- GUIA DE LABORATORIO Nº 4 y 5

- CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO)

- ENSAYO DE LA RELACION DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

- Generalidades

No basta con especificar el grado de compactación de un suelo. Dos suelos diferentes alcanzarán no solo densidades secas y humedades óptimas diferentes en el ensayo de compactación, sino que el material, al estar constituido por partículas diferentes, tendrá un comportamiento en términos de ingeniería diferente. Por ello, se hace necesario un parámetro adicional que considere la capacidad de soporte del suelo en sí mismo para esas condiciones de compactación.

El ensayo de soporte de California fue desarrollado por la División de Carreteras de California en 1929 como una forma de clasificar la competencia de un suelo a ser utilizado como subrasante o material de base en construcción de carreteras.

El ensayo CBR (la ASTM denomina el ensayo simplemente un ensayo de relación de soporte) mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad controladas. El ensayo permite obtener un número asociado a la capacidad de soporte.

- Definiciones

El CBR es la relación de la carga unitaria (por pulgada cuadrada) proporcionada por un vástago de sección circular para lograr una cierta profundidad de penetración dentro de la muestra de suelo (compactada a un contenido de humedad y densidad dadas) con respecto a la carga unitaria patrón requerida para obtener la misma profundidad de penetración en una muestra estándar de material triturado de excelente calidad. En forma de ecuación, esto se puede expresar como:

CBR=carga unitaria del ensayocarga unitaria patrón×100 (%)

Los ensayos de CBR se aplican usualmente sobre muestras compactadas al contenido de humedad óptimo para el suelo determinado utilizando el ensayo de compactación estándar (o modificado).

A menudo se compactan  dos moldes de suelo: uno para penetración inmediata y otro para penetración  después de dejarlo saturar por un periodo de 96 horas; este último se sobrecarga  con un peso similar al del pavimento pero en ningún caso menor que 4.5 kg. Es necesario durante este periodo tomar registros de expansión para tiempos escogidos.

En ambos ensayos, se coloca una sobrecarga sobre la muestra de la misma magnitud de la que se utiliza durante el ensayo de expansión. El ensayo sobre la muestra saturada cumple dos propósitos:

(a) proporcionar información sobre la expansión esperada en el suelo bajo la estructura de pavimento cuando el suelo se sature,

(b) obtener indicación de la pérdida de resistencia debida a la saturación en terreno.

El ensayo de penetración se lleva a cabo en una máquina de compresión utilizando una velocidad de deformación unitaria de 1.27 mm/min. Se toman lecturas de carga versus penetración  cada 0.64 mm de penetración (0.025”) hasta llegar a un valor de 5.0 mm (0.2”) a partir del cual se toman lecturas con velocidades de penetración de 2.5 mm/min (cada 0.1”) hasta obtener una penetración total de 12.7 mm (0.5”).

El valor del CBR se utiliza para establecer una relación entre el comportamiento de los suelos, principalmente con fines de utilización como base y subrasante bajo pavimentos de carreteras y aeropistas.

- Equipo

- Equipo de CBR:

  - Molde de compactación (con collar y base)

  - Disco espaciador

- Martillo de compactación

- Aparato para medir la expansión con deformímetro de carátula con precisión de 0.01 mm

- Pesos para sobrecarga

- Máquina de compresión equipada con pistón de penetración CBR capaz de penetrar a una velocidad de 1.27 mm/min

- Procedimiento

Para muestras en general:

- Preparar una muestra de suelo de grano fino (en cantidad suficiente para hacer 6 probetas) menor que el tamiz # 4, al contenido de humedad óptima del suelo determinado con el ensayo de Proctor Modificado.

- Antes de compactar el suelo en los moldes, tomar una muestra representativa para determinar su contenido de humedad (por lo menos 100 g si el suelo es de grano fino).

- Pesar los moldes sin su base ni el collar.

- Para cada molde ajustar el molde a la base, insertar el disco espaciador en el molde y cubrirlo con un disco de papel filtro.

- Fabricar 6 probetas de 5 capas cada una: 2 de 12 golpes por capa, 2 de 26 golpes por capa y 2 de 56 golpes por capa; dejar saturando una muestra de 12, de 26 y de 56 golpes por capa.

- Para cada molde retirar la base, el collar y el disco espaciador, pesar el molde con el suelo compactado y determinara el peso unitario total del suelo.

- Colocar un disco de papel filtro sobre la base, invertir la muestra y asegurar el molde a la base de forma que el suelo quede en contacto con el papel filtro.

Para muestras no saturadas, llevar a cabo los pasos 8 a 10:

- Colocar suficientes pesas ranuradas (no menos de 4.5 kg) sobre la muestra de suelo para simular la presión de sobrecarga requerida.

- Colocar la muestra en la máquina de compresión y sentar el pistón sobre la superficie de suelo utilizando una carga inicial no mayor de 4.5 kg. Fijar el cero en los deformímetros de medida de carga y de penetración (o deformación).

- Hacer lecturas de deformación o penetración y tomar las respectivas lecturas del deformímetro de carga. Extruir la muestra del molde y tomar dos muestras representativas adicionales para contenido de humedad.

Para muestras saturadas, llevar a cabo los pasos 11 a 17:

- Colocar la placa perforada con el vástago ajustable sobre el suelo compactado y aplicar suficientes pesas para obtener la sobrecarga deseada, cuidando que no sea inferior a 4.5 kg. Asegurarse de usar un disco de papel filtro entre la base perforada del vástago y el suelo para evitar que el suelo se pegue a la base del vástago.

- Sumergir el molde y las pesas en un recipiente de agua de forma que el agua tenga acceso tanto a la parte superior como a la parte inferior de la muestra y ajustar el deformímetro de carátula (con lecturas al 0.01 mm) en su respectivo soporte; marcar sobre el molde los puntos donde se apoya el soporte de forma que pueda removerse y volver a colocarlo sobre el molde en el mismo sitio cuando se desee hacer una lectura.

- Ajustar el cero del deformímetro de expansión y registrar el tiempo de comienzo del ensayo. Tomar las lecturas a 0, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48, 72 y 96 horas de tiempo transcurrido; el ensayo de expansión puede terminarse después de 48 horas si las lecturas en el deformímetro de expansión se mantienen constantes por lo menos durante 24 horas.

- Al final de las 96 horas de inmersión, sacar la muestra y dejarla drenar por espacio de 15 min; secar completamente la superficie superior de la muestra con toallas de papel.

- Pesar la muestra sumergida incluyendo el molde.

- Realizar los pasos 8 al 10 para cada muestra.

- Tomar muestras para contenido de humedad de las muestras saturadas de la siguiente forma:

2 dentro de los 3 cm superiores del suelo

2 dentro de los 3 cm inferiores del suelo

2 en el centro de la muestra de suelo.

- Cálculos

- Dibujar una curva de resistencia a la penetración (en libras por pulgada cuadrada – [psi] ó  [kPa]) versus la penetración (en pulgadas ó mm) de las probetas compactadas a 12, 26 y 56 golpes/capa (Gráfico 2). En un mismo gráfico las muestras secas y en otro las muestras saturadas. Dibujar posteriormente estas curvas en un mismo gráfico con el fin de comparar las resistencias secas y saturadas.

- En cada gráfico, saturado y no saturado, encontrar la resistencia a la penetración de cada una de las curvas para los valores de penetración de 0.1”, 0.2” y 0.3”.

- Calcular el CBR según la fórmula de definición (expuesta anteriormente), considerando las cargas patrones de cada penetración (3000, 4500 y 5700 [psi] para 0.1”, 0.2” y 0.3” respectivamente). Conocidas las densidades secas a las cuales cada probeta de 12, 26 y 56 goles/capa queda confeccionada, dibujar la curva CBR (%) versus densidad seca (kg/cm3) (una curva para las muestras secas y otro para las muestras saturadas) para cada una de las penetraciones (Gráfico 3).

- Obtener el porcentaje real de CBR a la que el suelo se encuentra mediante la intersección de la curva de densidad Proctor a los 2 [gr/cm3].

Gráfico 2. Curva de resistencia a la penetración vs penetración.

Gráfico 3. Curva CBR vs densidad seca.

- Bibliografía

- Lambe, T. W. Soil Testing for Engineers, 1951, capítulo V. Biblioteca IDIEM.

- Laboratory Soil Testing, Department of the Army, U.S.A., 1965, Apéndice VI. Biblioteca IDIEM.

- Earth Manual, Bureau of Reclamation, Denver, Colorado, 1963. Biblioteca Central Esc. Ingeniería, Biblioteca IDIEM.

- Soil Mechanics Laboratory, Harvard University, 1965. Biblioteca IDIEM.

- Bowles Joseph E. Manual de Laboratorio de Suelos en Ingeniería Civil. Biblioteca IDIEM.

- Kezdi; Arpad.  Soil Testing, 1980. Biblioeca IDIEM.

CONSOLIDACION Y PERMEABILIDAD

- ENSAYO DE CONSOLIDACION

## Generalidades

Se conoce en geotecnia el término consolidación como el traspaso lento de carga del agua a la estructura de suelo en el tiempo. Esto ocurre cuando un suelo cohesivo saturado es sometido a un incremento de carga. Inicialmente, de acuerdo a la teoría, ese incremento de carga exterior lo toma integralmente el agua debido a que, por una parte, es incompresible, y por otra, el suelo tiene una baja permeabilidad. En el agua se inducen excesos de presión neutra por sobre las hidrostática. Al cabo de un tiempo t, parte de este exceso de presión neutra es disipado, transfiriéndose esa parte de la carga a la estructura de suelo que se manifiesta como un incremento de las tensiones efectivas. Los asentamientos de una carga aplicada sobre un estrato de arcilla saturada están asociados a estos incrementos de tensiones efectivas.

Cuando el suelo es permeable, como es el caso de un suelo granular, o cuando la carga se aplica a un suelo fino seco (o con bajo grado de saturación), el proceso de deformación  con reducción en el índice de vacíos tiene lugar en un período tan corto que no corresponde  el término consolidación ya que el proceso es prácticamente instantáneo.

Fases de la Consolidación

El proceso de consolidación se estudia en dos niveles:

- Consolidación Primaria

Esta etapa permite estimar los asentamientos que se van a producir una vez que la carga es totalmente transferida a la estructura de suelo. El término de la consolidación primaria, se obtiene de este ensayo y es representada por la curva de consolidación. Es necesario decir que existe una consolidación secundaria y corresponde a las deformaciones acumuladas después de que se completa la consolidación primaria y ocurre sin incrementos de la tensión efectiva.

(b) Proceso Transiente

Este proceso corresponde a la transferencia gradual de los excesos de presión neutra a la estructura de suelo en el tiempo, lo que nos permite calcular, a partir del ensayo de laboratorio, la variación de los asentamientos en el tiempo, así como las presiones neutras y tensiones efectivas en cada punto de la masa de suelo, igualmente en el tiempo.

Una arcilla puede encontrarse en terreno normalmente consolidada (arcilla NC) o preconsolidada (arcilla PC). Se dice que una arcilla es normalmente consolidada cuando nunca fue sometida en su pasado geológico a cargas mayores que las existentes ahora en terreno. Por otro lado, si la arcilla estuvo en el pasado cargada por estratos de suelo que fueron posteriormente erosionados, o por cargas de hielo en una época glacial, se la denomina preconsolidada (también existe la preconsolidación por secamiento o por descenso de la napa freática con posterior recuperación). Este ensayo permite igualmente determinar si el suelo analizado es una arcilla NC o una arcilla PC tras comparar la tensión efectiva que la muestra tiene en terreno (a partir de la estratigrafía y profundidad de la muestra) con la presión de preconsolidación que, como se verá más adelante, se obtiene de la curva de consolidación.

Equipos

- consolidómetro (también llamado edómetro)

- deformímetro

- equipo de cargas

- cronómetro

- elementos necesarios para el moldeo de la muestra

### Procedimiento

- Moldee cuidadosamente una muestra dentro de un anillo de consolidación (consolidómetro); de la raspadura resultante del proceso de moldeo, tome una muestra representativa y utilícela para determinar el contenido de humedad,

- coloque cuidadosamente la muestra de suelo en el anillo con piedras porosas saturadas en contacto con las caras superior e inferior; asegúrese de que las piedras porosas entren en el anillo y no haya posibilidad de contacto entre las piedras porosas y el anillo durante el proceso de carga,

- coloque el consolidómetro en el aparato de carga y ajuste el deformímetro; recuerde que para las lecturas debe considerarse una posible compresión de la muestra de 4 a 12 mm.

- aplique una carga de inicialización de 0.05 kg/cm2 para suelos blandos y de 0.10 kg/cm2 para suelos firmes; verifique nuevamente que las piedras porosas no se apoyen sobre el anillo; coloque el deformímetro en 0,

- aplique el primer incremento de carga (carga adicional suficiente para desarrollar el primer incremento de carga) y simultáneamente tome lecturas de deformación a tiempos de 0.25, 0.50, 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 min., y a continuación por ejemplo, 4, 8, 16, horas, etc. hasta que las variaciones de lecturas de deformación resulten muy pequeñas,

- después de 24 horas o como se haya establecido, o cuando el ΔH entre dos lecturas sea suficientemente pequeño, incrementar la carga y nuevamente tomar lecturas a intervalos de tiempo controlados como en el paso anterior; si se utiliza el proceso de ensayo “rápido”, se deben tomar suficientes tiempos en las lecturas en el tercero y cuarto incremento de carga,  para establecer la pendiente que permitirá calcular la consolidación secundaria,

- continúe incrementando cargas y tomando lecturas de deformación versus tiempo hasta llegar a la carga que el instructor les indique,

- al final del experimento, coloque la muestra en el horno, incluyendo todas las partículas que se hayan caído fuera del anillo, para obtener el peso de los sólidos WS y obtenga por diferencias el volumen final de agua Vwf; compare WS con el valor calculado a partir del contenido de humedad inicial en el paso 1 (si se hizo la determinación del contenido de humedad).

# Consolidación Primaria

De acuerdo a los resultados del ensayo, se obtiene la curva de consolidación, (ver figura 1). Esta curva representa el fin de la transferencia de cargas desde los excesos de presión neutra a la estructura de suelo, o en otras palabras, el fin del proceso de consolidación primaria. A partir de esta curva – siempre que ella sea representativa del estrato de suelo, por lo que suele ser el resultado de varios ensayos de consolidación sobre diferentes muestras inalteradas del mismo estrato - se puede calcular el asentamiento final de un estrato de arcilla saturada normalmente consolidada sometida  a un incremento de   carga Δq = Δσ’. El asentamiento está dado por:

S  =  H ⋅ C1  +  eo  Logσvo'  +  Δσ'σvo'

donde

S: 		asentamiento del estrato de suelo (arcilla o suelo fino saturado)

H: 	espesor del estrato de suelo

eo: 	índice de vacíos inicial

σvo’: 	tensión vertical efectiva inicial (antes de la aplicación de sobrecarga)

Δσ’ : 	incremento de tensión efectiva (o sobrecarga), la cual producirá la consolidación

C = Cc	índice de compresibilidad que es la inclinación de la recta virgen de la curva de consolidación en escala semi-logarítmica

Para el caso de un estrato de arcilla preconsolidada, existirán dos casos posibles.

- El primero corresponde a un incremento de carga tal, que sumado a la tensión vertical efectiva existente (a la profundidad que se obtuvo la muestra) no supera la presión de preconsolidación  (calculada gráficamente como se indica en Figura 1). En este caso se utiliza la misma fórmula anterior, pero con el valor de C = Cr (índice de recompresión)

- El segundo caso se refiere a un incremento de carga que sumado a la tensión vertical efectiva existente (a la profundidad de la muestra), supera la presión de preconsolidación. En este caso la fórmula contendrá dos términos, uno que corresponde a la deformación según la curva de recompresión y el otro a la deformación según la curva virgen.

- Método de Casagrande para la Determinación Gráfica de la Tensión de Preconsolidación, σpc’.

En el gráfico e – Log σv’:

- Ubicar punto 1, punto de máxima curvatura

- Trazar la recta 2, tangente por el punto 1

- Trazar la recta 3, horizontal por el punto 1

- Trazar la bisectriz de la recta tangente 2 y la horizontal 3

- Prolongar recta de la curva virgen o curva normalmente consolidada

- La intersección de las rectas 4 y 5 determina en abscisas el valor de σpc’

FIGURA 1   CURVA DE CONSOLIDACION (Fin de Consolidación Primaria)

Determinación Gráfica de la Presión de Preconsolidación, σpc’

- Estableciendo si la Arcilla es NC o PC

Debemos comparar la tensión vertical efectiva de terreno, σvo’ con la tensión de preconsolidación, σpc’, para saber si la arcilla está normalmente consolidada (NC) o preconsolidada (PC).

- Si σvo’ ~ σpc’   se trata de una arcilla NC

Si σvo’ < σpc  se trata de una arcilla PC, siempre que estas diferencias sean significativas

En la curva de consolidación (figura 2):

- Ubicar σpc’.

- Ubicar el punto (σvo’, eo), tensión vertical efectiva de terreno e índice de vacíos en terreno.

- Ubicar el punto 0.4 eo en la prolongación de la recta de carga normalmente consolidado, también denominada curva virgen.

- Unir con una recta los puntos 2 y 3. El valor absoluto de la pendiente de esta curva es el Indice de Compresibilidad, Cc.

FIGURA 2   CURVA DE CONSOLIDACION

Determinación Gráfica del  Indice de Compresibilidad Cc

- Métodos de Determinación del Coeficiente de Consolidación, cv

- Método de Taylor

En el gráfico deformación vs raíz cuadrada del tiempo (Figura 3):

- Trazar la mejor recta que pasa por los primeros puntos del gráfico

- La intersección entre la recta definida en 1 con el eje de las abscisas, define una distancia “a”.

- Se define en el eje de las abscisas el punto A distanciado del origen en 1.15A

- Se une el punto 0’ y A.

- La intersección de esta recta con la curva define el valor t90 en el eje de las abscisas.

- Con este valor de t90 calcular el coeficiente de consolidación con la fórmula:

cV  =  TV(U = 90%)⋅ H2t90

donde

Tv (factor tiempo) para (U = 90%) = 0.848

H = ½ la altura inicial de la muestra (ya que existe doble drenaje)

FIGURA 3	CURVA DEFORMACION VERSUS RAIZ DE TIEMPO

Determinación Gráfica según Taylor de t90

cv se calcula para todos los incrementos de carga del ensayo, lo cual permite graficar cv en función de σv’. El valor de cv a utilizar será aquel correspondiente al incremento de carga que se tendrá en terreno, es decir, desde σvo’ a la tensión vertical efectiva final.

- Método de Casagrande

En el gráfico deformación vs log t (figura 4):

- En la parte inicial parabólica de la curva marcar t1 (si la parte inicial no es parabólica, utilizar D0 asociado a  t = 0 y seguir en el paso 4)

- Marcar t2 = 4 t1. Definidos t1 y t2, ellos determinan sobre la curva la distancia vertical 2Δ.

- Dibujar la distancia 2Δ, y encontrar D0 en el eje de las ordenadas.

- Dibujar la proyección horizontal del final de la curva de deformación e intersectarla con el eje de las ordenadas, punto que define D100.

- Encontrar D50, como la distancia promedio entre D0 y D100 en el eje de las ordenadas.

- Proyectar D50 en la curva de deformación y encontrar t50 en el eje de las abscisas.

- Calcular cv como:

cV  =  TV(U = 50%)⋅ H2t50

donde

Tv es el factor tiempo para U = 50% y tiene el valor  0.197

H = ½ la altura inicial de la muestra (doblemente drenada)

FIGURA 4	CURVA DEFORMACION VERSUS LOGARITMO TIEMPO

Determinación Gráfica según Casagrande de t50

Bibliografía

- Bowles, Joseph E. Manual de Laboratorio de Suelos en Ingeniería Civil. Biblioteca IDIEM.

- Lambe, T. W. (1951) Soil Testing for Engineers. Biblioteca IDIEM.