UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Materiales Eléctricos

Aislantes

Celulosa, Papel y Cartón Presspan

|  |  |  |  | Profesores | : Álvaro Botteselle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Auxiliar | : Juan Pablo Castillo |
|  |  |  |  | Integrantes | : Paula Carrillo Rafael Rodríguez |
|  |  |  |  | Curso | : EL57C |
|  |  |  |  | Sección | : 01 |
|  |  |  |  | Fecha | : 26/04/2007 |

Sumario

1.- Origen del Material………………………………………………………………….3

1.1.- Materias Primas…………………………………………………………....3

1.2.- Tipos de Celulosa……………………………………………………….....5

2.- Proceso de Producción………………………………………………………………2

2.1.-Proceso Producción Celulosa Kraft…………………………………….....2

2.2.-Proceso Producción del Papel……………………………………………..7

2.3. Máquina Papelera………………………………………………………….8

3.- Presspan……………………………………………………………………………...9

3.1.-Propiedades de Material……………………………………………………9

3.2.- Clasificación Aislantes según Temperatura………………………………9

4.- Catálogos……………………………………………………………………………10

4.1.-Tipos de Presspan en el Mercado…………………………………………10

4.2.- Catálogo ADAMAS……………………………………………………….11

4.3.- Catálogo CIMED…………………………………………………………12

5.- Estructura Proveedor…………………………………………………………….....13

5.1.- Información Proveedor…………………………………………………...13

5.2.- Servicios de la Empresa…………………………………………………..13

5.3.- Contactos Proveedor……………………………………………………...13

6.- Proceso de Venta y Precios………………………………………………………...14

7.- Anexos……………………………………………………………………………...15

7.1.- Ficha Técnica Presspan Folio…………………………………………..15

7.2.- Ficha Técnica Presspan Plancha……………………………………….16

8.- Bibliografía y Referencias……………………………………………………….17

1.- Origen del Material

  - Materias Primas

Los árboles utilizados para producir celulosa se clasifican en dos grandes grupos dependiendo de las características de su madera: Las coníferas o árboles de fibra larga (Softwood) y las latifoliadas, o árboles con maderas de fibra corta (Hardwood). Entre las coníferas destacan diferentes especies de pinos y abetos, y en las maderas de fibra corta encontramos a las diversas variedades de eucaliptos, los abedules, álamos, acacias y varias otras especies tropicales.

Figura N º1: El trozo que se utiliza para la fabricación de celulosa es de menor
diámetro que el utilizado en aserraderos.

La madera es lejos el principal insumo en la producción de la celulosa, representando en un promedio de la industria mundial alrededor del 50% del costo total del producto. Desde esta perspectiva existen básicamente tres ejes de análisis para evaluar si un tipo de maderas es apto para la producción de celulosa.

- Economía Forestal: son todos aquéllos factores que inciden en el costo de la madera puesta a la entrada de la Planta de celulosa. Además de la cercanía de los bosques con la Planta (costos de transporte), el ideal es que la superficie de bosques necesaria para abastecer las necesidades de la Planta sea lo más reducida posible. En esto intervienen principalmente dos factores: la edad de rotación, es decir, cuantos años tardan los árboles en alcanzar la edad de corte; y la tasa de crecimiento de los árboles, medida en m3 sólidos de madera sin corteza por hectárea de bosques.

- Economía de Proceso: son aquéllas características de la madera que hacen más fácil (económica) la separación de las fibras de celulosa de las demás componentes de la madera, además de obtener una mayor cantidad de fibras de celulosa por m3 de madera.

- Propiedades biométricas de la celulosa: son aquéllos atributos de las fibras que las hacen más apropiadas para la fabricación de un tipo de papel u otro. Típicamente la longitud de fibra, su ancho, su espesor de pared, su peso por unidad de longitud, etc.

El desarrollo en las últimas décadas de las plantaciones forestales de crecimiento rápido en el Hemisferio Sur está generando dos importantes cambios en la industria mundial de la celulosa. En primer lugar se observa el paulatino desplazamiento del centro de gravedad de la industria desde el Hemisferio Norte, basada en bosques naturales, hacia el Hemisferio Sur, en base a bosques plantados por el hombre. Mientras en el año 90 sólo un 12% de la capacidad mundial productora de celulosa de mercado estaba localizada en el Hemisferio Sur, esa cifra llegará en el año 2010 a un 34%.

En segundo lugar se detecta una tendencia en las grandes empresas de la industria de la celulosa y el papel, muchas de ellas integradas desde el bosque hasta el consumidor fina, hacia la especialización en un conjunto más reducido de negocios, donde exhiben probadas ventajas competitivas sustentables. De esta manera, muchas de ellas están abandonando la producción de celulosa, delegándola en empresas especializadas en dicho segmento.

Las dos principales variedades de celulosa Chilena producidas a partir del pino radiata y del eucalipto globulus, especies forestales cultivadas en el país, han alcanzado un buen posicionamiento en el mercado, por provenir de bosques manejados en forma probadamente sustentable, exhibir adecuados parámetros físico-mecánicos y una calidad uniforme.

En Chile, la industria de celulosa usa sólo madera proveniente de bosques plantados por el hombre, ya que en nuestro país su rendimiento permite un muy buen nivel de productividad. Mientras en otros países los pinos de bosques naturales poseen un período de maduración entre los 45 y 90 años, en Chile las plantaciones de pino radiata alcanzan la edad de corte entre los 20 y los 25 años. De igual manera, los bosques naturales de fibra corta (abedules) del hemisferio norte tiene una edad de rotación entre 35-40 años, los eucaliptos en Chile llegan a la edad de corte entre los 10-15 años.

Las principales especies de árboles usadas en la producción de celulosa en Chile son el pino radiata, el eucalipto globulus y el eucalipto nitens, los que se encuentran en abundancia en las plantaciones de crecimiento rápido, ubicadas principalmente desde la VII a la X Región del país.

  - Tipos de Celulosa

Desde el punto de vista técnico y comercial, la celulosa recibe diferentes denominaciones, dependiendo del proceso que se utilice para separar las fibras de celulosa del resto de las componentes de la madera:

- La Celulosa Química se obtiene a partir de un proceso de cocción de las partículas de madera (chips) con diferentes productos químicos a altas temperaturas y presiones.

- La Celulosa Mecánica, mejor conocida como Pulpa Mecánica, se obtiene desfibrando la madera a altas temperaturas y presiones.

- Entre ambas categorías está también la celulosa denominada Quimio-Termo-Mecánica, donde se utiliza una combinación de los procesos anteriores.

La celulosa resultante de estos procesos tiene la forma de una pasta (tiene un alto contenido de agua) y tiene aún un contenido importante de lignina, que le da una tonalidad color café, similar al color natural de la madera.

Figura N º2: a) Celulosa cruda o Kraft. b) Celulosa Blanqueada

Dado que uno de los principales usos finales de la celulosa es la producción de papeles blancos, es necesario blanquear la pasta de celulosa a través de un tratamiento con productos químicos en orden a extraer la lignina, resinas, iones metálicos y otras sustancias que podrían afectar el proceso de producción del papel.

Una vez blanqueada, la celulosa todavía tiene la forma de una pasta, con un alto contenido de agua. En las Plantas integradas de celulosa y papel, esta pasta alimenta directamente las máquinas papeleras allí instaladas. En el caso de Chile, la mayor parte de la celulosa producida se destina al mercado externo y en consecuencia, es necesario extraerle el agua antes de despacharla para su venta, con el propósito evidente de reducir los costos de transporte y además para preservar algunas de sus características, minimizando la reversión de la blancura en el tiempo.

2.- Proceso de Producción

2.1- Proceso Producción Celulosa Kraft

La celulosa es elaborada mediante el proceso denominado "kraft", a través del cual los chips de maderas son cocidos en una solución alcalina basada en sulfatos y soda cáustica para extraerles la lignina; estos compuestos químicos son posteriormente recuperados para su reutilización, en un proceso de ciclo cerrado.

Los rollizos de madera son descortezados, transformados en astillas (chipeados), las que después son enviadas a una pila de acopio para su homogeneización.

Desde la pila de acopio, los chips o astillas, son extraídos, clasificados y conducidos al proceso de cocción, en el digestor continuo o en digestores batch,  con licor blanco, una solución alcalina de soda cáustica y sulfuro de sodio. Resultante del proceso de cocción es la pasta de celulosa, que se clasifica, se lava y se blanquea. Una vez blanqueada, se procede a su secado y embalado final.

En el proceso de cocción, el licor blanco junto con la lignina disuelta, se convierte en un licor negro, el cual se concentra para luego ser quemado en unos equipos denominados calderas recuperadoras. La parte orgánica del licor negro (lignina y otros compuestos de la madera) produce energía en el proceso de combustión, generando el vapor que se utiliza en la producción de energía eléctrica y, posteriormente, para calefaccionar diferentes procesos dentro de la misma planta industrial.

2.2- Proceso Producción del Papel

Las fibras necesarias para fabricar el papel se mezclan, en las proporciones requeridas, en una gran cuba llamada pulper, que actúa como una juguera, formando una pasta acuosa que contiene las fibras. Esta pasta cae luego sobre una tela móvil o fourdrinier donde se produce el entrecruzamiento de las fibras.

A medida que la tela avanza, se va drenando el contenido de agua de la pasta, quedando sobre la tela una película de fibras húmedas que constituyen la hoja de papel.

El peso o gramaje de los papeles puede aumentarse agregando mayor cantidad de fibras en la pasta, es decir, incrementando la densidad de ésta.

Otra alternativa es juntar tres o más hojas de papel en una sola, como ocurre en el caso de las cartulinas múltiplex. En este caso, las hojas provenientes de tres telas se juntan en una sola antes de pasar por la prensa y, para facilitar su pegado, se les agrega un adhesivo en base a almidón.

A continuación, la hoja de papel pasa por prensas que la estrujan y luego a través de cilindros secadores calentados con vapor, que terminan de secarla.

Para los papeles o cartulinas que serán destinados a usos en los que la impresión es muy importante, se requiere una superficie muy tersa y brillante. Esto se logra aplicando una fina capa de pintura que permite obtener papeles o cartulinas estucadas.  El papel o cartulina pasa por un rodillo aplicador que contiene esta pintura y luego se elimina el exceso raspando con un cuchillo, él cual deja la superficie lisa y pareja. Como el estuco moja el papel, éste requerirá de secado adicional en los cilindros secadores.

Por último, el papel o cartulina es rebobinado en la parte final de la máquina, resultando un rollo listo para ser usado o para ser cortado y convertido a resmas de diversos tamaños.

2.3- Máquina Papelera

1. Cajón de entrada 
La pasta acuosa que contiene las fibras cae sobre una tela móvil donde se produce la formación de la hoja por el entrecruzamiento de las fibras.

2. Tela 
El exceso de agua de la pasta acuosa se elimina a través de la tela por gravedad y vacío.

3. Prensas Secadoras  
La hoja de papel pasa por prensas que por presión y succión eliminan parte del agua.

4. Cilindros Secadores   
La hoja de papel húmeda pasa por distintos grupos de cilindros secadores que por calor la secan.

5. Monolúcido 
Es un cilindro de gran diámetro cuya función es la de entregar una cara del papel más lisa y brillante.

6. Prensa Encoladora 
El papel recibe un baño de almidón con el cual se sella la superficie de éste.

7. Lisa 
Son rodillos de acero por los cuales pasa el papel proporcionándole tersura y un espesor homogéneo al ancho.

8. Bobinadora 
El papel se enrolla en el pope de la máquina para luego ser bobinado y/o cortado a las medidas requeridas.

3.- Presspan

3.1- Propiedades del Material

El presspan es un material aislante en capas, con base de celulosa para la clase A de materiales aislantes. Según el tipo de celulosa, la preparación de fibras y la disposición de máquina, se ofrecen distintos tipos de presspan con propiedades muy especiales.

La  producción del presspan es básicamente igual a la de cualquier papel con fibras largas exceptuando que en el proceso final se neutraliza el ph del papel.

Las calidades y propiedades de los presspan cumplen con las normas DIN 7733 e IEC 60641. Junto con la alta resistencia a descargas disruptivas y la buena capacidad de impregnación con aceite de transformador (dieléctrico de mezcla aceite – celulosa), los presspan no presentan ningún punto de fusión. De ahí pueden soportarse altas cargas térmicas durante corto tiempo (ej. : pocos segundos a 350 ºC). Los presspan pueden estamparse, doblarse, cortarse o conformarse parcialmente.

3.2- Clasificación papeles aislantes según temperatura

| Clase | Temperatura máxima | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Clase Y | 90 ºC | algodón, seda, papel, plásticos, ceras |
| Clase A | 105 ºC | los mismos materiales anteriores impregnados y esmaltes. |
| Clase E | 120ºC | ídem clase A |
| Clase B | 130 ºC | mica, vidrio, amianto |
| Clase F | 155ºC | mica, vidrio, asbestos, aglomerantes |
| Clase H | 180 ºC | mica, silicones, o aglomerados especiales. |
| Clase C | mas de 180 ºC | mica, porcelana y cuarzo |

Debido a las propiedades, el presspan es un material aislante clase B, es decir se comporta como aislante hasta una temperatura máxima de 130° C sin perder sus propiedades.

Por lo tanto, al observar la tabla de temperaturas se concluye que el presspan es un material con características particulares en relación al papel normal. Esto al tener una temperatura de operación  muy superior lo que permite que pueda ser utilizado en mayor cantidad de aplicaciones.

4.- Catálogos

4.1- Tipos de Presspan en el mercado:

Presspan  cartones: Cartones prensados de alta calidad, producidos con fibras celulósicas especiales, sin empleo de cargas, colores o resinas. Fabricados en máquinas especiales y sometidos a fuertes presiones para eliminar el exceso de humedad, volviendo el producto compacto, con acabado homogéneo y excelente estabilidad dimensional.

Aplicaciones: utilizado principalmente en la industria de transformadores en aceite, en la construcción de capacitares, condensadores, disyuntores, bobinas, base de transformadores que necesitan de material compacto con características mecánicas y dieléctricas elevadas.

Presspan Papeles: Papel usado en todas las aplicaciones que necesitan de un aislamiento con estabilidad al calor, alta pureza química y elevada resistencia mecánica y dieléctrica. Papel en color natural de la masa (castaño).

Aplicaciones: Uso principal en la industria de transformadores, en la construcción de capacitadotes, condensadores, interruptores, bobinas, ejecución de cilindros de aislamiento, conexiones, prolongadores y otras aplicaciones.

Condiciones de suministro: En hojas o en bobinas, en los espesores de 0,10 a 80mm u otros espesores bajo consulta

4.2- Catálogo ADAMAS

4.3- Catálogo CIMED

5.- Proveedor

5.1.- Información Proveedor

El proveedor encontrado en Santiago para este material corresponde a la empresa:

CIMED Comercial e Industrial Medina Hnos. Ltda.

Camino El Otoño Sitio 6 Parcela 8. Lampa

Mesa Central: 490 46 00

Fax: 490 46 25

www.cimed.cl

5.2.- Servicios de la Empresa

Esta empresa se dedica a la venta de soluciones para las reparaciones de motores y transformadores como los que se indican a continuación.

Forrado de Conductores: Servicio de forrado de conductores rectangulares, redondos esmaltados de cobre o aluminio. Forrado con Nomex, Kapton, vidrio, mica, etc.

Dimensionado de Aislaciones: Fabricación y dimensionado de piezas para ser utilizadas en la reparación de motores y transformadores y/o uso electrónico.

Fabricación de Cuñas: Fabricadas a pedido según medidas, partiendo de placas estratificadas constituidas por tejido de Vidrio y resina Epoxi, Presspan, Durocoton, baquelita y placas magnéticas.

Inyección de Plásticos Técnicos: Fabricación de ventiladores, placas de bornes y piezas especiales tales como aisladores.

5.3- Contactos Proveedor:

Se tuvo contacto directo con las siguientes personas:

Hernán Medina.

Dueño de la empresa

Stephanie Zúñiga.

Ejecutiva de Ventas

6.- Proceso de Venta

La venta del cartón presspan se realiza en rollos o en planchas dependiendo del uso que se necesite y para las distintas aplicaciones donde puede ser utilizado.

Precio por kilo $4480 para cualquier gramaje.

Se comercializan los siguientes gramajes  0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 mm

La entrega del producto es  de inmediato en caso de realizar la compra en las instalaciones de la empresa. En  caso de realizar la compra desde otro lugar el despacho se realiza durante el día dado que realizan dos despachos diarios.

7.- Anexos

7.1- Ficha Técnica Presspan Folio

Información Técnica

PRESSPAN                                                               CLASE TERMICA B (130ºC)

El PRESSPAN, es un cartón prensado de primera calidad, que en su fabricación, emplea solamente fibras de celulosa de elevadas características técnicas.

APLICACIONES:

El PRESSPAN, es empleado en la fabricación de transformadores, condensadores, interruptores, bobinas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad aparente                                  (grs/cm3)......................................1.20 - 1.30

Humedad en estado de suministro          (%)................................................6 - 1 8

Cenizas                                                   (%)................................................  0.5

Resistencia a la tracción:

-Longitudinal                                          (N/mm2).......................................70-100

-Transversal                                            (N/mm2).......................................50-60

Alargamiento a la rotura:

-Longitudinal                                          (%).................................................3 -5

-Transversal                                            (%).................................................7- 10

Coeficiente de máxima contracción en aire:

-Longitudinal                                          (%).................................................   0.7

-Transversal                                            (%).................................................   1.2

-Perpendicular                                         (%).................................................   4.0

Absorción de aceite                                 (%).................................................20     - 10

Tensión de perforación:

ESPESOR			EN AIRE			EN ACEITE

0 . 1mm			  1 . 3KV			      10KV

0 . 2mm			  2 . 8KV			      14KV

0 . 3mm		                 3 . 9KV			      18KV

0 . 4mm			  4 . 5KV			      22KV

0 . 5mm			  5 . 0KV			      25KV

GRAMAJE:

0.1mm...................................................................126 grs/m2 +- 10%

0.2mm...................................................................244 grs/m2 +- 10%

0.3mm...................................................................367 grs/m2 +- 10%

0.4mm...................................................................465 grs/m2 +- 10%

1.5mm...................................................................570 grs/m2 +- 10%

La información que le ofrecemos es de carácter orientativo y como resultado de nuestros ensayos, pero sin asumir ninguna responsabilidad derivada de su aplicación.

Edición: 11/93

7.2- Ficha Técnica Presspan Plancha

Información Técnica

PLANCHA  PRESSPAN

La plancha de  Presspan, es el clásico cartón aislante duro, prensado, de color natural, empleado en la industria Electrotécnica particularmente para la fabricación de transformadores y motores con tensiones de funcionamiento no muy elevadas.

Se fabrica en máquinas especiales de tabla llana. Las planchas en estado húmedo son sometidas a fuerte presión con el fin de eliminar el agua excedente y volver consistente homogéneo y uniforme el producto acabado.

CAMPO DE APLICACION

Piezas cortadas para cabezas de rotores y estátores de motores eléctricos. Arandelas y piezas según espesor para transformadores. Juntas aislantes en general. Cubiertas de protección para partes de motores eléctricos. Aislamiento de interruptores y transformadores.

CARACTERISTICAS FISICAS

Densidad (grs/cm3)	1.20 - 1.25

Humedad en estado de suministro (%)	6 - 8

Cenizas (%)	4 - 4.5

Resistencia a la tracción (MPa)

Longitudinal	70 - 90

Transversal 	40 - 60

Alargamiento a la rotura (%)

Longitudinal	6 - 9

Transversal 	8 - 11

Rigidez dieléctrica (KV)

0.8 mm  	17

1   mm  	20

1.5mm  	26

2  mm  	32

3  mm  	40

FORMA DE SUMINISTRO

Formatos (mm):1050  x 1100

Espesores (mm): 0.8, 1, 1.5, 2, 3

Tolerancias de los espesores: +- 10%.

*La información que le ofrecemos es de carácter orientativo y como resultado de nuestros ensayos, pero sin asumir   ninguna responsabilidad derivada de su aplicación.

Edición: 01/96

8.- Bibliografía y Referencias

- Página Proveedor Importador CIMED Ltda.   	www.cimed.cl

- Página Papelnet					www.papelnet.cl

- Proveedor Fabricante ADAMAS			www.adamas.com.br

- Distribuidora ELFLE					www.elfle.cl