## Slide 1: Hidrotermalismo

## Slide 2: Introducción
En la naturaleza la gran mayoría de depositos minerales metálicos están de una u otra forma ligados a procesos hidrotermales.
La fuente, composición y características termodinámicas de un fluido hidrotermal pueden ser bastante variables y dependen en gran medida de las características de su fuente, de la distancia de transporte y su modificación durante este, y de las propiedades de la roca huésped.

## Slide 3
Para una comprensión básica de cualquier tipo de yacimiento de origen hidrotermal es entonces necesario una comprensión de los procesos de hidrotermalismo, tanto en términos de condiciones termodinámicas asociadas como en términos de asociaciones de minerales de alteración y mineralización producto de una interacción agua – roca.
Esta primera parte del seminario intenta proveer los conocimientos básicos y actualizar a los alumnos participantes en cuatro aspectos fundamentales del hidrotermalismo, siendo estos :
i) fuente de fluidos hidrotermales y metales,
ii) alteración hidrotermal,
iii) estabilidad de sulfuros, y
iv) transporte y precipitación de metales.

## Slide 4: Conceptos Básicos
Mena: Un mineral o minerales que pueden ser beneficiados y extraídos de una roca con ganancia económica (rentabilidad). Es un agregado mineral sólido, natural, utilizable, ya sea tal como se extrae o del cual uno o más componentes valiosos se pueden recuperar económicamente. Ej. Menas de Cu: Calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5FeS4), Calcosina (Cu2S).
Ganga: Aquellos minerales que acompañan a los minerales de mena, pero que no tienen valor económico, tales como por Ej. cuarzo (SiO2), calcita (CaCO3) o pirita (FeS2). En general, presentes en una proporción mayor.

## Slide 5
Mineralización: Término general, el cual se refiere usualmente a minerales de mena, pero que a menudo se utiliza para referirse a otros minerales metálicos como pirita. El término se usa en dos sentidos (1) referido al proceso por el que se producen concentraciones de minerales de mena y (2) referido a los cuerpos de mena mismos. Para evitar confusiones, se recomienda su uso exclusivamente para designar el proceso de formación de menas.
Mineralización epigenética: La que ha sido introducida con posterioridad a la formación de su roca de caja o roca huésped. Ej. una veta.
Mineralización singenética: La que se forma o deposita simultáneamente con sus rocas huéspedes. Ej. depósitos de placeres, cuerpos de sulfuros masivos de origen exhalativo, calizas, etc.
Conceptos Básicos

## Slide 6: Conceptos Básicos
Mineralización hipógena o Primaria: endógena, es decir producida por procesos internos de la tierra. Ejemplo: calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5FeS4) en una veta.
Mineralización supergena o secundaria: mineralización producida por, o los efectos exógenos sobre cuerpos mineralizados, como meteorización, oxidación, descomposición de minerales y formación de nuevos minerales estables en el ambiente supergeno. Ejemplo: malaquita Cu2(CO3)(OH)2 y atacamita Cu2 Cl(OH)3
Roca de caja, roca huésped o roca encajadora: se refiere a la unidad litológica que contiene a la mineralización (minerales de mena y ganga).

## Slide 7: Conceptos Básicos
Asociaciones de Alteración
Reemplazo Selectivo
Reemplazo Total
Alteración Penetrativa (Pervasiva...)
Alteración Selectiva
Halo de Alteración y Zonación
Mineralización Diseminada

## Slide 8: Conceptos Básicos
Mineralización en Vetillas
Enjambres de Vetillas (Stockwork)
Brechas Hidrotermales
Secuencia Paragenética

## Slide 9
Clasificación morfológica de depósitos minerales
Relación con rocas encajadoras
  Depósitos discordantes
  - Vetas
  - Chimeneas
  - Diseminaciones
  - Stockworks; enrejados de venillas
  - Sistemas de venillas paralelas; “sheeted veins”
  Depósitos concordantes
  - Estratiformes; mantos
  - Estratoligados; “strata-boud”

## Slide 10
Veta: Un relleno epigenético de una falla o fractura en forma tabular o en venillas paralelas, al cual usualmente se asocia una alteración de la roca de caja.
(V.Maksaev, 2004)

## Slide 11
VETAS
(V.Maksaev, 2004)

## Slide 12
Depósitos discordantes
Chimenea: un depósito mineral cilíndrico, más o menos vertical;
normalmente producidas por fenómenos de brechización (fragmentación)
por fluidos hidrotermales.
(V.Maksaev, 2004)

## Slide 13
Existen depósitos minerales sin forma definida o que se definen en
términos económicos por una ley de corte. Ej. Pórfidos cupríferos.
(V.Maksaev, 2004)

## Slide 14
Depósitos irregulares de reemplazo (metasomatismo)
Ej: Depósitos asociados a contacto intrusivo tipo skarn
Calizas  Minerales calco-silicatados
(calcita) (granate, piroxeno, epidota)
(V.Maksaev, 2004)

## Slide 15
Depósitos concordantes
Estratiformes  mantos: cuando son subhorizontales
Ej. Estrato de caliza
(singenético)
o
Nivel reemplazado
(epigenético)
Sulfuros masivos exhalativos
Otros: Placeres Au,
Fe bandeado,
Mn sedimentario
(V.Maksaev, 2004)

## Slide 16
Depósitos estratoligados (strata-bound)
Ej. Depósitos estratoligados de Cu chilenos;
El Soldado (Boric et al., 2002)
(V.Maksaev, 2004)

## Slide 17
Los depósitos pueden ser deformados y/o fallados
Los sulfuros metálicos son poco competentes y tienden
a concentrarse en la charnela de pliegues.
(V.Maksaev, 2004)

## Slide 18: Brechas Hidrotermales
La brechización hidrotermal corresponde a un proceso de fracturamiento hidraúlico que ocurre cuando la presión de vapor de un fluido hidrotermal supera la presión confinante.
En algunos casos puede también estar asociado a colapso, producto de alteración de la base de soporte.

## Slide 19: Ambientes de Formación de Brechas Hidrotermales

## Slide 20: Brechas Hidrotermales-Magmáticas Chimenea de Brecha Subvolcánica

## Slide 21: Brecha Hidrotermal Magmática Brechas de Turmalina

## Slide 22: Brecha Freatomagmática

## Slide 23: Brecha Freática

## Slide 24: Brecha Magmática-Hidrotermal Brecha de Injección

## Slide 25
Clasificación geoquímica de los metales:
Metales preciosos (Au, Ag, PGE - Re, Os, Ir, Pt, Pd)
Metales no ferrosos (Cu, Pb, Zn, Sn, Al) o
Metales base (Cu, Pb, Zn, Sn)
Fe y de aleación con Fe (Fe, Mn, Ni, Cr, Mo, W, V, Co)
Metales menores (Cd, Ga, Ta, Ti, Zr, Bi, Mg, Hg)
Semimetales o no metales (Sb, As, Ga, Ge, Si, Be, REE, Se,
Te etc.)
Metales fisionables (U, Th)

## Slide 26
Factor de concentración
Abundancia Ley mínima Factor de
Media en explotable concentración
La corteza % promedio %
Al 8.0 30 3.75
Fe 5.0 25 5.0
Cu 0.005 0.40 80
Ni 0.007 0.5 71
Zn 0.007 4 575
Mn 0.090 35 400
Sn 0.0002 0.5 2500
Cr 0.01 30 3000
Pb 0.001 4 4000
Au 0.0000004 0.0001 250

## Slide 27
Contenido medio y rango de elementos menores en rocas

## Slide 28: Fuentes de Fluidos Hidrotermales
En la mayoría de depósitos de origen hidrotermal se sabe hoy en día que los fluidos hidrotermales participantes son en su mayoría de origen magmático, y que son los que contienen metales a ser depositados según las condiciones termodinámicas de éste.
La pregunta obvia entonces es en que momento y por qué se separa o fracciona una fase hidrotermal de una fase magmática y como y por qué es capaz de secuestrar metales desde el magma.

## Slide 29
¿Los magmas pueden suministrar volátiles con contenido metálico?
En Diciembre de 1986 el volcán Monte Erebus en la Antártica descargó diariamente 0,1 kg de Au y 0,2 kg de Cu, lo que extrapolado a 10.000 años equivaldría a 365 ton Au y 730 ton Au.
Esto es evidencia que demuestra la capacidad de los magmas para generar volátiles con contenido metálico.
Cuáles son los procesos que llevan a separación de metales desde un magma en cristalización?

## Slide 30: Primera Ebullición
A condiciones de alta presión y temperatura, un magma posee una alta solubilidad del agua, solubilidad que decrece con el descenso de temperatura y más fuertemente con el descenso de presión.
Magmas máficos poseen menor solubilidad que magmas félsicos.
La pérdida de solubilidad de un magma y la consecuente partición de agua desde la fase magmática es denominada "primera ebullición", fenómeno gradual y de poca injerencia.

## Slide 31: Segunda Ebullición (Ebullición Retrograda)
Otro proceso de partición de agua más efectivo que la pérdida de solubilidad, es la denominada “segunda ebullición", la cual ocurre durante la cristalización de un magma producto de exsolución de agua.
Se le denomina segunda ebullición porque ocurre durante enfriamiento del magma que conduce a cristalización.
Este proceso será más rápido y violento a mayor velocidad de cristalización.
La fase hidrotermal exsuelta está inicialmente en un estado supercrítico a temperaturas magmáticas, pero al enfriarse e intersectar su solvus se separará en una fase vapor y una fase líquida salina (salmuera), con altos contenidos de Na y Cl.
Bajo condiciones normales de cristalización, metales como el Cu, Zn, Pb, Au, Ag, etc. son incorporados a la fase cristalina como trazas en minerales formadores de roca.

## Slide 32: Segunda Ebullición y Generación de Fluidos Hidrotermales
Separación masiva y violenta de una fase hidrotermal será capaz de secuestrar metales antes de que entren a formar parte de minerales formadores de roca.
Esto implica que mientras menos cristalizado este un magma antes de que comience cristalización masiva y rápida, mejor probabilidad de extraer altos contenidos de metal existen.
La convergencia de parámetros geológicos, tectónicos y termodinámicos durante el emplazamiento de magmas será de gran relevancia en la optimización de procesos hidrotermales capaces de secuestrar metales desde un magma.

## Slide 33: Factores que controlan la Segunda Ebullición
Presión
Temperatura
Velocidad y tipo de emplazamiento
Velocidad de cristalización
Porcentaje de cristalización
Tipo de volcanismo asociado
Son algunos de los factores incidentes sobre la optimización de segunda ebullición en un magma.

## Slide 34: Relación Profundidad de Emplazamiento, Porcentage de Cristalización y Condiciones Redox
Volumen de minera- lización

## Slide 35: Fuentes de Agua e Hidratación de Magmas Parentales
Formación de aguas magmáticas de tipo arco en sistemas volcánicos y geotermales

## Slide 36
Expresión superficial de sistemas hidrotermales: campos geotérmicos

## Slide 37: Segunda Ebullición y Fuentes de Fluidos Hidrotermales