RECUPERACION Y RECRISTALIZACION

Cuando se deforma plásticamente un metal a temperaturas bastante inferiores a la de su punto de fusión, se dice que el metal ha sido trabajado en frío. La mayor parte de la energía empleada en esta deformación se disipa como calor, almacenándose una pequeña fracción como energía de deformación. Ésta última se acumula en forma de dislocaciones y de defectos puntuales, por ejemplo: ruptura de enlaces y vacancias. Como el aumento de densidad de dislocación no es pareja, se producen zonas de mayor densidad, lo que lleva a la generación de celdas.

Cuando se calienta este material ocurren dos procesos que disminuyen la energía interna almacenada:

  Recuperación

  Recristalización

Además de los procesos antes mencionados y dependiendo del tiempo y de la temperatura a la que se caliente el material, puede presentarse un tercer proceso denominado crecimiento de grano, éste ocurre cuando se continúa el recocido luego de completarse la recristalización.

2.1 RECUPERACION

La recuperación es la primera etapa del proceso de recocido. Por una parte, con mayor temperatura se produce el alivio de esfuerzos internos causados por el trabajo en frío, (tensiones residuales), y por otra parte, se producen cambios microestructurales que se detallan más adelante..

La recuperación comprende una serie de fenómenos que ocurren a temperaturas más bien bajas, con respecto a la temperatura de fusión del material, entre los que se pueden destacar:

  Aniquilación de defectos puntuales

  Poligonización

  Caída de la resistividad eléctrica (R)

La aniquilación de defectos puntuales consiste en la difusión, mediante la adición de calor, de las vacancias hacia las dislocaciones y bordes de granos, así se logra disminuir su cantidad hasta el número de equilibrio a la temperatura correspondiente.

La poligonización consiste en la readecuación de un cristal flexionado para la cual éste se descompone en cierto número de pequeños segmentos cristalinos con leves diferencia de orientación íntimamente ligados, logrando que las dislocaciones se redispongan en una configuración de menor energía, formando subgranos y bordes de grano de ángulo pequeño.

La caída de la resistividad eléctrica (R) se ve afectada por las vacancias, cuyo campo de deformaciones interfiere con el flujo de los electrones; al disminuir el número de vacancias disminuye, también, R.

En la Figura 2.1-1 se observa el comportamiento de R para un alambre de cobre, (curva superior), en ella se aprecian grandes caídas de la resistividad que se deben a entregas de calor correspondientes a transformaciones al interior de material; paralelamente se han registrado los calores entregados cuando ocurren cambios en la estructura interna del metal, (curva inferior), la cumbre de esta última define la región de recristalización del Cu.

Para recocidos a temperaturas más bien altas, las dislocaciones comienzan a agruparse y a rediponerse y a redisponerse por medio de ascenso en configuraciones de menor energía, por ejemplo, las dislocaciones entrelazadas desordenadamente, se disponen en hexágonos formando subgranos, ver Figura 2.1-2 y 2.1-3.

Nota: en el hierro la temperatura a la cual ocurren estos fenómenos depende fuertemente de su pureza, puede comenzar en el rango de 50 a 200 °C y completarse a alrededor de 500 °C.

Un cristal flexionado plásticamente debe tener un exceso de dislocaciones de borde positivas que quedan a lo largo de planos deslizantes activos; en la Figura 2.1-4 (a) se aprecia una configuración de dislocaciones de alta energía de deformación, mientras que la Figura 2.1-4 (b) muestra una disposición de baja energía de deformación, en este caso las dislocaciones corren en dirección normal a los planos de deslizamiento, generando límites de grano de ángulo pequeño. Este fenómeno requiere de abundante difusión atómica y por tanto de temperaturas relativamente elevadas, por ejemplo, en el caso de un cristal de Fe 3,25% Si este proceso se desarrolla entre 700 y 925 °C.

Cuando las dislocaciones de borde del mismo signo se acumulan sobre el mismo plano de deslizamiento, sus campos de deformación son aditivos, Figura 2.1-5. Las regiones inmediatamente superior e inferior a los planos de deslizamiento son zonas de alta concentración de tensiones, de tracción y de compresión respectivamente, Figura 2.1-4 (a), sin embargo, al disponer las dislocaciones en una secuencia perpendicular al plano de deslizamiento, los campos de deformación de las dislocaciones adyacentes se cancelan parcialmente unos a otros, Figura 2.1-5 (b).

Figura 2.1-5. (a) Disposición de dislocaciones de alta energía de deformación; (b) Formación de dislocaciones de baja energía de deformación. Las letras T y C corresponden a esfuerzos de tensión y compresión respectivamente.

La Figura 2.1-6 muestra como las dislocaciones se redisponen en una configuración de menor energía, formando subgranos y bordes de grano de ángulo pequeño, esto es posible gracias a una técnica metalográfica mediante la cual es posible observar los puntos de salida de éstas.

2.2 RECRISTALIZACION

Si un metal previamente deformado en frío, es recocido a una temperatura suficientemente alta, (temperatura de recristalización), aparecen nuevos cristales en la microestructura, los que tienen idéntica composición y estructura reticular que los antiguos granos no deformados. Estos nuevos cristales surgen en zonas con alta densidad de dislocaciones, Figura 2.2-1.

La fuerza impulsora de la recristalización proviene de la energía almacenada del trabajo en frío.

2.2 RECRISTALIZACION

2.2.1. Temperatura de recristalización

La temperatura de recristalización corresponde a la temperatura aproximada a la que un material altamente trabajado en frío se recristaliza por completo en una hora, Figura 2.2-2. 
La recristalización es sensible a cambios en la temperatura a la que se realiza, más que a variaciones de tiempo a temperatura constante.

2.2.2. Nucleación de nuevos granos

La recristalización es un proceso que se desarrolla por nucleación y crecimiento, como ya se dijo, los sitios preferenciales de nucleación de los nuevos granos son las regiones más deformadas, Figura 2.2-1, como: bordes de grano, planos de deslizamiento, y en zonas de alta energía como precipìtados de segunda fase y, también, en torno a inclusiones no metálicas, Figura 2.2-3.

Si el núcleo se forma rápidamente y crece con lentitud, se formarán muchos cristales antes de que se complete el proceso de recristalización, es decir, el tamaño final del grano será pequeño. En cambio, si la velocidad de nucleación es pequeña comparada con la velocidad de crecimiento el tamaño de grano será grande.

La energía de activación para la recristalización es función de la cantidad de deformación o, dicho de otro modo, la dependencia de la recristalización sobre la temperatura varía con la cantidad previa de trabajo en frío, ver Figura 2.2-4.

Crecimiento de los nuevos granos

En un metal completamente recristalizado, la fuerza impulsora para el crecimiento de los granos corresponde a la energía de superficie de bordes de estos. El crecimiento de los nuevos granos se produce por movimiento de la interfase grano recristalizado-grano deformado como se muestra en la Figura 2.2-5.

La cinética de la recristalización se expresa en las curvas signoidales: % recristalización-tiempo de recocido que se muestran en la Figura 2.2-6.

Avrami propuso para expre-sar la cinética de la recristalización la siguiente ecuación:

X = 1 - exp (B tk) (4)

donde:

  X es la fracción de volumen de grano recristalizado.

  B es constante negativa.

  k también es constante:

  cuando la recristalización de desarrolla en forma tridimensional, k está entre 3 y 4

  cuando es bidimensional como en las planchas delgadas, k está entre 2 y 3

  cuando la recristalización es unidimensional, como en alambres, k está entre 1 y 2.

Una forma práctica de analizar la cinética de la cristalización es graficando:

Si la cinética sigue la ecuación de Avrami, el gráfico de  v/s t debería dar una línea recta de pendiente k., éste debe realizarse en papel log-log.

Algunas leyes de ingeniería de la recristalización

El objetivo principal de la recristalización es ablandar el material y restaurarle su ductilidad. Adicionalmente se puede también controlar el tamaño del grano.

Como ya se dijo, los tiempos para el inicio y término de la recristalización varían fuertemente con la temperatura, Figura 2.2-7.

Por otra parte la Figura 2.2-8 muestra dos ideas importantes:

  Existe un rango bastante estrecho de temperatura en el cual se produce el ablandamiento y aumento de ductilidad del metal, la temperatura de recristalización es la que corresponde a la mitad de este intervalo.

- Como se mencionó anteriormente, la temperatura de recristalización disminuye al aumentar el % de trabajo en frío previo, esto debido a la mayor energía almacenada por la notable distorsión sufrida por el material, en suma, hay más fuerza impulsora para la recristalización.

La Figura 2.2-9 muestra que el tamaño del grano justo al término del proceso de recristalización, es menor si el % de trabajo en frío previo aumenta, dado que los puntos favorables para la nucleación también aumentan, permitiendo abundante formación de nuevos núcleos, y limitando por tanto su tamaño final.

Estudiaremos con más detalle las anteriores aseveraciones

La recristalización progresa por migración de un borde de grano preexistente hacia un grano fuertemente deformado, dejando tras sí una región libre de deformación, Figura 2.2-3.

Llamaremos A a un grano deformado y B a uno recristalizado, Figura 2.2-10:

- La energía interna por unidad de volumen en A será EA y en B será EB.

-  es la fuerza impulsora de la recristalización, proviene de la diferencia entre densidades de dislocación del estado A y B, i.e. es igual a (EB -EA).

- QG es la energía de activación para el crecimiento de granos recristalizados y representa las barreras o resistencias al avance de la recristalización.

La velocidad de movimiento del borde de grano, , será :

(5)

Esta ecuación muestra que  crece cuando la temperatura aumenta, por otra parte  será mayor cuanto mayor sea la energía de deformación previa, por tanto, será mayor mientras mayor sea  y la recristalización será más rápida y fácil, Figura 2.2-8.

Por otra parte, la velocidad de nucleación de granos recristalizados, , será mayor mientras más grande sea la distorsión de la matriz por deformación en frío, de esta manera al crecer , menor será el tamaño del grano recristalizado, Figura 2.2-9.

Nota: ,  es la velocidad de nucleación de nuevos granos yes la velocidad de crecimiento de grano.

Impurezas en solución sólida

La presencia de impurezas o de elementos de aleación disminuyen la velocidad de recristalización.

Estas impurezas tienden a segregarse junto a los bordes de granos, formando atmósferas que los sujetan, dificultando su movimiento y retardando así la recristalización. El efecto varía de un elemento a otro como se ve en el caso de P y Ag en Cu, Figura 2.2-12. 
Cuanto mayor sea la cantidad y más fina la distribución de impurezas insolubles, más fino será el tamaño final de grano, lo que se explica con el hecho de que no solo aumentan la nucleación, sino también actúan como barreras al crecimiento de los granos.

Trabajo en caliente

El trabajo en caliente se define, generalmente, como el que se realiza por sobre la temperatura de recristalización, es decir, a temperaturas mayores que 0,4 a 0,5 Tfusión (K), aunque no considera la rapidez del trabajo sobre la pieza.

Este tipo de trabajo no produce endurecimiento por deformación, dado que a la alta temperatura a la cual se realiza, la recristalización es muy rápida y se completa antes de llegar a un nuevo paso de laminación, Figura 2.2-15.

El conformado en caliente también refina el grano porque usualmente éste se realiza en varias etapas de laminación sin recalentar, por tanto, los últimas etapas se producen a menor temperatura, el material adquiere más defectos producidos por deformación plástica aumentando así los puntos de nucleación de nuevos granos, de esta manera las últimas etapas, más frías, refinan el grano.

CRECIMIENTO DEL GRANO

Si se prolonga la permanencia del metal recristalizado a alta temperatura, los granos pequeños tienden a desaparecer y los grandes crecen aún más, de esta manera el tamaño medio, D, de los granos crece en función del tiempo.

La fuerza impulsora de este crecimiento es la disminución de energía libre por unidad de volumen, Gb, producida al crecer el grano:

Gb = Ab · b (7)

(8)

donde :

Ab es el área de borde de grano por unidad de volumen de material

b es la energía de borde de grano por unidad de área

Por tanto, al crecer D disminuye Ab y por consiguiente Gb.

Los átomos del lado convexo del borde de grano están menos ligados entre sí, hay más enlaces destruídos y distorsionados, por tanto su estado energético es mayor. Los átomos del lado cóncavo están más recubiertos por otros átomos y por lo tanto tienen un estado energético menor. Luego los átomos pasarán del lado convexo al cóncavo y el borde de grano tenderá a desplazarse hacia el centro de curvatura, Figura 2.3-1.

Normalmente la forma de equilibrio de un grano es hexagonal, con sus lados a 120° entre sí, granos con menos de 6 lados tienden a desaparecer y los de más de 6 lados a crecer, Figura 2.3-2. Cuando tres bordes llega a un punto tienden a curvarse para llegar a 120º.

Figura -2. Granos con diferente número de bordes. Las flechas muestran la dirección del desplazamiento de los bordes.

    - Efecto de segundas fases en el crecimiento de los granos

Si un borde de grano al desplazarse desde la posición 1 hasta la 3, Figura 2.3-3, encuentra en 2 un precipitado de segunda fase, tendrá una menor área igual a  r2 y una menor energía de borde de grano igual a: b *  * r2. Al proseguir su viaje hacia 3 debe aumentar su energía en b *  * r2 al desplazarse una distancia r.

Se genera así una fuerza contraria al movimiento del borde de grano :

(9)

donde: b es la energía de borde de grano por unidad de superficie.

r es el tamaño de la partícula

F es la fuerza contraria al movimiento del borde de grano

Si hay ns partículas de radio r por unidad del área de borde de grano, la fuerza contraria es :

(10)

Estudios matemáticos muestran que la fracción de área, fs, de borde de grano interceptada por partículas es igual a la fracción de volumen de partículas fv, luego :

(11)

y entonces:  (12)

El crecimiento del grano se ve enfrentado a dos fuerzas contrapuestas:

(13)

donde:  es la velocidad de crecimiento del diámetro del grano

es la fuerza que tiende a hacer crecer el grano para disminuir la energía de superficie del sistema

es la fuerza contraria causada por la partícula

A medida que D crece y se acerca al valor r/fv, el crecimiento se detiene. Para un factor fijo fv, un mayor número de partículas de menor r es más efectivo para detener el crecimiento de los granos. La Figura 2.3-4, muestra como partículas de nitruro de Al detienen el crecimiento de los granos al recocer un acero calmado con Al. Se observa también como los granos crecen cuando las partículas se redisuelven a causa de la alta temperatura.

En la Figura 2.3-4, el crecimiento del grano es inhibido por partículas de nitruro de aluminio, éstas se disuelven a alta temperatura, eliminando el efecto inhibidor del crecimiento del grano que ellas proporcionan.

Por otra parte la Figura 2.3-5 muestra micrografías de las formas que toman los granos de un latón cuando crecen por recocidos a diferentes temperaturas y tiempos. Las zonas entre líneas paralelas son maclas de recocido.