###### CONCENTRACION DE MINERALES - MI 52E

###### LABORATORIO DE FLOTACION

###### Semestre: Otoño 2007

# INTRODUCCION

Este laboratorio tiene por finalidad estudiar la concentración por flotación de un mineral sulfurado de cobre. Para estos efectos, se considerará ciertas condiciones básicas que permanecerán inalterables en el estudio, centrando éste en algunas variables de operación y en particular, en la cinética de flotación primaria. El laboratorio se realizará en grupos y se desarrollará en dos etapas, las que se datalla a continuación.

ETAPA 1: Condiciones de la Flotación Primaria

Para el laboratorio de flotación se contará con paquetes de 1.000 gramos del mineral en estudio, previamente chancado  y homogeneizado a un tamaño 100% - 6 mallas. El mineral contendrá típicamente especies mineralógicas de cobre del tipo sulfuro. Como antecedentes iniciales se entregará información respecto del mineral que se utilizará para las experiencias y los datos sobre la cinética de molienda, ver Anexo.

Para un mejor aprovechamiento de las instalaciones disponibles, el curso se dividirá en 3 grupos (al inicio del curso se realizará la asignación correspondiente). Cada grupo estudiará una de las variables del proceso. Las variables a considerar serán: dosis de colector, pH de la pulpa y agitación (rpm). Los grupos compartirán los resultados obtenidos para seleccionar en conjunto las condiciones de operación de la flotación primaria (antes de la cinética de flotación primaria). En general, el objetivo del laboratorio consiste en determinar las mejores condiciones de operación para un circuito de flotación primaria (rougher).

Cada grupo deberá trabajar en las condiciones de operación base, ver Tabla 1, cambiando sólo la variable de proceso asignada en los rangos definidos en la Tabla 2. El estudio consistirá en realizar 4 flotaciones primarias (por variable estudiada) de manera de cubrir adecuadamente el rango definido anteriormente.

Tabla 1 Condiciones Base de la Flotación Primaria

| Variables | Condiciones base |
| --- | --- |
| pH | 10 |
| Reactivos: - Colectores - AF-238 - AX-343 - Espumante - MIBC - AF-70 Plus | 30 [g/t] 15 [g/t] 100 [g/t] 50 [g/t] |
| Cp | 30% |
| Celda de Flotación | 2 litros |
| Velocidad de Agitación | 1200 rpm |
| Tiempo de Acondicionamiento | 5 min |
| Tiempo de Flotación | 20 min |

Tabla 2 Variables del Estudio

| Grupo | Variables |
| --- | --- |
| 1 | pH : Natural, 10, 11 y 12 |
| 2 | Dosis de Colector principal, AF-238: 24 g/t, 30 g/t, 45 g/t y 50g/t |
| 3 | Velocidad de Agitación, rpm: 1000, 1200, 1400 y 1600 |

Cada experiencia será evaluada de acuerdo con los parámetros metalúrgicos “Recuperación Metalúrgica” y “Ley del Producto”.

Procedimiento para realizar la Flotación Primaria

Para realizar las pruebas de flotación primaria (rougher) se deberá considerar las siguientes observaciones generales:

- El mineral disponible se encuentra 100% -6#, por lo tanto antes de la flotación primaria se debe realizar una molienda en molino de barras, en condiciones prefijadas, con un Cp de 70%, durante un tiempo de 13 min. (ver Anexo). Utilice el agua necesaria para traspasar el mineral a la celda de 2 litros, sin exceder dicho volumen. Agregue, antes de moler, la mezcla de reactivos: 50% de la dosis de colector, 50% de la dosis de espumante.

- Como no se puede adicionar fracciones de gotas, tanto las dosis de reactivos como el reparto en los puntos de adición son sólo indicativos y deberán ajustarse para adicionar las gotas correspondientes. Cálculos y gráficos se informarán en consecuencia.

- Después de traspasar completamente el producto de molienda a la celda de flotación, inicie la agitación de la pulpa a las rpm definidas. Lleve la pulpa a un nivel adecuado para el acondicionamiento, aproximadamente 0,5 cm bajo el nivel de rebase.

- Mida el pH natural de la pulpa y, si corresponde, agregue lechada de cal para obtener el pH de la prueba.

- Una vez alcanzado el pH de operación, retire el pH-metro y agregue los reactivos colectores y espumantes remanentes (50% de la dosis de colector y 50% de la dosis de espumante). Hecho esto, comience a medir el tiempo de acondicionamiento. Asegúrese de tener en posición la bandeja para recoger el concentrado.

- Al completar el tiempo de acondicionamiento, abra lentamente el paso de aire hasta que quede completamente abierto. Si es necesario, agregue agua con el mismo pH de la pulpa, de manera de alcanzar un nivel tal que la espuma mineralizada rebase adecuadamente hacia la bandeja de colección. Inicie la medición del tiempo de flotación cuando la espuma comience a rebasar, considerando un tiempo total de 20 minutos para la etapa de flotación primaria.

- Durante el transcurso de la flotación, el retiro de la espuma mineralizada debe ser apoyado por un paleteo de manera metódica. El nivel de la pulpa debe ser mantenido agregando agua adicional, la mínima necesaria y con el mismo pH de la pulpa.

- Terminado el tiempo de flotación, corte el paso de aire. Finalmente, corte la agitación, limpie adecuadamente el equipo y proceda a filtrar y secar el concentrado (producto contenido en la espuma mineralizada) y el relave (producto que permanece en la celda), debidamente identificados.

Analice los resultados de su grupo. Cada grupo debe exponer sus resultados oralmente en una sesión especial de clase auxiliar, con fecha común para todos los grupos. Esta actividad será calificada. Todos los alumnos determinarán en conjunto las condiciones de operación óptimas de la etapa de flotación primaria.

## ETAPA 2:  Cinética de Flotación Primaria

Con las condiciones de operación seleccionadas en la etapa anterior se realizará el estudio de la cinética de la flotación primaria. Con los resultados de ésta se determinará el tiempo de flotación óptimo de la flotación primaria y los parámetros denominados “Constante Cinética de Flotación” (K) y “Recuperación Metalúrgica a Tiempo Infinito” (R∞), los cuales se utilizan con fines de dimensionamiento y escalamiento de plantas industriales.

## Procedimiento para realizar la Cinética de la Flotación Primaria

- La cinética de la flotación primaria se realizará con las mejores condiciones determinadas en la etapa anterior y, en general, con el mismo procedimiento de operación indicado anteriormente.

- En este caso se debe preparar varias bandejas de colección de concentrados, de manera de recoger el producto para diferentes intervalos de tiempo. Los tiempos a considerar serán: 1, 2, 4, 8, 16 y 32 minutos, por lo que los intervalos corresponderán a: 0 – 1, 1 – 2, 2 – 4, 4 – 8, 8 – 16 y 16 - 32 min.

- Filtre, seque, pese y prepare para análisis químico cada uno de los concentrados parciales obtenidos y el relave final de la experiencia.

PRESENTACION DEL INFORME

El informe de laboratorio deberá cumplir con condiciones adecuadas de presentación y el contenido deberá reflejar con claridad el trabajo desarrollado. La estructura deberá seguir las pautas habituales de cualquier informe técnico, es decir, se presentará dividido en los siguientes puntos:

- Resumen

- Introducción

- Objetivos

##### Trabajo Experimental

- Resultados Experimentales

- Análisis de Resultados

- Discusión y Conclusiones

- Anexos

### ANEXO

El mineral en estudio corresponde a un sulfuro de cobre cuyas especies mineralógicas principales son Calcopirita, Pirita y ganga (silicatos). La ley de cobre total corresponde a 1,3 % (valor informado por la planta).

Para determinar el tiempo de molienda requerido para alimentar la etapa de flotación primaria, se realizó una cinética de molienda, la que correspondió a moliendas de 1.000 gramos de mineral en molino de barras a diferentes tiempos, realizadas con un 70% de sólidos. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

### Tabla A1.- Cinética de Molienda

| Tiempo [min] | % - 200# |
| --- | --- |
| 0 10 12 14 20 | 21,0 57,9 68,7 79,1 95,9 |

De acuerdo a la cinética de flotación y los requerimientos de liberación se estableció como condición de molienda el tiempo de 13 minutos de tal manera de obtener un producto de molienda de 70 % -200#, semejante al obtenido en la planta.