## Slide 1: GENERACIÓN DE AGUAS ÁCIDAS
PROFESORA BLANCA ESCOBAR M.

## Slide 2: ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS PRESENTAN LAS AGUAS ÁCIDAS?
Las aguas ácidas presentan:
Valores de pH por debajo de 7 hasta 1.5
Alcalinidad decreciente y acidez creciente
Concentraciones elevadas de sulfato
Concentraciones elevadas de metales (disueltos o totales)
Concentraciones elevadas de sólidos disueltos totales.

## Slide 3: CONCEPTOS GENERALES
¿Qué son las aguas ácidas?
Son aguas que se producen como resultado de la oxidación química y biológica de sulfuros metálicos, especialmente pirita o pirrotita, que se pueden encontrar presentes o formando parte de botaderos, relaves, basuras municipales, etc.
La oxidación se produce cuando las rocas conteniendo sulfuros son expuestas al aire y al agua.

## Slide 4: FUENTES PRINCIPALES DE GENERACIÓN DE AGUAS ÁCIDAS
Botaderos de material estéril (<0.2% Cu). Actualmente en Chile, se generan más de 3.000.000 ton/dia.
Botaderos de sulfuros de baja ley (0.2- 0.4% Cu)
Relaves y eventuales derrames de concentrados. En Chile se generan 650.000 ton/dia de relaves de flotación.
Zonas fracturadas (cráter) en superficies de minas subterráneas.
Grandes rajos de la minería a cielo abierto.

## Slide 5: CONCEPTOS GENERALES
El proceso de generación de drenaje ácido de minas DAM es dependiente del tiempo e involucra:
  Procesos de oxidación (química y biológica).
  Fenómenos físicoquímicos (ejemplo: precipitación)

## Slide 6: CONCEPTOS GENERALES
La generación de aguas ácidas es el resultado de una serie compleja de reacciones químicas que involucra:
Generación de ácido sulfúrico, debido a la oxidación de los sulfuros por acción combinada de agua y oxígeno. Reacciones autocatalíticas y cuya velocidad es acelerada por actividad bacteriana.
2FeS2 + 7O2(ac) + 2H2O  2FeSO4 + 2 H2SO4

## Slide 7: CONCEPTOS GENERALES
Consumo del ácido generado (neutralización) por los componentes presentes en el mismo material que son consumidores.
Las reacciones dan como resultado la precipitación de sulfato de calcio e hidróxidos metálicos, oxi-hidróxidos y otros compuestos.
La calcita dará la siguiente reacción:
CaCO3(s) + 2H+  Ca+2 + H2CO3(ac)

## Slide 8: CONCEPTOS GENERALES
Si la capacidad de consumo de ácido es mas alta que la generación de ácido, es posible que el drenaje sea neutro o alcalino.
Si la capacidad de consumo de ácido es mas baja que la generación de ácido, es posible que el drenaje sea ácido.

## Slide 9: REACCIONES DE OXIDACIÓN-GENERACIÓN DE ACIDO
La reación química que da cuenta de la generación de ácido sulfúrico a partir de pirita (sumando ambas reacciones):
2FeS2 + 7O2(ac) + 2H2O  2FeSO4 + 2H2SO4
Esta reacción produce acidez.

## Slide 10: REACCIONES DE OXIDACIÓN-GENERACIÓN DE ACIDO
Si el potencial de oxidación se mantiene, se producirá la oxidación de Fe(II) a Fe(III), consumiendo parte de la acidez producida.
Reacción espontánea a pH superiores a 3
Reacción espontánea a pH superiores a 3
4Fe+2 + O2(ac) + 4H+  4Fe+3 + 2H2O
Eseacción espontánea a pH superiores + O Reacción catalizada por bacterias
4Fe+2 + O2(ac) + 4H+  4Fe+3 + 2H2O Es
EEsc) + 4H+ 3 + 2H2O

## Slide 11: ¿QUE BACTERIAS PUEDEN HACER ESTA REACCIÓN?
Bacterias involucradas:
  Acidithiobacillus ferrooxidans
  Leptospirillum ferrooxidans
  Otras especies

## Slide 12: REACCIONES DE OXIDACIÓN-GENERACIÓN DE ACIDO
A pH superiores a 3:
Fe+3 + 3 H2O  Fe(OH)3(s) + 3H+
Además el Fe(III) oxidará la pirita según:
FeS2(s) + 2 Fe2(SO4)3  3 Fe SO4 + 2S
El Fe(II) resultante será nuevamente oxidado a Fe(III), el que a su vez puede oxidar más pirita (autocatálisis).
El oxígeno molecular en el agua sirve como el agente oxidante en las reacciones de oxidación

## Slide 13: REACCIONES DE OXIDACIÓN-GENERACIÓN DE ACIDO
Azufre elemental puede ser oxidado por bacterias
S + 3 ½ O2 +H2O  H2SO4
¿Qué bacterias pueden hacer esta reacción? :
  Acidithiobacillus ferrooxidans
  Acidithiobacillus thiooxidans
  Otras especies

## Slide 14: REACCIONES DE OXIDACIÓN-GENERACIÓN DE ACIDO
Otros sulfuros metálicos (MeS), pueden contribuir a la disolución de iones metálicos (Me: Fe, Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, etc).
MeS(s) + O2(ac)  Me+2 + SO4-2
MeS(s) + 4Fe2( SO4)3 +4 H2O Me+2 + 8 Fe SO4 + 4H2SO4
Las bacterias también pueden catalizar estas reacciones haciéndolas más rápidas.

## Slide 15: REACCIONES DE OXIDACIÓN-GENERACIÓN DE ACIDO
En resumen, de las reacciones importantes en la generación de acidez:
4Fe+2 + O2(ac) + 4H+  4Fe+3 + 2H2O
La oxidación de Fe(II) no requiere la participación de bacterias, pero si ellas se encuentran presentes, esta reacción puede ser 106 veces más rápida.
S + 3 ½ O2 +H2O  H2SO4
La oxidación de azufre sólo se produce en presencia de bacterias.

## Slide 16: REACCIONES DE OXIDACIÓN-GENERACIÓN DE ACIDO
Otros sulfuros metálicos (MeS), pueden contribuir a la disolución de iones metálicos (Me: Fe, Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, etc).
MeS(s) + O2(ac)  Me+2 + SO4-2
MeS(s) + 4Fe2( SO4)3 +4 H2O Me+2 + 8 Fe SO4 + 4H2SO4
Las bacterias también pueden catalizar estas reacciones haciéndolas más rápidas.

## Slide 17: HIDRÓLISIS DE IONES METÁLICOS
Los iones metálicos pueden generar acidez protónica, si el Me+2 se hidroliza, de acuerdo a:
Me+2 + 2H2O  Me(OH)2 (s) + 2H+
Por lo tanto, los iones metálicos pueden producir
  Iones hidrógeno por hidrólisis (pH superiores, y disminuyendo el pH).
  Contaminación si se disuelven (pH entre 4.5 a 7)

## Slide 18: PRESENCIA DE ARSENOPIRITA
Si arsenopirita se encuentra presente se oxidará directa o indirectamente:
FeAsS(s) + 4 1/2 O2(ac) + 2H2O  HAsO2 + FeSO4
FeAsS(s)+ 2Fe+3 +4H2O  2H3AsO4(ac) +4FeSO4 + 2H+
También pueden ser procesos catalizados biológicamente

## Slide 19: EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA VELOCIDAD DE OXIDACIÓN BIOLÓGICA Y QUÍMICA DE LA PIRITA

## Slide 20: EFECTO DEL PH EN LA VELOCIDAD DE OXIDACIÓN BIOLÓGICA DE LA PIRITA

## Slide 21: REACCIONES DE NEUTRALIZACIÓN DEL ACIDO
Minerales consumidores de ácido, como carbonatos, usualmente coexisten con los sulfuros. Estos reaccionarán con el ácido neutralizandolo.
La calcita dará la siguiente reacción:
CaCO3(s) + 2H+  Ca+2 + H2CO3(ac)
El ácido carbónico es inestable y se descompone dando
H2CO3(ac)  H+ + H CO3- pH> 6
H2CO3(ac)  H2O + CO2(ac) pH<6
Las concentraciones de estas especies dependen del pH y las respectivas constantes de acidez del ácido carbónico.

## Slide 22: REACCIÓN DE ALUMINOSILICATOS
Los aluminosilicatos, como los K-feldespatos reaccionarán, consumiendo iones hidrógeno, liberando Al+3, K+ y ácido silícico (H4SiO4).
A medida que el ácido se consume el pH aumenta y los iones metálicos comienzan a precipitar en forma de hidróxidos, produciendo nuevamente iones hidrógeno.

## Slide 23: REACCIÓN DE ALUMINOSILICATOS
A pH < 4.5:
4 H+ + KAlSi3O8(s) + A pH < 4.5:
4 H+ + KAlSi3O8(s) + 4H2O  K+ + Al+3 + 3H4SiO4
A pH > 6:
H++ KAlSi3O8(s) + 7H2O  K+ + Al(OH)3 + 3H4SiO4 4H2O  K+ + Al+3 + 3H4SiO4
A pH > 6:
H++ KAlSi3O8(s) + 7H2O  K+ + Al(OH)3 + 3H4SiO4
A pH < 4.5:
4 H+ + KAlSi3O8(s) + 4H2O  K+ + Al+3 + 3H4SiO4

## Slide 24: OTRAS REACCIONES
El Fe(III) puede precipitar a pH superiores a 2 en forma de sulfatos básicos o jarositas.
Con el tiempo, las características del drenaje pueden cambiar, de ligeramente alcalino hasta casi neutro y finalmente ácido.e+3 + SO4-2 + H2O  Fe (s) + H+
3F 2SO4-2 + 7H2O  (H3O)Fe3(SO4) (OH)6(s) + 5H
2Fe+3 + SO4-2 + H2O  Fe (OH) SO4 (s) + H+
3Fe+3 + 2SO4-2 + 7H2O  (H3O)Fe3(SO4) (OH)6(s) + 5H

## Slide 25: ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL AGUA ACIDA DE MINAS
<footer>
<date/time>
El drenaje ácido de minas se observa como un proceso en tres etapas, definidas por el pH del agua en el microambiente de los minerales sulfurados:
  Etapa I, se genera acidez y rápidamente se neutraliza en las etapas iniciales. El drenaje de agua es casi neutro

## Slide 26: ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL AGUA ACIDA DE MINAS
  Etapa II, continúa la generación de ácido y se agotan los minerales carbonatados, el pH del agua disminuye y el proceso se encamina hacia su segunda etapa. Bajo pH 4.5 ocurren reacciones de oxidación (químicas y biológicas).
  Etapa III, a medida que los minerales alcalinos se consumen, se produce acidez a mayor velocidad que el consumo, por lo que el pH continua disminuyendo.

## Slide 27: ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL AGUA ACIDA DE MINAS

## Slide 28: ETAPA I
    Se genera acidez y rápidamente se neutraliza en las etapas iniciales cuando la roca que contiene minerales sulfurados es expuesta al oxígeno y al agua. El drenaje de agua es casi neutro.
    Es fundamentalmente un período de oxidación química. El oxígeno es el oxidante principal, al producir sulfato y acidez a partir de la oxidación de los minerales sulfurados.
    Los minerales carbonatados, como la calcita (CaCO3) presente en la roca, neutralizan esta acidez y mantienen condiciones que van de neutras a alcalinas (pH >7) en el agua que fluye desde la roca.

## Slide 29: ETAPA I
    La oxidación química del hierro ferroso es rápida a un pH igual o superior a 7 y el hierro férrico se precipita de la solución como un hidróxido.
    La velocidad de oxidación química de la pirita es relativamente baja, comparada con las etapas posteriores de oxidación, ya que el hierro férrico no contribuye como oxidante.
    En esta etapa, el agua de drenaje se caracteriza generalmente por niveles elevados de sulfato, con pH cercano al neutro.

## Slide 30: ETAPA II
A medida que continúa la generación de ácido y se agotan o se vuelven inaccesibles los minerales carbonatados, el pH del agua disminuye y el proceso se encamina hacia su segunda etapa. Cuando el pH del microambiente disminuye por debajo de 4,5 ocurren reacciones de oxidación tanto químicas como biológicas.
A medida que la velocidad de generación de ácido se acelera en las etapas II y III, el pH disminuye progresiva y gradualmente.

## Slide 31: ETAPA II
Los niveles de pH relativamente constantes representan la disolución de un mineral neutralizante que se vuelve soluble a ese nivel de pH.
Si la oxidación continúa hasta que se haya agotado todo el potencial de neutralización, se presentarán valores de pH alrededor de 2.5.
A estos pH el Fe(III) no precipitará como hidróxido y por lo tanto se mantendrá en solución, actuando en las reacciones de oxidación indirecta.

## Slide 32: ETAPA III
    A medida que los minerales alcalinos se consumen, se produce acidez a mayor velocidad que alcalinidad, el pH se vuelve ácido.
    Las reacciones dominantes se transforman de oxidación química a principalmente oxidación biológicamente catalizada.
    De las reacciones de oxidación sulfurosa, se produce hierro ferroso, que se oxida biológicamente y se convierte en hierro férrico. Este, a su vez, reemplaza el oxígeno como el oxidante principal.

## Slide 33: ETAPA III
    En esta etapa, la velocidad de oxidación es considerablemente más rápida que en la Etapa I.
    El descenso del pH incrementa la velocidad de oxidación con un aumento de velocidades de 10 a un millón de veces más que aquéllas generadas por oxidación química.
    En esta etapa, el agua de drenaje es generalmente ácida, caracterizada por sulfatos y metales disueltos en concentraciones elevadas. El hierro disuelto se presenta como hierro ferroso y férrico

## Slide 34: ETAPA III
    En algún momento en el futuro, décadas y –posiblemente- siglos después del inicio de la generación de estos ácidos, la velocidad disminuirá con la oxidación completa de los sulfuros más reactivos y el pH se incrementará hasta que la roca se torne sólo ligeramente reactiva y el pH del agua de drenaje no sea afectado.
    El tiempo para cada etapa sucesiva puede variar de un período de días a cientos de años, dependiendo de los factores que controlen la generación de ácido.

## Slide 35: ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS PRESENTAN LAS AGUAS ÁCIDAS?
Las aguas ácidas presentan:
Valores de pH por debajo de 7 hasta 1.5
Alcalinidad decreciente y acidez creciente
Concentraciones elevadas de sulfato
Concentraciones elevadas de metales (disueltos o totales)
Concentraciones elevadas de sólidos disueltos totales.