|  | Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de Ingeniería Eléctrica EL57C – Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I |
| --- | --- |

Informe De Presentación

Aislantes de porcelana

Alumnos:          Javier Urbina

Adrián Guzmán

Profesor: Alberto Botteselle

Domingo 05 de agosto de 2007

Santiago- Chile

Origen del material.

La porcelana fue desarrollada por los chinos en los siglos VII y VIII y fue traída a occidente por Marco Polo, luego fue reinventado su proceso de fabricación en Europa.

La porcelana es un material cerámico cuya pasta no se encuentra de forma natural sino que se obtiene después de una complicada elaboración, compuesta de Caolín y Feldespato. El proceso de cocción de realiza a temperaturas que varían entre los 700 y los 1450 grados.

Como ya se vio las materias primas que componen la porcelana son Caolín y Feldespato. El caolín es una arcilla blanca que se encuentran de forma natural en yacimientos, y el feldespato es una roca mineral, la cual es la roca desde la cual se produce naturalmente la arcilla por un proceso de descomposición de la piedra, la mezcla correcta de estos 2 materiales producen la porcelana.

Ilustración 1: Caolín                                                                                Ilustración 2: Feldespato

Propiedades del Material.

Como ya se mencionó, la porcelana es un material cerámico. Estos tienen una estructura atómica vidriosa, las cuales se caracterizan por ser amorfas, sin una estructura definida. Éstas les dan propiedades especiales tanto térmicas, plásticas, y dieléctricas.

Unas de las principales propiedades térmicas de los cerámicos, es la baja expansión con el calor. Las estructuras amorfas tienen una curva típica de expansión lineal con la temperatura, que cambia un cierto punto específico. El coeficiente de expansión térmica  o dilatación, αl, se define como: Δl/lo = αlΔT. Se suele dar en unidades [cm/cm/(ºC)-1 x 10-6]. Los metales varían entre 4.5 del Wolframio y 22 del Aluminio, el Hierro tiene 11 [1]. La porcelana eléctrica tiene un coeficiente de expansión de 6 [5].

Otra de las principales propiedades de los cerámicos es el módulo de elasticidad. Este parámetro caracteriza el comportamiento de los materiales elásticos, según la dirección en que se aplique una fuerza, y se calcula con un ensayo de tracción.

Esta propiedad tiene relación con las fuerzas de las uniones atómicas de las estructuras, y  se produce una situación similar con el coeficiente de expansión térmica, tal que las estructuras con bajos valores de expansión térmica, tienen un alto módulo de elasticidad (más rigidez). La porcelana alumínica tiene un módulo de elasticidad de 56 x 106 psi, que corresponde a 365.42GPa de presión. (1Pa= 1 N/m2) [1]. Como comparación, el aluminio tiene un modulo de elasticidad de 67GPa, y el acero de 205GPa [6].

Dentro de las propiedades dieléctricas podemos encontrar la tangente de pérdidas tg δ que se define como tg δ= κ’’/κ’= ε’’/ε’, donde κ’’ y κ’ es la constante dieléctrica relativa en su parte imaginaria y real, y ε’’ y ε’ es la permitividad en su parte imaginaria y real.

El valor ε’’ también es llamado factor de pérdidas. El factor de pérdidas en cerámicos es bajo en comparación con otros materiales, por ejemplo plásticos. Para el caso de la porcelana, la tangente de perdidas varia entre 0.08 y 0.2 (1Mhz 25°C) [2]. La constante dieléctrica tiene un valor de 5 a 6 y el factor de perdidas va desde los 0.04 a 0.13 [2].

Una de las aplicaciones principales de las porcelanas es la porcelana eléctrica. Ésta esta hecha de una matriz que contiene cristales de varios tipos y tamaños. Una gran fuerza electroestática entre silicio y oxigeno le entrega un gran punto de fusión, resistencia mecánica, y resistencia a los ataques químicos.

Este material es utilizado como elemento dialéctico dentro de un aislador. Sus características deben resistir impulsos de voltaje producidos por descargas atmosféricas o por operaciones de switching, y poseer una buena resistencia a la corrosión (humedad y polvo).

Las propiedades específicas de un aislador de porcelana están ampliamente determinadas por el proceso de fabricación como la cocción (firing cycle) y proporción de materias primas, y por ello no son fácilmente predecibles.

Por ejemplo la plasticidad del material esta dada por una alta proporción de pequeñas partículas en la mezcla, pero esto también puede ser un problema dado que en ciertas etapas del proceso de manufactura se hacen demasiado largas en tiempo (en el proceso de acabado), haciéndolo económicamente ineficiente.

Un ejemplo de estas condiciones se puede observar en el siguiente gráfico de referencia, que muestra la dependencia de la proporción de los elementos constituyentes y las propiedades de la porcelana.

.

Ilustración 3 Propiedades de la porcelana en función de materias primas. Fuente Boletín Técnico Materiales Dieléctricos y aislantes, ingeniero Adolfo Cano, Gamma Aisladores Corona, Colombia, Nº 40 año 2005.

Propiedades de la porcelana eléctrica.

A.- Propiedades mecánicas:

Las propiedades de una porcelana eléctrica representativa deben tratarse con cuidado. Dado la natural característica quebradiza de la porcelana, las medidas de la resistencia mecánica típica no es normalmente distribuida. Para estudios se realizan estadísticas de Weibull, que tratan características de tipo diente de sierra. Si un usuario esta muy interesado en las propiedades mecánicas de un aislante de porcelana, este debe hacer pruebas de resistencia mecánicas especiales para esa porcelana.

Número de prueba en %

Resistencia

B.- Propiedades eléctricas:

Las principales propiedades eléctricas especificadas para las porcelanas son la resistencia a perforación, permitividad, tangente de pérdidas, resistividad volumétrica y temperatura para una resistencia típica.

La resistencia a perforación es importante dado los rayos que golpean a las líneas de transmisión, y también por operaciones de switcheo. Cuando existe una sobrevoltaje imperante, se crea una perforación que daña el material, muchas veces sin evidencia visible. Se sabe que la porcelana tiene un bajo permormance respecto a otros dieléctricos.

Su valor depende, esencialmente, de estos tres factores;

a)	Composición de la porcelana.

b)	Espesor aislante.

c)	Temperatura de funcionamiento.

A continuación se muestra una tabla con algunos datos recogidos para una porcelana típica.

Tabla 1 Propiedades eléctricas de porcelana silicosa y aluminica y vidrio

| Propiedad | Unidad | Porcelana Silicosa | Porcelana Aluminica | Vidrio endurecido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Permitividad (60-50Hz, 20ºC) (1 Mhz, 20ºC) | Aire=1 Aire=1 | 5.0 – 6.5 4.8 – 5.6 | 6.0 - 7.5 5.0 – 6.5 | 7.3 – 7.5 7.1 – 7.5 |
| Loss tangent (60-50Hz, 20ºC) (1Mhz, 20ºC) | x 10-3 x 10-3 | 10.0 – 25.0 5.0 – 12.0 | 12.0 – 30.0 5.0 – 12.0 | 15.0 – 60.0 5.0 – 12.0 |
| Resistencia a perforación (50-60Hz, 20ºC) | KV/mm | 10.0 – 20.0 | 10.0 – 20.0 | > 25.0 |
| Resistencia a perforación por impulso (1/5 μs) | KV/mm | 40.0 – 50.0 | 40.0 – 50.0 | 170.0 – 220.0 |
| r Resistividad volumétrica 20ºC 300ºC | Ω m Ω m | 1013 106 | 1012 1011 | 1012 105 - 106 |
| Te temperatura para r = 106 Ω m | ºC | 280 - 340 | 830 - 1070 | 270 - 400 |

Fuente: tabla 2.3, Insulators for high Voltages, J.S.T Looms, British Library Cataloguing. ISBN 0 86341 116 9

Proceso de Producción.

Pece a que tradicionalmente se Utilizan Caolín y Feldespato, también le son agregados otros elementos en la fabricación para obtener distintas características en la porcelana Por ejemplo la siguiente tabla muestra las materias primas utilizadas en la elaboración de porcelana  en la industria nacional.

Tabla 2: Materias primas empleadas por la industria nacional. Fuente Catastro SISS 1998.

El proceso de Fabricación esta compuesto por una serie de etapas las cuales están esquematizadas en el diagrama siguiente:

Ilustración 4: Diagrama de Fabricación.

- Recepción

Las materias primas son transportadas y almacenada en las dependencias de la industria.

- Beneficio

El proceso de beneficio incluye la pulverización, purificación, tamizado, clasificación, calcinación, dispersión en líquido y granulación. Lo usual es que la materia prima natural sea sometida a un grado de beneficio en su lugar de extracción o en otra instalación antes de ser transportado a la industria del rubro cerámico.

- Mezcla

El agua es el líquido más comúnmente empleado en la mezcla. Algunos agentes para ayudar el proceso son añadidos a la mezcla cerámica, tales como defloculantes, surfactantes  y antiespumante.

Los defloculantes mejoran la dispersión y su estabilidad. Los agentes surfactantes son usado en el procesamiento en pasta para ayudar a la dispersión. Los agentes antiespumante son usados para remover las burbujas de gas atrapadas de la pasta. Para extraer fácilmente el aire, también se suele amasar la pasta en prensas al vacío y pasar a presión por orificios que conducen a una cámara sin aire, donde unas cuchillas giratorias cortan finalmente la pasta.

- Colado o torneado

En la etapa de colado las mezclas, son consolidadas y moldeadas para producir la cohesión del cuerpo, de un tamaño y forma deseada. El colado de cerámicas se logra generalmente mediante vaciado. En la operación de vaciado una mezcla que tiene un contenido de humedad de 20 a 35%, es vertida en un molde poroso. La succión capilar del molde conduce el líquido del molde, consolidando así el material cerámico repartido.

- Acabado

La pieza de cerámica pasa por una maquina para eliminar las asperezas de la superficie o las vetas, o para modificar la forma. Los métodos empleados incluyen equipos de desgaste superficial, que suavizan la superficie de la cerámica, y de perforación para dar forma, crear hoyos o cavidades.

- Secado

El método más comúnmente usado para secar la cerámica es por convección, en la cual el aire caliente se hace circular alrededor de la cerámica. A menudo el secado con aire es realizado en hornos de túnel - los que por lo general usan calor recuperado de la zona de enfriamiento del horno.

- Bizcocho

Previo a la cocción, a menudo las cerámicas son tratadas con calor a temperaturas por debajo de la temperatura de cocción. El propósito de este procesamiento térmico es proporcionar un secado adicional, vaporizar o descomponer aditivos orgánicos y otras impurezas, y remover agua residual que esta en forma de cristales o que este unida químicamente.

- Barnizado

EL barniz se aplica a las cerámicas ya sea por rociado o inmersión. El rociado es probablemente el método más común de aplicación de barniz en la industria cerámica. La inmersión es un proceso antiguo de aplicación de barniz, y generalmente es usado solamente en formas que no se puede abordar con el rociamiento.

- Cocción

La cocción es el proceso mediante el cual la cerámica es consolidada térmicamente en un cuerpo denso y cohesivo constituido por granos finos y uniformes. Los parámetros de operación que afectan la cocción incluyen la temperatura de cocción, el tiempo, la presión y la atmósfera.

El método de cocción convencional se logra mediante el calentamiento de la cerámica cruda a una temperatura aproximada de dos tercio de la de fusión, a presión atmosférica, y manteniéndola por un tiempo específico en un horno túnel o periódico. Los hornos periódicos son calentados y enfriados de acuerdo con un programa prescrito. Los hornos de túnel tienen generalmente zonas separadas para el enfriamiento, la cocción y precalentamiento o secado.

- Terminado

Con posterioridad a la cocción, algunos productos cerámicos son procesados aún más para potenciar sus características. La decoración se hace con calcomanías especiales, con partículas de materiales que permiten su total adherencia a la pieza de cerámica, con pigmentos de colores, con oro, platino, cobalto o también se puede decorar a mano con pigmentos especiales.

Una vez hecha la decoración, y dependiendo de cual ha sido, la pieza pasa por un tercer horno a diferentes temperaturas. Esta cocción impregna la decoración a la cerámica y pasa a ser un todo con la cerámica, lo que permite que resista el contacto con el agua y el calor.

Proceso de Venta

Las empresas productoras y distribuidoras venden sus productos en paquetes específicos, con códigos propios en catálogos.

A través de una cotización se puede acceder a catálogos y precios, para luego hacer ordenes de compra con los códigos específicos de cada empresa. Los productos elaborados, como aisladores eléctricos de alta tensión vienen en cajas con una cantidad de elementos específicos.

Algunos contactos son:

- Industria de Aisladores Casa Blanca ICB: Carlos Ignacio Lopez. Jefe de venta Nacional. Fax: 2 7753081 email: icb@icbsa.cl

- Comercial Libra: Aldo Pascali Binfa. Gerente. Fono 2 5110417. email: gerencia@comerciallibra.cl

- Cerelec: Maria Teresa Hidalgo, cerelechidalgo@hotmail.com, Fono 2 7759442

Catálogos

Los catálogos se organizan por tipos de aisladores, se tienen principalmente 10 tipos distintos de aislantes:

Tipo suspensión                 Tipo carrete                      Tipo tensor		          Tipo espiga BT y MT

Tipo espiga anti-niebla                      Tipo soporte pedestal                              Tipo poste

Tipo soporte                               Tipo pin-post

La información que se entrega en un catalogo, hace referencia tanto a parámetros eléctricos como a parámetros mecánicos, y a la forma de presentación, es decir cantidad en las cuales se vende y peso. A continuación se muestra una típica hoja de datos de un fabricante.

Bibliografía:

- Introductions to Ceramics. Kingery, Bowen, Uhlmann. Editorial John Wiley & Sons.1976. ISBN 0-471-47860-1

- Insulators for High Voltajes. J.S.T Looms. British Library Cataloguing. ISBN 0-86341-116-9

En internet:

- Global soluciones. Aisladores de Porcelana: http://www.globalsoluciones.cl/aisladores%20porcelana.php

- Apuntes de Cursos de Ciencias de los Materiales. Universidad de Málaga.
http://webdeptos.uma.es/qicm/Doc_docencia/Tema6_CM.pdf

- http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/din_rotacion/alargamiento/alargamiento.htm

- ICB Aisladores Casa Blanca www.porcelain-insulators.cl