## Slide 1: Propiedades Ingenieriles de Materiales Rocosos

## Slide 2: Propiedades Importantes
Resistencia
Parámetros elásticos (relaciones stress/strain)
Textura
Porosidad
Permeabilidad
Densidad

## Slide 3: Procesos geológicos que afectan las propiedades mecánicas
Ambiente de depositación: Tamaño de grano, selección, estratificación, etc.
Diagénesis, grado de cementación
Historial de stresses
  Grado de compactación
  Posibles anisotropías
Metamorfismo
Magmatismo, cristalización
Meteorización

## Slide 4: Resistencia del material rocoso.
La resistencia de una muestra de roca intacta depende de la resistencia de los minerales que la componen y de la manera en que ellos están unidos -ya sea por cristalización o cementación. La resistencia de una roca sedimentaria depende de manera importante del cemento y del arreglo de las partículas.

## Slide 5: Influyen en la resistencia:
Tamaño del grano
Redondeamiento del grano
Esfericidad del grano
Contactos entre granos
Cementación
  Tipo de cemento
  Grado de cementación
Historia de Stress y presiones de confinamiento (especialmente en limolitas, lutitas, arcillolitas).

## Slide 6: Tipos de Resistencia en Roca Intacta
Al cizalle.
A la tracción.
A la compresión simple (carga uniaxial).

## Slide 7: Resistencia al Cizalle
Para roca intacta, se suele usar el modelo de Mohr-Coulomb para resistencia al cizalle, con sus parámetros:
Cohesion (aparente): Intersección de la envolvente de fractura en eje Y (normalmente en MPa para rocas, mientras para suelos en kPa).
Angulo de Fricción: Pendiente de la envolvente de fractura.

## Slide 8: Criterio Mohr-Coulomb

## Slide 9: Resistencia a la Tracción

## Slide 10: Resistencia a la Compresión Simple
Es igual a la resistencia máxima en el eje axial en un ensayo uniaxial (no confinado).
1 en falla = UCS (uniaxial compression strength).
2= 3=0

## Slide 11: Relaciones esfuerzo-deformación

## Slide 12: Ensayos de Resistencia
En estados de compresión triaxial, uniaxial o de tracción.
Deben simularse niveles de stresses in situ.
Preparación de la muestra puede influir notablemente en los resultados.

## Slide 13
Todos los ensayos usan fuerzas compresivas.
Tracción
Uniaxial
(No confinado)
Triaxial

## Slide 14: Ensayos Uniaxiales (Compresión Simple)
Condiciones no confinadas, 2=3=0
Largo/Ancho debe ser 2.5 a 3.0:1 para evitar efectos de borde.
Extremos deben ser paralelos y pulidos, sin grietas.
Ancho de muestra debe ser >10 veces el tamaño medio del grano.
Resistencia a la Compresión Uniaxial: UCS

## Slide 15: Ensayos Triaxiales
Usualmente en estado biaxial (2=3)
Razón Largo/ancho 2.0 a 2.5:1 para evitar efectos de borde
Extremos deben ser paralelos y pulidos, sin grietas.
Ancho de muestra debe ser >10 veces el tamaño medio del grano.

## Slide 16: Ensayo en Condiciones de Tensión (Test Brasileño)
Ancho de muestra debe ser >10 veces el tamaño medio del grano.
Otra forma de ensayo uniaxial, 2=3=0
Diámetro: largo debe ser aprox. 1:1
Extremos deben ser paralelos y pulidos, sin grietas.

## Slide 17: Influencia de Tamaño del Grano

## Slide 20
Evolución de fracturamiento
Etapa 1: Desarrollo de strain elástico
Etapa 2: Microfracturamiento, strain no recuperable.
Etapa 3: Fracturamiento coalesce y se forma un plano discreto de fractura.
Etapa 4: Cizallamiento

## Slide 21: Fracturamiento se puede detectar por emisiones acústicas, las que se elevan al cizallar.

## Slide 22
Las emisiones acústicas han permitido detectar las etapas de fracturamiento en los ensayos de compresión.

## Slide 23
La fábrica de la roca, puede tener una gran influencia en la resistencia de materiales rocosos.
Ej: efecto del clivaje en una pizarra.
¡¡Los materiales geológicos suelen ser anisotrópicos y heterogéneos!!

## Slide 24
Es posible estimar la resistencia de la roca en terreno.
Ensayo de carga puntual se puede hacer en terreno y laboratorio.
Clasificación de
Brown (1981)

## Slide 26
Ensayo de carga puntual: El stress aplicado se convierte a valores aproximados de UCS, según el diámetro de la muestra.

## Slide 27: Relación Resistencia a la Carga Puntual/ resistencia a la compresión simple

## Slide 28: Efectos del Agua:
Presiones de poros reducen el stress efectivo,
se reducen los contactos entre granos y la resistencia friccional.
Induce procesos de meteorización.

## Slide 29
Efecto de presiones de agua en una caliza.
3= 69 MPa
A mayor presión de poros,baja la resistencia y el comportamiento es más frágil.

## Slide 30
Otro parámetro que es función de las propiedades elásticas es la velocidad de ondas sísmicas (velocidad sónica o Vp, y Vs).

## Slide 31: Relaciones Esfuerzo-Deformación y Constantes Elásticas

## Slide 32: Deformación
La deformabilidad de la roca intacta se expresa en términos de la relación entre stress y strain en compresión uniaxial.
Curva típica, deformación frágil

## Slide 33
Sin embargo, las rocas se deforman de manera diferente según sus características geológicas.

## Slide 34: Elasticidad: Módulo de Deformación o de Young

## Slide 35: El módulo de Young se ve afectado por: - grado de cementación - tamaño y forma del grano (L: largo de contacto, D: tamaño del grano)

## Slide 36
También hay relaciones entre E y la porosidad de la roca.

## Slide 37
Algunas rocas, especialmente sales y carbonatos a alto 3, muestran un comportamiento dúctil.

## Slide 38: Razón de Poisson
Un segundo parámetro elástico, mide la razón entre el strain lateral y el strain axial.
Axial Strain
Lateral Strain

## Slide 39: Módulo de Cizalle
Igualmente que para esfuerzos normales se define el módulo de Young, para esfuerzos de corte se tiene el módulo de cizalle G:
Donde  es el esfuerzo de corte en un plano, y  el strain de cizalle en ese plano. El módulo de cizalle se relaciona con los otros módulos elásticos:

## Slide 40
E y G dan cuenta de la “rigidez” (“stiffness”) de la roca. Para rocas isótropas, hay un único valor de E, G y  que la caracterizan. Si la roca no es isotrópica, hay varios valores de E, G y , y en análisis stress-strain pasa a ser un análisis tensorial.