## Slide 1: Resistencia al Cizalle de Discontinuidades en Roca

## Slide 2
Experimentalmente, se encuentra que la resistencia al corte entre superficies lisas de mineral o roca, sigue una ley linear del tipo:
= So + Jaeger
So: Resistencia inherente a la superficie de contacto, equivalente a la cohesión en mecánica de suelos.
: stress normal a la superficie.
: coeficiente de fricción.

## Slide 3
El coeficiente de fricción no es constante, a bajo stress normal suele ser mayor. También influye la humedad.

## Slide 5
En el caso estático,  representa la resistencia para iniciar a deslizar. Sin embargo, cuando hay deslizamiento a velocidad constante, el coeficiente de fricción es distinto al estático, típicamente menor y depende de la velocidad de deslizamiento.

## Slide 6: Determinación experimental de la resistencia al corte
Ensayos de corte directo (varios tipos)
Ensayo de bloques simétricos.
Ensayo de torsión.
Ensayos triaxiales.

## Slide 7: Criterio de Falla
Típicamente, una curva esfuerzo de corte vs. desplazamiento en una superficie planar tendrá un peak y luego una resistencia residual (Fig. A). Una serie de ensayos resulta en una envolvente de fractura del tipo Mohr-Coulomb:
 = cp + tanp, Resistencia peak
 = tanr Resistencia residual

## Slide 8: Influencia del agua
Si la discontinuidad está húmeda, la resistencia puede disminuir por la lubricación producida en la superficie.
Dependiendo del material, la incorporación de agua en la roca puede a su vez producir cambios en los valores de c y . En especial en rocas con alto contenido de arcillas.
Si hay una presión de agua (ej. hidrostática), entonces el stress normal se reduce a un stress efectivo y
 = c + (utan

## Slide 9: Influencia de la rugosidad
Las discontinuidades naturales no son lisas, sino presentan asperidades. Una discontinuidad rugosa tendrá una resistencia al cizalle mayor que una lisa en la misma roca. Al cizallarse, las asperidades se irán a su vez puliendo y la resistencia se aproximará a la de la superficie lisa.

## Slide 10: Modelo de Patton
Patton (1966) modeló una discontinuidad con asperidades, usando un ángulo único que representa la asperidad. Los componentes de las fuerzas de corte y normal se pueden expresar como:
S*= S cos i – N sen i; N*= N cos i + S sen i

## Slide 11
Asumiendo solo fricción, se puede probar que la relación de fuerzas normal y de corte en la discontinuidad es:
S= N tan ( + i) (Ley de Patton)
El efecto de las asperidades se mantiene solo con stresses normales bajo un cierto umbral sobre el cual el trabajo requerido para cizallar las asperidades es menor que el trabajo requerido para sobrepasarlas.

## Slide 12: Criterio Bilinear de Patton
Bajo el umbral,
p= tan (b + i)
Sobre el umbral, p=Cj +  tan r
b: Angulo de fricción interna puro o básico del material
Cj: Cohesión aparente derivada de las asperidades
Cj

## Slide 13
Otros estudios han intentado “suavizar” la curva bilinear de Patton, basados en modelos experimentales. Ej: Jaeger (1971)

## Slide 14: Modelo de Barton
En un modelo empírico, Barton (1976) determinó la resistencia al corte de las discontinuidades como:
 = n tan [JRC log10 (JCS/n) + b]
El modelo considera cambios en la resistencia con el stress normal y la rugosidad. Efectos de cohesión aparente están incorporados en la fórmula.

## Slide 15: Barton (cont.)
JRC: Joint Roughness Coefficient.
JCS: Joint Compressive Strength.
JRC: Expresión del nivel de rugosidad de la discontinuidad, se obtiene por comparación con una tabla. Hay correcciones por efectos de escala.
JCS: Resistencia de la discontinuidad, se puede obtener de ensayos con martillo de Schmidt. Si la pared es fresca, JCS es similar a compresión uniaxial de la roca (UCS).
 = n tan [JRC log10 (JCS/n) + b]

## Slide 16: JRC
(Barton & Choubey, 1977)

## Slide 17: Cálculo de JCS con Martillo de Schmidt

## Slide 18: Efectos de escala en JRC
(Barton, 1982)

## Slide 19: Ajustes de escala JRC y JCS
Barton & Bandis (1982) propusieron los siguientes ajustes:
Donde JRCn, JCSn se refieren a muestras in situ para bloques de tamaño Ln, y JRC0, JCS0 se refieren a muestras de laboratorio de tamaño 100 mm (L0).

## Slide 20
Relleno
La presencia del relleno gobierna el comportamiento de la discontinuidad, por lo que deben ser reconocido.
Las características que deben ser descritas son: su naturaleza, espesor o anchura, resistencia al corte y permeabilidad
Rellenos comunes: arcillas, óxidos de hierro, salbanda de falla, suelos, calcita.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 21: Efectos del relleno
Si la discontinuidad está rellena por materiales blandos (ej: arcillas) y el espesor del relleno es superior a la amplitud de las asperidades, la resistencia pasa a ser controlada por el material de relleno, pudiendo bajar drásticamente.