ENSAYO CORTE DIRECTO

La finalidad de los ensayos de corte, es determinar la resistencia de una muestra de suelo, sometida a fatigas y/o deformaciones que simulen las condiciones que existen o existirán en terreno producto de la aplicación de una carga.

Para conocer esto en laboratorio se usa el aparato de corte directo, siendo el más típico una caja de sección cuadrada o circular dividida horizontalmente en dos mitades. Dentro de ella se coloca la muestra de suelo con piedras porosas en ambos extremos, lo que permite el drenaje y, por lo tanto, Δu = 0.

Se aplica una carga vertical de confinamiento (Pv) y luego una carga horizontal (Ph) creciente que origina el desplazamiento de la mitad móvil de la caja originando el corte de la muestra (figura 1.).

Figura 1. Esquema del aparato de corte directo. Fuente: Geotecnia LNV., 1993.

El ensayo induce la falla a través de un plano determinado. Sobre este plano de falla actúan dos esfuerzos:

- Un esfuerzo normal (σn), aplicado externamente debido a la carga vertical (Pv).

- Un esfuerzo de corte (τ), debido a la aplicación de la carga horizontal (Ph).

El esfuerzo normal (σn) es constante para cada ensayo (1,0 kgf/cm2 y 3,0 kgf/cm2). Solo deben multiplicar por 0,1 para pasarlos a MPa.

El esfuerzo de corte en cada instante se calcula dividiendo la fuerza (o carga) de corte que midieron en cada instante por el área (A) de la caja de corte.

τ[MPa]=Ph[kgf]A[cm2]⋅0,1

Recuerden que midieron número de rayas, por lo que la fuerza de corte en kgf será:

Ph [kgf]= lectura [rayas]* calibración [kgf/raya]

Al aplicar la fuerza horizontal de manera creciente, se van midiendo las deformaciones horizontales y con estos valores es posible graficar la tensión de corte (τ), en función de la deformación horizontal unitaria (εh) en el plano de esta tensión de corte.

εh%=dhL0⋅100      Donde     dh = lectura [rayas] * Calibración [mm/raya]

L0 = Largo inicial de la probeta = 300 mm

Se observa que en el caso de arena densa existirá un peak y un residual. Para determinar la envolvente de falla se debe considerar el residual. (Comentar en discusiones por qué se hace eso).

También se mide la deformación vertical, con lo que pueden calcular la deformación vertical unitaria (εv) y graficarla en función de  εh. En este gráfico se observa que las arenas densas presentan un comportamiento dilatante característico. Para realizar este gráfico deben restar la consolidación a L0.

Envolvente de falla

Los valores de τresidual obtenidos en cada ensayo se llevan a un gráfico en función del esfuerzo normal (σn), obteniendo dos puntos que permiten trazar la recta que representa la envolvente de falla del suelo, donde τ va como ordenada y σn como abscisa.

El ángulo que forma esta recta con el eje horizontal es el ángulo Φ y el intercepto con el eje , la cohesión c.

Según esta ecuación (modelo de Coulomb) la resistencia al corte depende de la cohesión (c) y la fricción interna del suelo (Φ).

Se pide:

- Gráfico Tensión de Corte ( [MPa] ) v/s Deformación horizontal unitaria (h [%])  para cada carga aplicada (puede ir para las dos cargas en un mismo gráfico, sirve para comparar).

- Gráfico Deformación vertical unitaria (v [%]) v/s Deformación horizontal unitaria (h [%]) para cada carga aplicada (puede ir para las dos cargas en un mismo gráfico, sirve para comparar).

- Gráfico Tensión de Corte de falla v/s Tensión  Normal donde vayan las dos cargas aplicadas, obtención de la envolvente de falla y los parámetros mecánicos del suelo ensayado (ángulo de fricción interna y Cohesión).

- Descripción del comportamiento del suelo.

  - Discuta el comportamiento que muestra el suelo en cada gráfico realizado.

  - Compare los comportamientos de suelo denso y suelto según los valores de DR utilizados en cada ensayo (DR = 15% y DR= 70%). Discuta si los resultados del ensayo son coherentes con esos valores.

  - Comente si los parámetros mecánicos (C y ) obtenidos son esperables para el suelo ensayado. Para esto deben averiguar entre qué valores se mueven teóricamente esos parámetros para ese tipo de suelo. Recuerden que la arena no estaba totalmente seca, ¿cómo influye la humedad del suelo?

FECHA DE ENTREGA: Jueves 25 Octubre.

Ref: Universidad Católica de Valparaíso.