CONTROL 1 ID42A

PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LOS MATERIALES

Profesor: Rodrigo Espinoza González

Prof. Auxiliar: Javiera Canales Rojas

Fecha: 13-08-2007                                                                             		Tiempo: 100 minutos

Pregunta 1.

- Explique por qué materiales tales como la plata, el germanio y el diamante presentan propiedades eléctricas diferentes tan diferentes.

- Explique el efecto de la temperatura y defectos en metales y semiconductores intrínsecos

Pregunta 2.

- ¿Qué es un semiconductor extrínseco? Dibuje un esquema de la curva de portadores de carga en función de la temperatura y explique el origen de la zona de agotamiento

- ¿Cómo funciona y para qué se utiliza un MOSFET?

Pregunta 3.

- La resistividad eléctrica de una aleación de berilio la cual contiene 5% atómico de un aleante es 50·10-6 [Ω·cm] a 400ºC. Determine las contribuciones a la resistividad debidas a la temperatura y a impurezas, determinando la resistividad del berilio puro a 400 ºC; encuentre también la resistividad debida a las impurezas y el coeficiente de resistividad por defecto. ¿Cuál sería la conductividad eléctrica, si el berilio tuviera 10% atómico del aleante a 200 ºC? Be (T ambiente) = 4,0 x10-6 [·cm] ; a = 0,025 [ºC-1] ; ε0 = 8,85 · 10-12 [F/m].

- Para el germanio y el silicio, compare la temperatura requerida para doblar la conductividad eléctrica a partir del valor de la temperatura ambiente. (kB = 8,62x10-5 [eV/K])

| Elemento | 0 (300 K) [cm]-1 | electrones [cm2/Vs] | huecos [cm2/Vs] | Eg [eV] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si | 5x10-6 | 1350 | 480 | 1,11 |
| Ge | 0,02 | 3900 | 1900 | 0,67 |

Pregunta 4.

- Sobre una placa de un condensador plano se coloca una carga de 3,56·10-5 [C], mientras que la otra permanece conectada a tierra. La superficie de cada placa es de 3,1 x 2,5 cm2 y su separación es de 0,2 mm. Determinar el voltaje entre placas: (a) sin dieléctrico entre ellas; (b) con un dieléctrico de polietileno (PE) de 0,2 mm de espesor y  = 2,3; (c) ¿qué sucedería con el voltaje y la capacidad al usar titanato de bario (BaTiO3) en lugar de PE?   = 10.000.

- Se desea construir un dispositivo de titanato de bario con un diámetro de 2,5 mm que produzca un voltaje de 250 V al aplicarse una fuerza de 5 kg. ¿Cuál sería el espesor del dispositivo? Datos: E = 6,895 · 10-4 [MPa] ; d = 100 · 10-12 [m/V] ; 1 MPa = 102.000 [kg/m2]