PAUTA DE RESPUESTAS - CONTROL 2

CONTROL 2

ME-32A

03 de octubre, 2007

Prof. Aquiles Sepúlveda

Tiempo: 100 min

Pregunta 1

Para el C diamante y el NaCl:

a)	Describa las estructuras de tales materiales, sobre la base de los conceptos de red y motivo.

Celda (nodal) de Bravais: CCC

Motivo: dos átomos por nodo en (000) y en ( ¼ ¼ ¼).

b)	Justifique físicamente, el tipo de estructura cristalina que presenta cada uno de esos dos materiales. Datos: C(Z=6), Na(Z=11) y Cl(Z= 17).

Hay que responder en el contexto de las reglas del ordenamiento en un sólido al equilibrio. Átomos ordenados de la manera  más compacta posible, considerando: tamaños atómicos, neutralidad eléctrica y direccionalidad/número de enlaces. Aspectos específicos importantes: en el C, hibridación sp3, significa 4 enlaces en una dirección; en el NaCl: proporción 1:1, con cargas alternadas, y tamaño relativo de átomos.

Pregunta 2

Considere un cristal metálico CCC, formado átomos de radio R, y los planos perpendiculares al eje OX del respectivo sistema de referencia.

a)	Determine sistemáticamente los índices de Miller de dichos planos. Para la evaluación, aquí es muy importante emplear explícitamente el método correcto.

Se aplica procedimiento que incluye considerar plano más próximo al origen sin pasar por él, de modo de considerar efectivamente una (1) vez la distancia interplanar. Resulta: (200).

b)	Empleando los índices de Miller calculados en a), y no por otro método, ahora calcule la distancia interplanar de los planos especificados, d[R].

Primero se determina a(R) y después se aplica d (R)= a(R)/raíz de 4.

c)	Calcule la densidad atómica de tales planos,  ρ2D[átomos/R2].

Hay que calcularla: 1 át./ (4R)2/3.

- A partir de sus resultados de b) y c), y no por otro método, calcule la densidad del cristal, ρ3D[átomos/R3].

Se aplica que la densidad 3D es igual a la densidad 2D de cualquier plano dividida  por la distancia interplanar de esos planos.

Pregunta 3

a) 	¿Cuál es el propósito de cada una de las tres técnicas de difracción que usted debe conocer?

Hay que desarrollar las ideas:

-Laue: determinar la orientación de un monocristal, de estructura frecuentemente conocida. -Debye-Sherrer (polvos) y monocristal rotatorio: determinar la estructura cristalina de polvos o de un monocristal, respectivamente.

b) 	El Tungsteno es un cristal CC (cúbico centrado en el cuerpo), cuyos radio atómico vale R= 0,137 nm. Calcule  el ángulo 2 º del tercer (3er) cono de difracción captado en una  experiencia de Debye Scherrer, donde se ha empleado =  0,1541 nm.

Según el listado de planos CC, hecho para trabajar con n=1, los planos del tercer cono son los de la familia {211}. Por otra parte, con el radio atómico R[nm], se calcula la pertinente distancia interplanar: d[nm]. Con la ecuación de Bragg, empleando n=1, =  0,1541 [nm ]y d[nm], se calcula el ángulo  [º]. El cono sustiende 2 [º].

Pregunta 4

- Dé una sencilla explicación con fundamentos físicos, del hecho de que, por ejemplo para Cu a presión constante, al aumentar la temperatura la concentración de vacancias al equilibrio también debe aumentar.

Se aplica criterio G mín y en que crear una vacancia requiere poder aumentar la entalpía del sistema. Una argumentación se basa en considerar primero la situación T= 0[K], lo que lleva a un cristal perfecto. Al aumentar la temperatura, el término de desorden (-TS) aumenta su efecto y, al equilibrio, se compensa un aumento de H. Aumentar H significa que hay más vacancias en el cristal.

- Para una misma temperatura T[K], ¿por qué la movilidad atómica al estado sólido es mayor en el Pb puro que en el Cu puro?

El Pb tiene una temperatura de fusión, Tf, muy inferior a la del Cu, lo que revela que el enlace es menos intenso en el primer metal que en el segundo. Por ello, es más fácil formar (Ev menor) una vacancia en el Pb que en el Cu.

- Calcule la concentración de vacancias al equilibrio en el Cu, a 27 y a 850ºC. Datos: energía para formar un mol de vacancias en el Cu: 20 [Kcal/(mol)]; frecuencia de oscilación del Cu: 1015/12 [s-1]; estructura cristalina del Cu: ccc; N0= 6,02 10 23 [partículas/mol]  ; k=  R/N0 ; R=  2 [cal/(mol K)]

Aplicar fórmulas y calculadora, entendiendo la materia y la nomenclatura,  según problemas planteados y resueltos en apuntes.