Pauta de respuesta CL5

P1a) Definición: Una fase es una región de materia homogénea, cuyas propiedades varían en forma continua con las variables intensivas del sistema.

(Las variables intensivas son presión, temperatura y composición).

De lo anterior se desprende que si al variar una vriable intensiva se detecta una discontinuidad en alguna propiedad, entonces se ha detectado un cambio de fase. Ejemplo: seguir la conductividad térmica o el volumen (propiedades) al ir variando la temperatura (variable intensiva).

P2b) Los grados de libertad (gl) corresponden a las variables que fijan a un sistema al equilibrio. Recuerdese que al definir la condición de equilibrio químico se establece: “Para un sistema a presión, temperatura y composición dadas ….”

Tales variables corresponden a las variables intensivas del sistemas, es decir, a aquellas que no dependen del tamaño (masa) del sistema:

- Presión (1 gl)

- Temperatura (1 gl)

- n componentes ((n-1) gl)

Así, en general, el número total de grados de libertad es (n+1).

P2c)	Hay que argumentar con que una vez que una solución se satura ya no cambia su composición al agregar más soluto. En el presente caso bifásico habrá dos soluciones saturadas. Las líneas que limitan lateralmente un campo bifásico en nuestros diagramas corresponden  a la composición de las soluciones saturadas (a la izquierda y derecha) en función d ela temperatura. Por eso los valores de saturación se obtienen de la intersección de la temperatura de interés (500° C en el problema del CL) y esas dos líneas.

P2d) Una opción es especificar que se trabaja a presión fija.

La otra, que es la que nos interesa, es que estamos trabajando con fases condensadas (sólido y líquido) de materiales de enlace fuerte (primario) dentro de un rango depresiones donde la presión no afecta significativamente las propiedades termodinámicas  del material.

P2e)	Al estado sólido, el diagrama de equilibrio respectivo muestra que el Cu y en Ni forman un sólido alfa para cualquier composición; es decir, hay solubilidad total al estado sólido. Ello se explica porque estos elementos químicos son muy similares (tamaño, electronegatividad, valencia, estructura cristalina por separado (CCC), etc.), lo cual permite que se forme una solución sólida extendida, sin aparición de una segunda fase. ((Comentario del profesor: en los líquidos es habitual (aunque no siempre es así) que dos fases líquidas presenten solubilidad total)).

P2f)

Supongamos que extraemos calor, desde el estado líquido, a una aleación de composición hipoeutéctica o proeutéctica. Al pasar  por el campo entre la temperatura de liquidus y la eutéctica precipitará una fase, acompañada de líquido. Esa es una fase proeutéctica o primaria. Al pasar justo apenas por debajo de la temperatura eutéctica, tal fase sobrevivirá; (en tanto que el líquido se transformará eutécticamente).

Pregunta 2

En el diagrama Cu-Ag hay una transformación isotérmica eutéctica, pero la aleación 5%p.Ag NO experimenta tal transformación.

El diagrama de enfriamiento continuo T versus t no presentará isotermas. Hay solo cambios de pendiente al pasar de un campo a otro, como en el Cu-Ni.

Ver problemas resueltos.

Pregunta 3

Estamos sacando calor. A Te+epsilon habrá beta proeutéctico y líquido eutéctico. Al pasar por la temperatura eutéctica, dicho líquido se transformará isotérmicamente en dos fases. Es decir, todo el líquido eutéctico que se tiene a Te+epsilon solidifica a Te.  En ese rango de temperaturas, el beta solo se enfría. Ver problemas resueltos.