EFECTO DEL TIPO Y FRACCION EN VOLUMEN DE DISPERSOIDE SOBRE EL CREEP DE ALEACIONES BASE COBRE ENDURECIDA POR DISPERSIÓN

R. Palma H. y L. Gravel O.

Curso ME 42 A, Departamento de Ing. Mecánica, Universidad de Chile

rhpalma@ing.uchile.cl, lgravel@ing.uchile.cl

Resumen

En el presente trabajo se presenta una revisión bibliográfica del comportamiento mecánico a alta temperatura de las aleaciones Cu-5%vTiC, Cu-5%vAl2O2 y Cu-2,5%vTiC-2,5%vAl2O3. Estas aleaciones se preparan mediante molienda reactiva. El comportamiento mecánico fue evaluado mediante ensayos de compresión a 500 y 850ºC, a velocidades iniciales de deformación verdadera de 0,83x10-3 y 0,83x10-4 s-1. Las curvas de esfuerzo-deformación presentan la forma típica de trabajo en caliente: un máximo inicial seguido de un estado estacionario. La aleación Cu-5%vTiC fue más resistente que la aleación Cu-5%vAl2O3, mientras que la aleación Cu-2,5%vTiC-2,5%v Al2O3 fue la más resistente al ablandamiento de los tres materiales en estudio, lo cual constituye el resultado más importante de este trabajo.

Este comportamiento se explica en términos de que en la aleación Cu-2,5v% TiC-2,5v% Al2O3 estarían operando simultáneamente dos mecanismos de refuerzo: partículas incoherentes o semicoherentes de Al2O3 que limitarían el ascenso de dislocaciones y su desprendimiento desde la superficie de los dispersoides; y partículas coherentes de TiC, observadas por TEM, que limitarían y anclarían el deslizamiento de bordes de grano.

Referencias:

- R. H. Palma H., A. O. Sepúlveda, R. G. Espinoza, A. P.  Zúñiga, M. J. Diánez, J. M. Criado, M. J. Sayagués; “High-temperature mechanical behaviour of Cu-Ti-C, Cu-Al and Cu-Ti-Al-C alloys obtained by reaction milling”; Mater. Sci. Eng. A , 384 (2004) pp.:262-269.

- J. Rösler; y E. Arzt; Acta Metall; 38 (1990); p. 671.

Nota: La segunda referencia (que no necesariamente es referencia citada en el primer artículo) puede no estar disponible aún en esta etapa del trabajo. Si lo está, entonces incluir el abstract de ella.