PAUTA de Laboratorio Nº1

Tratamientos térmicos de Aceros y sus Propiedades

1. Portada, Índice e Introducción (0.0 pts):

No tiene puntaje pero su ausencia se penaliza, al igual que el orden y ortografía.

2. Objetivos (0.0 pts):

a- Aprender a preparar una probeta o muestra y realizarle un ataque químico.

b- Familiarizar al alumno con el uso del microscopio óptico y la medición de dureza.

c- Identificar las fases presentes y el tamaño de grano de la microestructura.

d- Estudiar el efecto de los tratamientos térmicos sobre microestructura en aceros.

e- Estudiar el efecto de los elementos aleantes sobre la microestructura en aceros, para

un tratamiento térmico dado.

f- Estudiar el efecto de los microestructura sobre las propiedades mecánicas.

3. Antecedentes (1.0 pts): Máximo 10 páginas.

a- Información de los materiales ensayados, es decir:

i. Composiciones

ii. Micrografías según distintos Tratamientos Térmicos

iii. Datos típicos de resistencia al impacto y dureza.

iv. Diagrama TTT

b- Fundamente, en general en aceros, la influencia de los TT sobre la microestructura y

de ésta sobre las propiedades mecánicas estudiadas (impacto y dureza)

Materiales:

Acero SAE 1045 (Normalizado, Recocido, Templado y Templado + Revenido)

Acero SAE 4140 (Normalizado, Recocido, Templado y Templado + Revenido)

Acero SAE 4340 (Normalizado, Recocido, Templado y Templado + Revenido)

4. Procedimiento experimental (0.5 pts): Máximo 2 páginas.

Debe contener las especificaciones de equipos, materiales usados, dimensiones de

las probetas y método experimental, de manera tal que otro alumno de su mismo nivel

pueda reproducir la experiencia.

5. Resultados obtenidos (1.5 pts):

a- Variables de los ensayos que se mantuvieron constantes y las manipuladas.

b- Micrografías de cada material y tratamiento térmico.

c- Datos obtenidos, es decir, dureza y resistencia al impacto.

d- Identificación fundamentada del tipo de fractura: dúctil, frágil o mixta para cada

ensayo de charpy realizado. Apóyese con las fotografías de las probetas.

6. Discusión de resultados (2.5 pts):

Aquí se EXPLICAN los resultados, tratando de responder a las interrogantes

planteadas en los objetivos. En este capítulo se refleja su real conocimiento y aporte.

Este debe contener al menos los siguientes puntos:

a- Analice el efecto de los tratamientos térmicos sobre las microestructura en aceros.

b- Analice el efecto de los elementos aleantes sobre la microestructura en aceros, para

cada tratamiento térmico dado.

c- Analice el efecto de la microestructura sobre las propiedades mecánicas.

d- Compare los resultados con los datos de referencia.

7. Conclusiones (0.5 pts):

Debe responder brevemente a los objetivos. Cada conclusión, además, debe haber

sido discutida en el capítulo correspondiente, es decir, es básicamente un resumen de su

discusión.

8. Bibliografía (0.0 pts): su ausencia será penalizada

Detalles de los libros, documentos o páginas de Internet consultadas. Referencias.

Deben indicarse en el texto del informe, con números correlativos ([1], [2]…) en el

orden en que aparezcan.

NOTA1: El informe completo no podrá contener más de 30 páginas, incluyendo anexos.

NOTA2: La entrega del informe es exactamente 2 semanas después de realizado el

laboratorio. Se descontará 1,0 puntos por día de atraso con un máximo de 2 días.

NOTA3:  La realización del informe en latex se premiará con 0.5 pts. En la nota final.