Ejemplo Clase Auxiliar Nº 2:

- Un concentrado húmedo que contiene 8% H2O, 89,2% CuFeS2 y 2,8% SiO2, se funde en un horno de reverbero, obteniéndose un eje compuesto de Cu2S y FeS (42 % Cu) y una escoria con 65% FeO y 35% SiO2. El calor y oxígeno necesario para producir estos productos, es suministrado por un quemador.

Calcule:

- Masa del metal blanco (o eje), de la escoria y fundente necesario.

- Volumen de oxígeno requerido y de SO2 producido. (no considere nitrógeno).

Solución:

PA [kg/kmol]: Cu = 64 ; Fe = 56 ; S = 32 ; O = 16 ; H = 1 ; Si = 28

Base de Cálculo (BC) = 1000 kg.

Concentrado	: CuFeS2 ; SiO2 ; H2O

Mata		: Cu2S ; FeS

Escoria	: FeO ; SiO2

Luego, en 1000 kg. de concentrado húmedo tenemos:

- 80 kg. H2O

- 892 kg. CuFeS2

- 28 kg. SiO2

Balance de elementos:

- Cu en concentrado 	= 	Cu en metal blanco

- Fe en concentrado 	= 	Fe en metal blanco 	+ 	Fe en escoria

- S en concentrado 	= 	S en metal blanco 	+ 	S en Gases (SO2)

- O inyectado		=	O en escoria 		+ 	O en gases

- SiO2 en escoria	=	SiO2 en concentrado 	+	SiO2 en fundente

Para determinar el contenido neto de Cu en el concentrado debemos aplicar la siguiente regla de 3:

masa CuFeS2PM CuFeS2 = masa Cu en CuFeS2PA Cu

Reemplazando por los valores que ya conocemos, se tiene:

892 kg184 kgkmol = masa Cu en CuFeS264 kgkmol

Despejando lo anterior obtenemos la masa neta de cobre (Cu) en el concentrado:

masa Cu en CuFeS2 = 310,26 kg

Sabemos además, que el cobre del concentrado termina en su totalidad en el metal blanco, y que éste tiene una ley de cobre del 42 %. Por lo tanto podemos inferir directamente la masa de metal blanco generada a partir de estos datos.

m Metal Blanco (MB)   =   m Cu en CuFeS2 / 0,42   =   310,26 / 0,42   =   738,7 kg

Posteriormente para determinar la masa de escoria producida, debemos conocer como se distribuye el fierro (Fe) entre los productos (metal blanco y escoria).

Sabemos que, en el metal blanco el cobre contenido se encuentra en la forma de Cu2S, por lo que por regla de 3 podemos conocer la masa de Cu2S en el metal blanco, y por diferencia de ésta masa con la masa total de metal blanco, conoceremos la masa de FeS en el metal blanco.

m Cu2⋅PA Cu = m Cu2SPM Cu2S ⇒ m Cu2S = 310,26 kg⋅160 kgkmol2⋅64 kgkmol = 387,8 kg

m FeS = m MB − m Cu2S = 738,7 − 387,8 = 350,9 kg

Posteriormente, aplicando de nuevo la regla de 3, determinamos la masa de Fe en el metal blanco.

masa CuFeS2PM CuFeS2 = masa Fe en CuFeS2PA Fe ⇒ masa Fe en CuFeS2 = 892 kg⋅56 kgkmol184 kgkmol = 271,5 kgm Fe en FeSPA Fe = m FeSPM FeS ⇒ m Fe en FeS = 350,9 kg⋅56 kgkmol88 kgkmol = 223,3 kg

⇒ m Fe en escoria = m Fe en concentrado − m Fe en MB = 271,5 − 223,3 = 48,2 kg

El fierro presente en la escoria se encuentra en forma de FeO, con un contenido de éste en la escoria del 65 %, por lo tanto:

m FeOPM FeO = m Fe en FeOPA Fe ⇒ m FeO = 48,2 kg⋅ 72 kgkmol56 kgkmol = 62 kg

m escoria   =   m FeO / 0,65   =   62 / 0,65   =   95,4 kg

m SiO2 en escoria = m escoria⋅0,35 = 33,4 kg

⇒ m fundente adicionado = m SiO2 escoria − m SiO2 concentrado = 33,4 − 28 = 5,4 kg

Conocidos los valores de los productos, se está en condiciones de determinar el azufre (S) que sale como SO2 en los gases. Para ello se determina el azufre contenido en la alimentación de concentrado y el contenido en el metal blanco en forma de Cu2S y FeS.

m CuFeS2PM CuFeS2 = m S en CuFeS22⋅PA S ⇒ m S en CuFeS2 = 310,26 kg

m S en MB = m MB − m Cu en Cu2S − m Fe en FeS = 738,7−310,26−223,3 = 205,14 kgm S en SO2 = m S en CuFeS2 − m S en MB = 310,26−205,14 = 105,1 kg

m SPA S = m SO2PM SO2 ⇒ m SO2 = 105,1 kg⋅64 kgkmol32 kgkmol = 310,2 kg

VSO2 = m SO2PM SO222,4 Nm3kmol = 108,57 Nm3

m O en escoria = m FeO⋅PA OPM FeO = 62 kg⋅ 16 kgkmol72 kgkmol = 13,8 kg

m O en SO2 = m SO2⋅2⋅PA OPM SO2 = 310,2 kg⋅ 2⋅16 kgkmol64 kgkmol = 155,1 kg

m O inyectado = m O en escoria + m O en SO2 = 13,8 + 155,1 = 168,9 kg

VO2 inyectado = m O2 inyectadoPM O222,4 Nm3kmol = 118,23 Nm3