## Slide 1
FISICO QUIMICA METALURGICA MI 76A
© Dr. Luis Cifuentes Seves
2007
U N I V E R S I D A D D E C H I L E
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE MINAS

## Slide 2: Introducción

## Slide 3: Electro química
De acuerdo a Bockris *, la Electro química se divide en:
- Iónica (Ionics)
- Electródica (Electrodics)
* J O’M Bockris & A K N Reddy, “Modern Electrochemistry”, Plenum Press
1a. ed. 1970 (2 tomos); 2a. ed. 1998 - 2000 (3 tomos)

## Slide 4: Iónica
La Iónica* es el estudio de los sistemas que conducen corriente por medio de iones.
Los hay de dos tipos:
Soluciones electrolíticas
Sales fundidas (también óxidos)
* Primer tomo de Bockris & Reddy

## Slide 5: Iónica
Las sales fundidas se componen sólo de iones, mientras que las soluciones también contienen un solvente, luego las sales fundidas son más conductoras ( 8 veces más que las soluciones acuosas concentradas)
En este curso nos concentraremos en las soluciones electrolíticas

## Slide 6: Soluciones electrolíticas
Los temas centrales de la Iónica de las soluciones electrolíticas son:
- Las interacciones ión – solvente
Las interacciones ión – ión

## Slide 7: Interacciones ión-solvente
El primer modelo de las interacciones ión-solvente fue el de Max Born (1920)
Considera un ión representado como una esfera con carga y un solvente como un continuo sin estructura

## Slide 8: Interacciones ión - solvente
Born hizo un ‘experimento pensado’ (Gedankenversuch) consistente en mover un ión desde el vacío hasta un solvente, calculando las interacciones por medio de las leyes de la Electrostática.
Con la expresión resultante, calculó la entalpía de disolución del NaCl en agua. Obtuvo un error de aprox. 40% comparado con experimentos (calorimetría).

## Slide 9: Interacciones ión - solvente
Luego supuso estructura en el solvente (agua).
Primero lo visualizó como un dipolo. Al recalcular obtuvo un error del 10%.
Finalmente, supuso que el agua era un cuadripolo y el error bajó al 5%.

## Slide 10: Interacciones ión-solvente
Conclusión: mientras más estructura suponemos en el solvente, menor es el error.
En la actualidad, los modelos son analíticos, incluyen mucha estructura y muchas inter-acciones, lo que implica mucho tiempo de CPU.
El error puede hacerse tan pequeño como se desee a un costo computacional.

## Slide 11: Interacciones ión - ión
La teoría clásica de las interacciones ión – ión es la de Debye-Hückel.
Considera un ión de carga positiva (+1) rodeado de una nube de carga negativa (-1)

## Slide 12: Teoría de Debye-Hückel
Introduce tres conceptos:
- Nube de carga
Fuerza iónica (I)
Coeficiente de actividad iónico medio ()

## Slide 13: Electródica
La Electródica (2o. tomo de Bockris & Reddy),
a su vez, se divide en:
Termodinámica electro química
Cinética electro química
En este curso nos concentraremos en la Cinética Electro química.
Pero antes, haremos un repaso de algunos conceptos de Termodinámica.

## Slide 14: CINÉTICA ELECTRO QUÍMICA
© Dr. Luis Cifuentes Seves
2007
U N I V E R S I D A D D E C H I L E
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE MINAS

## Slide 15: REACCIÓN ELECTRO QUÍMICA TÍPICA
A + ze  D
OXIDACION : Reacción Anódica ()
REDUCCION : Reacción Catódica ()

## Slide 16
HISTORIA DE LA ELECTRO QUIMICA

## Slide 17
La cinética electro química se desarrolló durante el siglo XX. Hasta 1970 había tres obras mayores: las de Frumkin (en ruso), Koryta (en checo) y Vetter (en alemán).
El libro de Bockris y Reddy (1970) fue la primera obra de electro química moderna en inglés.

## Slide 18: ECUACIÓN DE FARADAY
m = Masa que reacciona electro químicamente (kg)
Pe = Peso Equivalente (kg/kmol de cargas)
I = Intensidad de corriente (A)
t = Tiempo (s)
F = Constante de Faraday (9.65 x 107 C/kmol)

## Slide 19: Peso equivalente
Es el peso atómico (para un elemento) o el peso molecular (para un compuesto) dividido por el número de electrones (z) en la reacción.
Así por ejemplo, el Fe tiene dos pesos equivalentes: uno para la reacción
FeFe 2+ + 2e (55.8 / 2)
y otro para la reacción
FeFe 3+ + 3e (55.8 / 3)
Luego, el peso equivalente es una propiedad de una reacción electro química y no de un elemento.

## Slide 20: Velocidad de una reacción electro química
De la ecuación de Faraday, multiplicando ambos miembros por Pe /At se obtiene

## Slide 21: Velocidad de una reacción electro química
La velocidad () es igual a una constante por la densidad de corriente (i) que se mide en A/m2 .
Pregunta: ¿Dónde está la variable tiempo en la unidad A/m2 ?

## Slide 23
La estructura de la interfase afecta la electro neutralidad y genera
cargas netas en ambas fases. Campo  108 V/m
Electro neutralidad
CAPA DOBLE

## Slide 24
Las fases se cargan con signo opuesto
Modelos
Helmholtz-Perrin Gouy-Chapman Stern
CAPA DOBLE

## Slide 25: Relación entre termodinámica y cinética
Graficando la energía libre de Gibbs versus el grado de avance de una reacción podemos ilustrar la relación entre termodinámica y cinética. La energía libre de Gibbs es:
que incluye dos tendencias naturales: a la máxima estabilidad (mínima energía [entalpía]) y al máximo desorden [entropía]

## Slide 26
RELACIÓN TERMODINÁMICA - CINÉTICA

## Slide 27
CONTROLES CINETICOS
Para que ocurra una reacción electro química:
1º Transferencia de Masa: el ion debe moverse hacia la superficie
2º Transferencia Carga entre ion y electrodo
+
+
tm
i

## Slide 28
¿ QUE CONTROLA LA VELOCIDAD DE REACCIÓN ?
CONTROLES CINÉTICOS

## Slide 29
RESPUESTA: El PASO MAS LENTO.
Hay 3 casos :
itm > > itc Control por ransferencia de carga
itm < < itc Control por transferencia de masa
itm  itc Control mixto

## Slide 30
CONTROL
POR
TRANSFERENCIA
DE
CARGA ( CTC )

## Slide 31: ECUACIÓN DE TAFEL
E = potencial de electrodo (V)
Ee = potencial de equilibrio (V)
 = sobre potencial (E-Ee) (V)
a, b = constantes de Tafel (V)
i = densidad de corriente (A/m2)
Tafel llamó sobre potencial a la diferencia

## Slide 32: Ecuación de Tafel
Esta ecuación también puede escribirse:
donde la densidad de corriente es la variable dependiente.

## Slide 33: BUTLER Y VOLMER
ia > |ic| i > 0 anódica
ia < |ic| i < 0 catódica
ia =| ic| i = 0 equilibrio
A
En el equilibrio ia =| ic| = i0

## Slide 34: ECUACIÓN DE BUTLER - VOLMER
i = Densidad de corriente (A/m2)
i 0 = Densidad de corriente de intercambio (A/m2)
a, c = Coeficientes de transferencia de carga anódico y catódico
= Sobre potencial (V)
R = Constante de los gases (8.314 J/mol K)
T = Temperatura (K)

## Slide 35: DENSIDAD DE CORRIENTE DE INTERCAMBIO
La velocidad está dada por:
Para la velocidad de la reacción:
A = aceptor, D = donor
A + ze  D

## Slide 36
Recordando que:
y en el equilibrio  = 0, luego se obtiene
expresiones para reacciones anódicas y catódicas
DENSIDAD DE CORRIENTE DE
INTERCAMBIO

## Slide 37: DENSIDAD DE CORRIENTE DE INTERCAMBIO
A) En función de parámetros catódicos
kc = Constante de velocidad catódica (s-1)
cA = Concentración superficial de A (aceptor) (mol/m2)

## Slide 38: DENSIDAD DE CORRIENTE DE INTERCAMBIO
B) En función de parámetros anódicos
ka = Constante de velocidad anódica (s-1)
cD = Concentración superficial de D (donor) (mol/m2)

## Slide 39: DENSIDAD DE CORRIENTE DE INTERCAMBIO
C) En función de parámetros anódicos y catódicos
ka , kc = Constantes de velocidad anódica y catódica (s-1)
cA , cD = Concentraciones superficiales de A, D (mol/m2)

## Slide 40: COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE CARGA a y c
A  B
B + e  C
C  D
D + e  E rds (rate determining step)
E  F
F + e  G
A + 3e  G
a y c dan cuenta de la complejidad del mecanismo.
Ejemplo de reacción MULTIPASO:

## Slide 41
COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CARGA ANÓDICO
z = Nº de electrones en la reacción global
s = Nº de electrones transferidos antes del paso limitante de la velocidad de reacción (rds)
 = Nº de veces que debe ocurrir el paso limitante para que la
reacción global ocurra una vez
r = Factor de reacción; r = 1 (reacción electroquímica)
r = 0 (reacción química)  = Factor de simetría  0.5

## Slide 42
COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CARGA CATÓDICO

## Slide 43: COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE CARGA
Sumando ambas expresiones se obtiene:

## Slide 44
Para una reacción de un solo paso, en que
se transfiere un solo electrón:
a = 1 -   0.5
c =   0.5
a + c = 1
COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA
DE CARGA

## Slide 45: APROXIMACIONES DE LA ECUACIÓN DE BUTLER - VOLMER
a) Aproximación de campo alto (high-field)
Anódica >0
Válido para   100 mV
Catódica <0

## Slide 46: APROXIMACIONES DE LA ECUACIÓN DE BUTLER - VOLMER
b) Aproximación de campo bajo (low-field)
(ex  1 + x)
Válido para  < 20 mV

## Slide 47: APROXIMACIONES DE LA ECUACIÓN DE BUTLER - VOLMER
c) Aproximación hiperbólica
(ex – e-x)/2 = senh(x)
Válida cuando a = c

## Slide 48
CONTROL
POR
TRANSFERENCIA
DE
MASA (CTM)

## Slide 49: Ley de Fick
c = concentración, mol/m3
t = tiempo, s
D = difusividad, m2/s
x = distancia, m

## Slide 50: LEY DE FICK ELECTRO QUÍMICA
Cb = Concentración en el seno
Cs = Concentración en la superficie
Cb
Cs
  10-4 m
X
C

## Slide 51
i = Densidad de corriente, A/m2
z = Nº de carga
F = Constante de Faraday, 9.65 107 C/kmol
D = Coeficiente de difusión, m2/s
cb = Concentración del reactante en el seno de la solución, kmol/m3
cs = Concentración del reactante en el sitio de reacción, kmol/m3
 = Espesor de la capa de difusión (m)  0.1 mm (acuosa, 25ºC)
LEY DE FICK ELECTRO QUÍMICA

## Slide 52
DENSIDAD DE CORRIENTE LÍMITE
c0 = 0  Densidad de corriente alcanza un valor máximo
iL = Densidad de corriente límite (A/ m2)

## Slide 53: Efecto de la agitación
Al agitar una solución, disminuye el espesor de la capa de difusión (), de manera que la densidad de corriente límite aumenta de acuerdo a

## Slide 54
CUANTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA DE iL
EN FUNCIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL FLUIDO
(relación de Colburn-Chilton para reactor tubular)
a = 0.8 (régimen turbulento) y 0.5 (régimen laminar)
Sh = Nº de Sherwood
Re = Nº de Reynolds
Sc = Nº de Schmidt
En general:

## Slide 55
k = Coeficiente de transferencia de masa (m/s)
d = Longitud característica (4 * área / perímetro mojado) (m) u = Velocidad lineal del fluido (m/s)
 = Densidad (kg / m3)
 = Viscosidad (kg / m·s)
Sherwood
Reynolds
Schmidt

## Slide 56: Ejemplo de longitud característica (d)
En otros casos, la longitud característica es más compleja
r
LONGITUD CARACTERÍSTICA

## Slide 57
Substituyendo el valor de k en la ley de Fick
Obtenemos finalmente:

## Slide 58
Para evaluar el cambio en iL causado por una variación en las propiedades físicas o en la geometría del sistema se tiene la ecuación de diseño:

## Slide 59
El espesor de la capa de difusión () está dado por una expresión empírica

## Slide 60
Cuando una o más reacciones anódicas se acoplan espontáneamente con una o más reacciones catódicas sobre un electrodo, el potencial de electrodo resultante es conocido como Potencial Mixto
¡NO ES un potencial de equilibrio!
POTENCIAL MIXTO

## Slide 61: CUANTIFICACIÓN DEL POTENCIAL MIXTO
En un proceso electro químico se igualan las intensidades de corriente:
Si, y sólo si Aa = Ac

## Slide 62: Si se acopla una reacción anódica con una catódica
Si ambas están bajo CTC y se puede utilizar la aproximación de campo alto
POTENCIAL MIXTO

## Slide 63: Luego,
Si hay control por transferencia de masa o mixto, las expresiones variarán en forma correspondiente
POTENCIAL MIXTO

## Slide 64
Ejemplos de potencial mixto son:
a) el potencial de corrosión
b) el potencial de cementación
c) el potencial rédox de un electrólito
d) el potencial de una pila o batería
POTENCIAL MIXTO

## Slide 65
CUANTIFICACIÓN
DE LA
CINÉTICA
POR
CONTROL MIXTO

## Slide 66
SOLUCIÓN EXACTA
Cuando la velocidad de la reacción A + ze = D está limitada por transferencia de carga (activación), la ley de velocidad es la ecuación de Butler-Volmer.
i0 s = Densidad de corriente de intercambio en función de las concentraciones superficiales de A y D
ct = Sobre potencial de transferencia de carga
CONTROL MIXTO

## Slide 67
Si la velocidad de transferencia de carga tiene un valor similar a la velocidad de transferencia de masa, se dice que la reacción está bajo control mixto. En este caso, la densidad de corriente de intercambio depende de las concentraciones en el seno de la solución de acuerdo a :
 = Coeficientes de transferencia de carga
Cb = Concentración en el seno de la solución
Cs = Concentración superficial
CONTROL MIXTO

## Slide 68
En función de las concentraciones, la ley de velocidad será ahora:
En esta expresión, el sobre potencial tiene un componente de transferencia de carga más uno de transferencia de masa
CONTROL MIXTO

## Slide 69
Dado que existe una correlación entre la densidad de corriente y la densidad de corriente límite (dada por la ecuación de Fick), la ley de velocidad en función de los valores límite será :
L : valores límites
a : reacción anódica
c : reacción catódica
CONTROL MIXTO

## Slide 70
Despejando el valor de la velocidad de reacción, obtenemos una solución exacta (sin aproximaciones).
El sobre potencial contiene contribuciones de transferencia de masa y carga.
CONTROL MIXTO

## Slide 71
La velocidad de reacción bajo control mixto (CMIX) está dada por:
Es el medio armónico entre las velocidades bajo CTC y CTM.
Reemplazando la ley de Fick para CTM y una aproximación a la ec. de Butler-Volmer para CTC se deducen ecuaciones específicas para control mixto.
Cinética electroquímica bajo control mixto.

## Slide 72
Cinética catódica y anódica bajo control mixto
Para reacciones desplazadas anódica o catódicamente, es posible despreciar términos, obteniendo soluciones aproximadas:

## Slide 73
Para una reacción catódica (ej. deposición de cobre)
Para una reacción anódica (ej. oxidación de ferroso a férrico)
Cinética con concentraciones explícitas para acoplar especiación.

## Slide 74
Para electrólitos concentrados

## Slide 75
REPRESENTACIONES
GRÁFICAS
DE LA CINÉTICA
ELECTRO QUÍMICA

## Slide 76: Curvas cinéticas
Son de varios tipos: barridos potencio dinámicos, voltametrías cíclicas, crono amperometrías, crono potenciometrías
En este curso nos concentraremos en los barridos potencio dinámicos

## Slide 77
Barridos potencio dinámicos
Se utiliza un potenciostato (nombre moderno: interfase electro química) que funciona con una celda de tres electrodos:
Electrodo de trabajo
Contra electrodo
Electrodo de referencia

## Slide 78: Potenciostato
El potenciostato es un sistema electrónico con feed back (usa amplificador operacional) que controla el potencial del electrodo de trabajo (que se mide con el electrodo de referencia) aplicando una corriente desde el contra electrodo en caso de cualquier variación indeseada de potencial

## Slide 80
E
( + )
( - )
i
CURVA DE POLARIZACIÓN
Se obtiene por barrido potencio dinámico
Se grafica la corriente ( i ) vs el potencial ( E)

## Slide 81
UTILIZANDO UN SOLO CUADRANTE
Se grafica el valor absoluto de la densidad de corriente contra E
E
‌‌ i ‌

## Slide 82
E
lni
LINEALIZANDO LA CINÉTICA
Se grafica el logaritmo natural del valor absoluto de la densidad de corriente contra E

## Slide 83
DIAGRAMA DE EVANS
Se grafica la extrapolación del logaritmo natural del valor absoluto de la densidad de corriente contra E
E
ln i
Ee
i0

## Slide 84: Controles Cinéticos
El control mixto representa una transición entre CTC y CTM

## Slide 85
EO de Cu. Diagrama de Evans simplificado

## Slide 86
ER de Cu. Diagrama de Evans simplificado

## Slide 87
Cementación de Cu. Diagrama de Evans simplificado (CTC y sin reacción H+/H2)
Cu+2/Cu0
Fe0/Fe+2
ln|i|
E
Ee,Fe
Ee,Cu
Emixto
(Ecem)
icem

## Slide 88
Es la protección de un metal causada por la formación de una capa superficial densa de sus productos de corrosión.
Fe
Cr
Ni
Ti
Pb
Al
Metales preciosos
Aceros inoxidables
304 18Cr 8Ni
316 20Cr 12Ni
Solo metales alcalinos y alcalino-térreos no presentan algún grado de pasividad
PASIVACIÓN
Acero Inoxidable
}

## Slide 89
Aceleración de una reacción electro química debida a la
composición y condición del electrodo.
También es la disminución de energía necesaria para llevar a cabo una reacción electro química a velocidad constante.
ELECTROCATÁLISIS