## Slide 1: FISICOQUIMICA DE PROCESOS METALURGICOS
Clase Nº4.
- Estructura de Silicatos Líquidos

## Slide 2: Estructura de Silicatos
La unidad fundamental: tetraedro de sílice
  Consiste de 4 átomos (o iones) de O alrededor de un pequeño átomo de Si.
  Cada oxígeno en los vértices del tetraedro tiene una valencia residual.
  Cada grupo (tetraedro) tiene 4 cargas negativas
  Los tetraedros pueden compartir vértices, pero no lados con otros.

## Slide 3: Esquema del tetraedro:
Si4+ : 0.4 Å
O2- : 1.4 Å
Los átomos de O forman una red casi cerrada (close packed):

## Slide 4: Estructura de Silicatos
  En SiO2 cristalina, los grupos de tetraedros se distribuyen en arreglos regulares, compartiendo todos sus vértices.
Fig. 1a: vista en 2D
La sustancia formada tiene la formula estequimétrica SiO2.

## Slide 5: Estructura de Silicatos
  En SiO2 fundida o vítrea, todas o casi todas las esquinas permanecen compartidas. Sin embargo, con alguna distorsión.
Fig. 1b: vista en 2D.
Alta viscosidad.
El orden de corto rango no se ha roto. A largo rango se ha desordenado o desaparecido.

## Slide 6: Estructura de Silicatos
  Al agregar un óxido básico
Fig. 2: vista en 2D.
Na2O  monovalente
Cuando un óxido metálico se agrega a SiO2 fundido, los iones de oxígeno desde el óxido agregado se unen al tetraedro de sílice, por lo que una esquina compartida se libera en cada punto en que se agrega oxígeno.
Cada átomo de O agregado, tiene una carga negativa, por lo que el catión metálico permanece cerca del quiebre.

## Slide 7: Estructura de Silicatos
  Al agregar un óxido básico
Fig. 3: rompimiento parcial de la red.
disminuye viscosidad.
CaO  divalente
En este caso, un óxido divalente es agregado, por lo que debe compartir dos vértices en la red.
El fuerte enlace covalente es reemplazado por un enlace iónico menos fuerte.
Si-O-Si + CaO = Si-O- + O--Si + Ca++
De-polimerización:

## Slide 8: Estructura de Silicatos
  Al aumentar aún más la cantidad de un óxido básico
Fig. 3: rompimiento total de la red
disminuye drásticamente la viscosidad.
La red se rompe casi totalmente.
Aparecen tetraedros individuales
Aparecen oxígenos “libres”

## Slide 9
Ej: en siderurgia, en procesos de desulfurización y defosforización, se requiere la presencia de oxígenos libres en la red  escorias básicas.
Se debe aumentar la capacidad de S y P (capacidad de retener S o P en la escoria)
Ya que los iones de S y P son muy grandes, no se van a introducir en la red, necesitan los oxígenos libre (para reemplazar)

## Slide 10
Óxidos básicos: rompedor de red, depolimerizador
  Ca, Mg, Na, K, Li, Ba
Óxido ácido: formador de red, polimerizador
  Si, Pb, Bo (alta razón entre carga/radio)
Anfóteros:
  Al, Ti  hacen lo opuesto al ambiente

## Slide 11
Superficies de saturación para algunos sistemas binarios de silicatos
Menos eficiente en romper la red
Óxidos monovalentes
Óxidos divalentes

## Slide 12: Tipos de oxígeno en escorias
no-enlazado, carga doble, “libre”. O2-
Enlace simple, carga unitaria, “terminal” o “non-bridging”, O-
Doblemente enlazado, sin carga, “bridging”, O0
Los tres tipos de oxígeno deben estar en equilibrio:
El valor de k, depende de los cationes presentes en el líquido y en la temperatura. Para óxidos altamente básicos, k≈0. Para óxidos menos básicos, k tiene valores mayores

## Slide 13
Concentraciones de equilibrio de (O0), (O-) y (O2-) en función de NSiO2 para k=0 (modelo de Toops & Samis)

## Slide 14
Concentraciones de equilibrio de (O0), (O-) y (O2-) en función de NSiO2 para k=0.06

## Slide 15
Energía libre de mezcla de silicatos calculada para varios valores de k.
Círculos abiertos corresponden a valores medidos de energía libre de mezcla integral para PbO y SiO2 a 1100oC.
Círculos cerrados, corresponden a valores calculados para CaO-SiO2 a 1600oC.

## Slide 16: Modelos Termodinámicos.
Modelo de solución regular
Modelo de mezcla ideal
Modelos relacionados a estructura
Actividades calculadas en base a modelos de solución
Ref: E. T. Turkdogan, “Physicochemical properties of molten slags and glasses”, The Metal Society, London, 1983, capítulo 3, pp. 142-152