## Slide 1: FISICOQUIMICA MetExt
Clase Nº3.
-Diagramas de Fases Ternarios.

## Slide 2: Introducción
Ref.: E. Levin, C. Robbins and H. McMurdie, “Phase Diagrams for Ceramists”, The American Ceramic Society, 1964.

## Slide 3: Introducción

## Slide 4: Introducción: Sistemas simples
Representación espacial de sistemas ternarios: a) Eutéctico Ternario, b) Soluciones sólidas en los tres lados. Ningún caso presenta solubilidad sólida Ternaria.

## Slide 5: Ruta de Cristalización
Sistema Eutéctico Ternario, sin solubilidad sólida ni formación de compuestos binarios o ternarios.

## Slide 6: Ejemplos
Sistema ternario con eutéctico ternario. Zona 1-4-2-C representa el campo de estabilidad para el compuesto C en equilibrio con solución líquida. C sólido, es la fase primaria para esta zona y es el último sólido en desaparecer cuando se calienta cualquier composición en esta área. Los puntos 1, 2 y 3 son eutécticos binarios. El punto 4 es eutéctico ternario. Las líneas 1-4, 2-4 y 3-4 se conocen como curvas de borde, cada una representando el equilibrio de de 3 fases (2 sólidos y un líquido). El punto 4 representa el equilibrio cuádruple entre A, B, C y la solución líquida.

## Slide 7: Ejemplos
En este caso hay un compuesto intermedio AB, la línea que une este compuesto al tercer componente C del sistema ternario se llama línea de Alkemade. Esta línea divide al sistema en sub-Triángulos de composición.
En este diagrama el compuesto binario AB es estable en su punto de fusión (fusión congruente)
La línea CX, representa un sistema binario real y divide en dos sub-triángulos al sistema, cada uno representando un diagrama ternario real.
Los puntos 5 y 6 son eutécticos.

## Slide 8: Ejemplos
Compuesto intermedio AB.
La línea CX cruza un campo donde otra fase es estable por lo que no representa un sistema binario real.
EL punto 5 es peritéctico, 6 es eutéctico.

## Slide 9: Ejemplos
Compuesto intermedio AB.
En este diagrama el compuesto binario AB no es estable en su punto de fusión (fusión incongruente).
La línea CX cruza un campo donde otra fase es estable por lo que no representa un sistema binario real.
EL punto 5 es peritéctico, 6 es eutéctico.

## Slide 10: Ejemplos
Compuesto intermedio AB.
En este diagrama el compuesto binario AB se disocia en sólida A y B en el sistema binario A-B.
En el sistema ternario, AB es estable en el campo 4-5-6
La línea CX cruza un campo donde otra fase es estable por lo que no representa un sistema binario real.
EL punto 5 es peritéctico, 6 es eutéctico.

## Slide 11: Ejemplos
En este caso, existe un compuesto binario AB y un compuesto ternario ABC. Cada uno tiene un punto de fusión congruente ya que sus composiciones respectivas se encuentran dentro de los campos de estabilidad para cada fase.

## Slide 12: Teorema de Alkemade
Una línea de Alkemade en un diagrama de fase ternario es una línea recta que conecta los puntos de composición de de dos fases primarias cuyas áreas son adyacentes. Una línea de Alkemade conecta fases coexistentes. Además divide a un sistema en un número de subsistemas de componentes correspondientes a los compuestos coexistentes. Es importante observar que las fases finales producidas por cristalización en equilibrio dentro de uno de estos triángulos se indica por el equilibrio entre los compuestos que están en los vértices de este triángulo.
Dado un diagrama de fases, se pueden establecer las líneas de Alkemade. A partir de éstas, se puede designar la dirección en que la temperatura baja a lo largo de un curva de borde, usando el teorema de Alkemade.
La dirección de caída de temperatura en una curva de borde de dos fases primarias que se interceptan siempre se aleja de la línea de Alkemade.
a) Si la línea de Alkemade intercepta la curva de borde, el punto de intersección representa un máximo de temperatura en la curva de borde.
b) Si la línea de Alkemade no intercepta la curva de borde, entonces hay dos situaciones:
i) El máximo en la curva de borde es representado por la prolongación de la curva de borde pertinente hasta la línea de Alkemade.
ii) Si una extensión de la línea de Alkemade intercepta la curva de borde, entonces existe un máximo de temperatura en la curva de borde en el punto de intercepción.

## Slide 13: Ruta de Cristalización en un sistema ternario simple
Sistema con punto eutéctico ternario m. En Este punto terminan todas las rutas de cristalización de este sistema.
Ej. Se parte con un líquido de composición “a” y se deja enfriar.
La primera fase en cristalizar es A cuando se toca la curva liquidus con esta composición.
La cristalización continua alejándose en línea recta desde A hacia la curva de borde m-k.
En el punto “b”, coprecipitan A y C y la cristalización sigue por la curva de borde m-k hacia m. Solidificando A y C al mismo tiempo.

## Slide 14: Ruta de Cristalización

## Slide 15: Ruta de Cristalización

## Slide 16: Ruta de Cristalización