## Slide 1: Polímeros
Propiedades de interés

## Slide 2
TERMOPLÁSTICOS
Las fuerzas entre moléculas son débiles. El material se ablanda cuando se calienta, se puede moldear, y luego enfriar, repetidamente.
Clasificación de los polímeros

## Slide 3
TERMORRIGIDOS
Toman forma definitiva cuando se enfrían.
Son polímeros tridimensionales, con cierto grado de entrecruzamiento. Este restringe el movimiento de las cadenas, y rigidiza el material.

## Slide 4
ELASTOMEROS
Se pueden estirar, y vuelven a su longitud inicial cuando se retira la fuerza.
Son polímeros con bajo entrecruzamiento.
(Debe estar sobre su temperatura de transición vítrea).
Los “elásticos” son elastómeros.

## Slide 5
POLIMERO: tiene zonas cristalinas y amorfas
ZONA CRISTALINA
ZONA AMORFA
La región amorfa puede estar en estado vítreo (rígido) o elastomérico (como goma). Depende de la temperatura.
Temperatura de transición vítrea (Tg): aquella en que ocurre la transición entre “orden” y “desorden”.

## Slide 6
Bajo Tg: moléculas inmóviles  sólido rígido
Sobre Tg: Sólido amorfo desordenado con porciones de moléculas que se pueden mover.
Polímero Tg (oC)
Polyethylene (LDPE) -125
Polypropylene (atactic) -20
Poly(vinyl acetate) (PVAc) 28
Poly(ethyleneterephthalate) (PET) 69
Poly(vinyl alcohol) (PVA) 85
Poly(vinyl chloride) (PVC) 81
Polypropylene (isotactic) 100
Polystyrene 100
Poly(methylmethacrylate) (atactic) 105

## Slide 7: Propiedades Térmicas
Temperatura de fusión (Tm )
Temperatura de transición vítrea (Tg)

## Slide 9: Propiedades Mecánicas
Si Ud.: Mide:
Estira resistencia a la tracción
Comprime resistencia a la compresión
Dobla o flecta resistencia a la flexión
Tuerce resistencia torsional
Golpea violentamente con un martillo
resistencia al impacto

## Slide 10: Propiedades Mecánicas
Comportamiento bajo tensión o esfuerzo.
¿Es resistente? ¿Cuánto se puede estirar antes de romperse?
¿Cuán rígido es? ¿Cuánto se puede flectar o doblar?
¿Es frágil? ¿Se rompe si se golpea con fuerza?
¿Es duro o blando?
¿Vuelve a su forma original después de estirarlo repetidamente?

## Slide 11
Esfuerzo: fuerza por unidad de área.
El esfuerzo tiene unidades de presión.
Deformación: cambio en la longitud de la muestra.

## Slide 12
Curva esfuerzo - deformación

## Slide 13: Módulo de Young
También llamado módulo de elasticidad.
Pendiente inicial de la curva tensión/ deformación
Materiales rígidos tienen alto módulo de Young (fibras).
Elastómeros tienen valores bajos

## Slide 14
Tenacidad
Area bajo la curva tensión-deformación.
Es una medida de la energía absorbida por el polímero, antes de romperse.

## Slide 15
Cómo se hace la medición?
Se pone una probeta de dimensiones conocidas entre dos mordazas, una fija y la otra móvil.
Cuando se estira la muestra, se mide la fuerza ejercida por el instrumento y la longitud de la probeta.