## Slide 1
Profesor Auxiliar: Gloria Lara Marro
Correo: gllara@ing.uchile.cl
MSN y Gtalk: electroyoyis@gmail.com

## Slide 2: Diagramas de Fase
Metalurgia Mecánica – ME42B
Clase Auxiliar 1
Universidad de Chile
Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas
Departamento de Ing. Civil Mecánica
Metalurgia Mecánica
ME42B

## Slide 3: Diagramas de Fase
Para aleaciones
Mapa bidimensional de temperatura vs composición de la aleación que muestra las fases en las que se puede transformar la aleación a diversas temperaturas

## Slide 4: Diagrama de Fases Pb-Sn
170°C
2% Pb disuelto en Sn (98% Sn)
85% Pb disuelto en Sn (15% Sn)

## Slide 5: Diagrama de Fases Pb-Sn
Composición de la aleación:
50% pp Pb (50% pp Sn)
Número de Fases:
2
Composición de cada fase:
2% pp Pb (98% Sn), 85% pp Pb (15% Sn)
Proporción en peso de cada fase:
Realizar Cálculo

## Slide 6: Diagramas de Fases - Ejemplos
Cálculo para la proporción en peso de las fases
XA = Comp. Aleación - %pp B
%pp B - %pp A
Para el ejemplo:
XPb= 50 – 2 = 0,58 = 58%
85 – 2
XSn= 85 – 50 = 0,42 = 42%
85 – 2

## Slide 7: Diagramas de Fases - Ejemplos
Otro ejemplo, misma temperatura, diferente composición
170°C
25% pp Pb (75% Sn)
85% pp Pb
2% pp Pb

## Slide 8: Diagramas de Fases - Ejemplos
Composición de la aleación:
25% pp Pb (75% pp Sn)
Número de Fases:
2
Composición de cada fase:
2% pp Pb (98% Sn), 85% pp Pb (15% Sn)
Proporción en peso de cada fase:
XPb= 25 – 2 = 0,277 = 27,7%
85 – 2
XSn= 85 – 25 = 0,723 = 72,3%
85 – 2

## Slide 9: Diagramas de Fases - Ejemplos

## Slide 10: Diagramas de Fases - Ejemplos
Para una composición de 90% pp Pb, calcular para las temperaturas 350°C, 280°C, 200°C y 100°C :
  N° de fases
  Composición de las fases
  Proporción en peso de cada fase

## Slide 11: Diagramas de Fases - Ejemplos
Resultados:
  350°C: 1 fase, 90% Líq
  280°C: 2 fases, 85% Líq, 92% Pb
  XLiq=28,6% XPb=71,4%
  200°C: 1 fase, 90% Pb
  100°C: 0,3% Sn, 95% Pb
  XPb=94,7% XSn=5,3%

## Slide 12: Microestructura en diagramas de fases

## Slide 13: Microestructura en diagramas de fases

## Slide 14: Microestructura en diagramas de fases

## Slide 15: Segregación
El primer sólido tiene una composición distinta al último.
El último líquido que solidifica es el de mayor concentración
Ejemplo: Coca Cola

## Slide 16: Segregación – Refinación Zonal
Se inicia con una barra que tiene una
concentración uniforme de impurezas C0

## Slide 17: Segregación – Refinación Zonal
El extremo izquierdo de la barra es fundido por un horno eléctrico, licuando esta zona. El resto de la barra es encapsulada en un tubo cerámico para evitar que el líquido escurra.

## Slide 18: Segregación – Refinación Zonal
El horno se mueve hacia la derecha, trasladando también la zona que se funde

## Slide 19: Segregación – Refinación Zonal
Ya que la zona se mueve, absorbe más impurezas del sólido fundido hacia la derecha que de la parte que recién solidifica a la izquierda

## Slide 20: Segregación – Refinación Zonal
A medida que se avanza, el líquido cada vez contiene más impurezas, por lo que al llegar al final se encuentra muy concentrado, mostrando un peak en el gráfico de la solidificación.
C. Liquido
C. Sólido

## Slide 21: Segregación – Refinación Zonal
Si este proceso se realiza continuamente se pueden alcanzar altos niveles de pureza del material

## Slide 22: IMPORTANTE
No olviden que el día miércoles (2 de Abril), deben enviar los papers del trabajo 1 acerca de metales.
Es en grupos de 2 personas.
Enviar archivo .pdf por mail con nombre de los integrantes.