## Slide 1: SON MICROORGANISMOS ACIDÓFILOS
El pH en el cuál se desarrollan fluctúa entre 1.5 y 2.5, con pH óptimo que depende de la fuente de energía que estén utilizando, Fe(II) o azufre reducido.
¿Qué se obtiene a bajos pH?
Solubilización de sustratos
FeS2 + H2SO4  FeSO4 (Fe+2)

## Slide 2: SON MICROORGANISMOS ACIDÓFILOS
Mantención de sustratos en forma soluble
A más alto pH menor cantidad de Fe(II) disponible por precipitación de Fe(OH)3, por la oxidación del Fe(II).
2Fe +2 +1/2 O2 + 2H+  2 Fe+3 + H2O (química)
Fe+3 + H2O  Fe(OH)3 pp + 3H+
a partir de pH 1.5

## Slide 3: SON MICROORGANISMOS ACIDÓFILOS
La membrana celular de estos M.O. es impermeable a los protones, que se encuentran en el medio de cultivo. (pH 1.6)
pH al interior del citoplasma es alrededor de 7
Bacterias acidófilas requieren una diferencia de pH entre el medio y el citoplasma, para generar energía (ATP) por fosforilación oxidativa.

## Slide 4: SON MICROORGANISMOS ACIDÓFILOS
La transferencia de electrones y protones desde el medio al interior de la célula lleva a la generación de un potencial electroquímico de transmembrana debido a lo cuál se produce síntesis de ATP
      ADP + Pi  ATP + H2O

## Slide 6: SON MICROORGANISMOS ACIDÓFILOS
La oxidación de S o sulfuros genera ácido, por lo que el pH del medio ambiente puede ser más alto.
2So + 3O2 + 2H2O  2 H2SO4
Se ha descrito crecimiento en medio S algo menor para cultivos a pH 5.

## Slide 7: CAPACIDAD DE FIJAR NITRÓGENO
Se ha demostrado que un gran número de cepas que participan en los procesos de biolixiviación son capaces de fijar nitrógeno. Esta característica es debida a la presencia de Nitrogenasa.
N2 + H2  2 NH3 Nitrogenasa
NH3  Aminoácidos  Proteínas
NH3  Bases orgánicas  Acidos nucleicos

## Slide 8: CAPACIDAD DE FIJAR NITRÓGENO
Esta capacidad se ha demostrado en cepas de:
Acidithiobacillus ferrooxidans
Leptospirillum ferrooxidans
Acidithiobacillus thiooxidans no está comprobado.
NH4+ se puede encontrar presente en la ganga.

## Slide 9: ¿AERÓBICOS ESTRICTOS O FACULTATIVOS?
Se ha demostrado que los M.O. como Acidithiobacillus ferrooxidans, Sulfobacillus thermosulfidooxidans y Sulfolobus metallicus, que oxidan compuestos de S reducido en condiciones aeróbicas, también lo pueden hacer en ausencia de oxígeno, pero en presencia de Fe(III), que actuaría como aceptor de los electrones.

## Slide 10: AERÓBICOS ESTRICTOS O FACULTATIVOS?
Así estos M.O. serían anaerobios facultativos, por lo que serían capaces de oxidar los minerales en ausencia de oxígeno.
CuS + 8Fe+3 +4 H2O  CuSO4 + 8H+ + 8Fe+2
Mecanismo propuesto:
CuS + 2Fe+3  Cu +2 + S + 2 Fe+2
S + 2Fe+3 + 4H2O  6 Fe+2 + SO4 + 8H+

## Slide 11: MECANISMOS DE LIXIVIACIÓN
Lixiviación ácida
MS + H2SO4  MSO4
Se consume el ácido, se detiene la reacción y el pH sube.

## Slide 12: MECANISMOS DE LIXIVIACIÓN
Lixiviación férrica
Es el mecanismo más efectivo de lixiviación, disuelve los sulfuros metálicos, pero genera una capa de S elemental, que impide que este proceso continue:
MS + Fe+3  MSO4 + Fe+2 + S
Además cuando se consume el Fe(III), se detiene la reacción.

## Slide 13: MECANISMOS EN PRESENCIA DE BACTERIAS
A partir de 1960 cuando recién comenzaron estudios biológicos sobre participación de M.O. en lixiviación de minerales sulfurados se consideró que los M.O. actuaban mediante alguno o los dos mecanismos siguientes:

## Slide 14: MECANISMO DIRECTO
Los M.O. se adhieren al sólido, generando un biofilm, luego comienzan a disolver directamente el sulfuro o el S elemental:
MS + 2O2  MSO4
2So + 3O2 + 2H2O  2H2SO4
Este mecanismo sólo lo ejercen los M.O. capaces de oxidar compuestos reducidos de S.

## Slide 15: MECANISMO INDIRECTO
Los M.O. adheridos así como los que se encuentran en solución, en presencia de oxígeno y de H+ pueden oxidar el Fe(II) a Fe(III), según:
2Fe +2 +1/2 O2 + 2H+  2 Fe+3 + H2O
Esta reacción consume H+ por lo que se puede producir precipitación de Fe(OH)3
Fe+3 + H2O  Fe(OH)3 pp + 3H+

## Slide 16: MECANISMO INDIRECTO
Reacción que sería 1.000.000 de veces más rápida que la reacción en ausencia de bacterias.
El Fe(III) es un muy buen oxidante de sulfuros:
MS + Fe+3  MSO4 + Fe+2 + S
El Fe(II) resultante de esta reacción puede ser nuevamente oxidado a Fe(III) por las bacterias, así esta cadena de reacciones: oxidación de Fe(II) por bacterias y oxidación de los sulfuros por el Fe(III) puede continuar dando lugar a la disolución de los sulfuros metálicos mediante la acción indirecta de los M.O.

## Slide 17: REACCIONES ASOCIADAS A LOS PROCESOS DE BIOLIXIVIACIÓN
1. Lixiviación férrica (producto de la acción bacteriana)
MS + Fe+3  MSO4 + Fe+2 + S
2. Consumo de ácido por oxidación de Fe(II)
3. Precipitación de Fe(OH)3 y generación de ácido asociada a esta reacción.
4. Oxidación de S y generación de H2SO4

## Slide 18: MECANISMOS DE ACCIÓN DE ALGUNOS MICROORGANISMOS
Mecanismo Directo:
Acidithiobacillus ferrooxidans
Acidithiobacillus thiooxidans
Otros M.O. con capacidad de oxidar compuestos de S reducido.
Mecanismo Indirecto
Acidithiobacillus ferrooxidans
Leptospirillum ferrooxidans
Otros M.O. con capacidad de oxidar Fe(II)

## Slide 19: NUEVOS MECANISMOS
Estudios realizados a partir de 1995, por W. Sand han determinado o demostrado que el mecanismo directo de oxidación de sulfuros no existiría. Es decir, no existirían mecanismos en ausencia de Fe(III), para disolución de sulfuros.
Ac. Glucurónico de los LPS de At. ferrooxidans se uniría a Fe(III) formando complejos los cuales se encontrarían en el biofilm que producen las células al adherirse al mineral.

## Slide 20: NUEVOS MECANISMOS
Las células que no contienen LPS no pueden adherirse al mineral y tampoco pueden disolver los sulfuros.
Células + Mineral  Adherencia (LPS)
De acuerdo a esta teoría células crecidas en S no se adhieren a pirita (FeS2) y tampoco la oxidarían.

## Slide 21: NUEVOS MECANISMOS
Proposición de W. Sand en 1999
De acuerdo a estudios cristalográficos de los sulfuros metálicos, existirían dos grupos de sulfuros:
Sulfuros constituídos por cristales que pueden ser solubilizados sólo por Fe(III).
Sulfuros constituídos por cristales que pueden ser solubilizados por Fe(III) y H+.

## Slide 22: MECANISMOS PROPUESTOS POR W. SAND
Mecanismo del tiosulfato
Los sulfuros que serían disueltos sólo por Fe(III) serían FeS2, MoS2, WS2 y un producto intermedio importante sería el tiosulfato.
Con este mecanismo de lixiviación química y bacteriana, a partir del sulfuro se produce tiosulfato, tetrationato y sulfato como producto final.
FeS2 + Fe +3  (Fe +2) + S2O3–2  S4O6-2  SO4-2 (en presencia de oxígeno)

## Slide 23: MECANISMO DEL TIOSULFATO

## Slide 24: MECANISMOS PROPUESTOS POR W. SAND
Mecanismo del polisulfuro
Los sulfuros que serían disueltos por Fe(III) y H+ serían CuFeS2, CuS y un producto intermedio importante sería el polisulfuro.
Con este mecanismo de lixiviación química y bacteriana, a partir del sulfuro se produce polisulfuro, S elemental y sulfato como producto final.
CuFeS2 + Fe+3 + H+  (Cu +2 + Fe+2) + Sn-2
 S SO4-2 (en presencia de oxígeno)

## Slide 25: MECANISMO DEL POLISULFURO

## Slide 26: NUEVOS MECANISMOS
Proposición de H. Tributsch en 1999
A partir de estudios de microscopia electrónica se ha demostrado que para que se produzca la oxidación del sulfuro es necesario que las bacterias se contacten a través de los EPS con el sulfuro.
Para el caso de At. ferrooxidans las bacterias almacenarían el S en el biofilm (EPS).
Para el caso de Leptospirillum ferrooxidans las bacterias almacenarían fragmentos de pirita en el biofilm (EPS-Fe).
,

## Slide 27: MECANISMOS PROPUESTOS POR H. TRIBUTSCH
Según Tributsch existirían tres mecanismo utilizados por las bacterias para la disolución de los sulfuros:
Lixiviación por contacto
Lixiviación indirecta:
MeS + Fe+3 + H2O  MeSO4 + Fe+2+ H+
Lixiviación cooperativa Se producen simultáneamente ambos mecanismos: por contacto e indirecto; bacterias utilizarían nutrientes solubilizados desde el mineral.

## Slide 30: LAS REACCIONES QUÍMICAS DE GENERACIÓN DE H2SO4 Y Fe(III) COMO SULFATO FÉRRICO (Fe2(SO4)3) EXPLICAN LA ACTIVIDAD OXIDATIVA DE ESTAS BACTERIAS SOBRE LOS SULFUROS METÁLICOS

## Slide 31: LA LIXIVIACIÓN BACTERIANA DE MINERALES SULFURADOS ES UN PROCESO NATURAL EN EL CUAL PUEDEN PARTICIPAR BACTERIAS, LAS QUE ACTÚAN COMO CATALIZADORES Y LO HACEN ACTIVAMENTE CUANDO EN EL AMBIENTE EN EL CUÁL ELLAS SE ENCUENTRAN, SE DAN CIERTAS CONDICIONES COMO HUMEDAD, TEMPERATURA, DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES, AUSENCIA DE COMPUESTOS TÓXICOS, ETC.