## Slide 1: Agricola, De Re Metallica, 1556
El argumento más fuerte de los detractores de la minería es que los campos son devastados por las operaciones mineras…Además, cuando los minerales son lavados, el agua que ha sido utilizado envenena las corrientes de agua y destruye los peces o los ahuyente…Así como se ha dicho, es claro para todos que hay un gran detrimento de la minería que supera el valor de los metales producidos por la mina

## Slide 2: Drenaje Acido de Minas (DAM) o Drenaje Acido de Rocas (DAR)
Drenaje contaminado que resulta de la oxidación de minerales sulfurados y lixiviación de metales asociados, provenientes de las rocas conteniendo sulfuros cuando estas son expuestas al aire y agua.
El proceso de DAM es dependiente del tiempo e involucra:
  Procesos de oxidación (química y biológica).
  Fenómenos físicoquímicos (ejemplo: precipitación)

## Slide 3: Generación de Aguas Acidas
La generación de aguas ácidas es el resultado de la oxidación química y biológica de sulfuros metálicos, especialmente pirita o pirrotita, que se encuentran presentes o formando parte de botaderos, relaves, basuras municipales, etc.

## Slide 4: Fuentes principales de generación de aguas ácidas
Botaderos de material estéril (<0.2% Cu). Actualmente en Chile, se generan más de 3.000.000 ton/dia.
Botaderos de sulfuros de baja ley (0.2- 0.4% Cu)
Relaves y eventuales derrames de concentrados. En Chile se generan 650.000 ton/dia de relaves de flotación.
Zonas fracturadas (cráter) en superficies de minas subterráneas.
Grandes rajos de la minería a cielo abierto.

## Slide 5: Dinámica del drenaje ácido en el medioambiente

## Slide 6: Drenaje Acido de Minas
Resultado de una serie compleja de reacciones químicas que involucra:
  Generación de ácido sulfúrico, debido a la oxidación de los sulfuros por acción combinada de agua y oxígeno. Reacciones autocatalíticas y su velocidad es acelerada por actividad bacteriana.

## Slide 7
  Consumo del ácido generado por los componentes consumidores, reacciones resultan en la precipitación de sulfato de calcio e hidróxidos metálicos, oxi-hidróxidos y otros compuestos.
Si la capacidad de consumo de ácido es mas alta que la generación de ácido, es posible que el drenaje sea neutro o alcalino.

## Slide 8: Reacciones de Oxidación-Generación de Acido
La reación química que da cuenta de la generación de ácido sulfúrico a partir de pirita (sumando ambas reacciones):
2FeS2 + 7O2(ac) + 2H2O  2Fe+2 + 4SO4-2 + 4H+
Esta reacción produce acidez.

## Slide 9: Oxidación de Fe(II)
Reacción espontánea a pH superiores a 3
4Fe+2 + O2(ac) + 4H+  4Fe+3 + 2H2O
Reacción catalizada por bacterias
4Fe+2 + O2(ac) + 4H+  4Fe+3 + 2H2O
Si el potencial de oxidación se mantiene, se producirá la oxidación de Fe(II) a Fe(III), consumiendo parte de la acidez producida.

## Slide 10: Oxidación de Fe(II)
Bacterias involucradas:
  Acidithiobacillus ferrooxidans
  Leptospirillum ferrooxidans
  Otras especies
A pH superiores a 3:
Fe+3 + 3 H2O  Fe(OH)3(s) + 3H+

## Slide 11: Oxidación de Pirita
Además el Fe(III) oxidará la pirita (mecanismo indirecto) según:
FeS2(s) + 2 Fe2(SO4)3  3 Fe SO4 + 2S
El Fe(II) resultante será nuevamente oxidado a Fe(III), el que a su vez puede oxidar más pirita (autocatálisis).
El oxígeno molecular en el agua sirve como el agente oxidante en las reacciones de oxidación. .

## Slide 12: Oxidación de la Pirita (II)
Bacterias involucradas:
  Acidithiobacillus thiooxidans
  Acidithiobacillus ferrooxidans
  Otras especies
Azufre elemental puede ser oxidado por bacterias
S + 3 ½ O2 +H2O  H2SO4

## Slide 13: Oxidación de sulfuros metálicos
Sulfuros metálicos (MeS), pueden contribuir a la disolución de iones metálicos (Me: Fe, Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, etc).
MeS(s) + O2(ac)  Me+2 + SO4-2
MeS(s) + 4Fe2( SO4)3 +4 H2O Me+2 + 8 Fe SO4 + 4H2SO4
Las bacterias también pueden catalizar estas reacciones haciéndolas más rápidas.

## Slide 14: Hidrólisis de Iones Metálicos
Los iones metálicos pueden generar acidez protónica, si el Me+2 se hidroliza, de acuerdo a:
Me+2 + 2H2O  Me(OH)2 (s) + 2H+
Por lo tanto, los iones metálicos pueden producir
  Iones hidrógeno por hidrólisis (pH superiores, y disminuyendo el pH).
  Contaminación si se disuelven (pH entre 4.5 a 7)

## Slide 15: Presencia de Arsenopirita
Si arsenopirita se encuentra presente se oxidará directa o indirectamente:
FeAsS(s) + 4 1/2 O2(ac) + 2H2O  HAsO2 + FeSO4
FeAsS(s)+ 2Fe+3 +4H2O 2H3AsO4(ac) +4FeSO4 + 2H+
También puede ser un procesos catalizado biológicamente

## Slide 16: Efecto de la Temperatura en la Velocidad de Oxidación Biológica y Química de la Pirita

## Slide 17: Efecto del pH en la Velocidad de Oxidación Biológica de la Pirita

## Slide 18: Reacciones de Neutralización del Acido
Minerales consumidores de ácido, como carbonatos, usualmente coexisten con los sulfuros. Estos reaccionarán con el ácido neutralizandolo.
La calcita dará la siguiente reacción:
CaCO3(s) + 2H+  Ca+2 + H2CO3(ac)
El ácido carbónico es inestable y se descompone dando
H2CO3(ac)  H+ + H CO3- pH> 6
H2CO3(ac)  H2O + CO2(ac) pH<6
Las concentraciones de estas especies dependen del pH y las respectivas constantes de acidez del ácido carbónico.

## Slide 19: Reacción de Aluminosilicatos
Los aluminosilicatos, como los K-feldespatos reaccionarán, consumiendo iones hidrógeno, liberando Al+3, K+ y ácido silícico (H4SiO4).
A medida que el ácido se consume el pH aumenta y los iones metálicos comienzan a precipitar en forma de hidróxidos, produciendo nuevamente iones hidrógeno.
A pH < 4.5:
4 H+ + KAlSi3O8(s) + 4H2O  K+ + Al+3 + 3H4SiO4
A pH > 6:
H++ KAlSi3O8(s) + 7H2O  K+ + Al(OH)3 + 3H4SiO4

## Slide 20: Otras Reacciones
El Fe(III) puede precipitar a pH superiores a 2 en forma de sulfatos básicos o jarositas.
Con el tiempo, las características del drenaje pueden cambiar, de ligeramente alcalino hasta casi neutro y finalmente ácido.
2Fe+3 + SO4-2 + H2O  Fe (OH) SO4 (s) + H+
3Fe+3 + 2SO4-2 + 7H2O  (H3O)Fe3(SO4) (OH)6(s) + 5H

## Slide 21: Rol de las Bacterias en la Generacion de Aguas Acidas
Reacciones de oxidación de Fe(II) a Fe(III) pueden ser catalizadas por bacterias.
Las más importantes son (oxidan los sulfuros metálicos):
  Acidithiobacillus ferrooxidans.
  Acidithiobacillus thiooxidans.
  Leptospirillum ferrooxidans y otras.
4Fe+2 + O2(ac) + 4H+  4Fe+3 + 2H2O
2FeS2 + 7O2(ac) + 2H2O  2FeSO4 + 2
H2SO4
2S + O2 +2H2O 2 H2SO4
bacterias
bacterias
bacterias

## Slide 22: Características de otras bacterias
A pH cercanos a la neutralidad productos intermediarios de la oxidación de sulfuros metálicos (tiosulfato, politionatos o azufre elemental) pueden ser biológicamente oxidados a ácido sulfúrico por bacterias moderadamente acidofílicas capaces de oxidar azufre y compuestos reducidos de azufre tales como Thiobacillus thioparus, T. neapolitanuus, T. novellus y Thiomonas intermedia.

## Slide 23
Se ha determinado y cuantificado A. ferrooxidans en relaves con pH superiores a 4 . A pH cercanos a 7 es posible encontrar bacterias capaces de oxidar Fe(II) en medios con bajas concentraciones de compuestos orgánicos, como especies de Gallionella y Leptothrix.
Se ha demostrado la presencia de otras bacterias hierrooxidantes a pH neutro, en medios con muy bajas concentraciones de oxígeno, bacterias que utilizan CO2 del ambiente y son microaerofílicas.

## Slide 24: Temperatura de Desarrollo de Bacterias
Todas estas bacterias pueden desarrollarse a temperaturas entre 10 y 35oC.
A temperaturas superiores a 45o C se han encontrado especies capaces de generar ión férrico y ácido sulfúrico. Tales como:
  Acidithiobacillus caldus
  Sulfobacillus thermosulfidooxidans entre otras.

## Slide 25: Actividad Catalítica de las Bacterias (Acidithiobacillus ferrooxidans)
Se realiza en condiciones aeróbicas. El oxígeno es el oxidante final de Fe(II) y/o de azufre reducido.
También se ha descrito la oxidación de minerales sulfurados por estas especies en condiciones anaeróbicas. Utilizando Fe(III) en lugar de oxígeno como oxidante final de los sulfuros.
CuS + 8Fe+3 + 4H2O  CuSO4 + 8H+ + 8 Fe+2
Mecanismo posible
CuS + 2Fe+3  Cu+2 + S + 2 Fe+2 reacción química
S + 6Fe+3 + 4H2O 6 Fe+2 + SO4 -2 + 8H+
bacterias

## Slide 26: Importancia de la Actividad Bacteriana
Es importante desde el punto de vista ambiental, porque una vez que el relave comienza a ser colonizado las bacterias, la acidificación irá aumentando lentamente hasta cambiar el pH.
El sulfato férrico producido, junto con el ácido sulfúrico, es un poderoso agente oxidante capaz de causar la disolución de una serie de sulfuros metálicos, liberando iones (Cu+2, Zn+2, Pb+2 y Cd+2) que pueden causar contaminación de aguas subterráneas.

## Slide 27: Bacterias y hongos quimio-organotróficos
También pueden contribuír a la movilización de metales, pero son menos efectivos en movilización que las bacterias quimiolitotróficas.
Pueden disolver iones metálicos por la acción de ácidos orgánicos generados por hongos y bacterias heterotróficos.
  Caso: disolución de aluminosilicatos insolubles mediante ácido cítrico, oxálico, tartárico, etc., producidos por especies de hongos Aspergillus y Penicillium o bacterias del género Bacillus.

## Slide 28: Reacciones con Bacterias y Hongos
C6H12O6 + O2 ------> CO2 + H2O + Ac.Cítrico, tártrico, etc.
Los ácidos orgánicos pueden solubilizar los silicatos, generando óxidos de aluminio y sílice
También se producen complejos solubles (quelatos) entre los iones metálicos presentes en estos silicatos y los iones orgánicos.
M+ [mineral]- + H2O (H+OH-)  H+ [mineral]- + M+ OH-

## Slide 29: Disolución de iones y acidez de un mineral de Cu y Ni de un Relave
Experimento en Matraces: 1 mes
’

## Slide 30: Características del Agua Acida de Minas
Valores de pH por debajo de 7 hasta 1.5
Alcalinidad decreciente y acidez creciente
Concentraciones elevadas de sulfato
Concentraciones elevadas de metales (disueltos o totales)
Concentraciones elevadas de sólidos disueltos totales

## Slide 32: AGUAS ACIDAS EN CHILE . RÍO ESTRECHO SE JUNTA CON Q. BARREALES (PASCUA-LAMA).

## Slide 33: AGUAS ACIDAS EN CHILE. RÍO MALO SE JUNTA CON RÍO LAGUNA. EL INDIO

## Slide 34: DRENAJE ACIDO DE UNA REGIÓN DE CARBÓN BITUMINOSO

## Slide 35: Etapas en el Desarrollo del Agua Acida de Minas
El drenaje ácido de minas se observa como un proceso en tres etapas, definidas por el pH del agua en el microambiente de los minerales sulfurados:
  Etapa I, se genera acidez y rápidamente se neutraliza en las etapas iniciales. El drenaje de agua es casi neutro
  Etapa II, continúa la generación de ácido y se agotan los minerales carbonatados, el pH del agua disminuye y el proceso se encamina hacia su segunda etapa. Bajo pH 4.5 ocurren reacciones de oxidación (químicas y biológicas).
  Etapa III, a medida que los minerales alcalinos se consumen o se produce acidez a mayor velocidad que el consumo, por lo que el pH continua disminuyendo

## Slide 36: Etapas en la Generación de AA

## Slide 37: ETAPA I
    Se genera acidez y rápidamente se neutraliza en las etapas iniciales cuando la roca que contiene minerales sulfurados es expuesta al oxígeno y al agua. El drenaje de agua es casi neutro.
    Es fundamentalmente un período de oxidación química. El oxígeno es el oxidante principal, al producir sulfato y acidez a partir de la oxidación de los minerales sulfurados.
    Los minerales carbonatados, como la calcita (CaCO3) presente en la roca, neutralizan esta acidez y mantienen condiciones que van de neutras a alcalinas (pH >7) en el agua que fluye desde la roca.

## Slide 38: ETAPA I
    La oxidación química del hierro ferroso es rápida
    a un pH igual o superior a 7 y el hierro férrico se precipita de la solución como un hidróxido.
    La velocidad de oxidación química de la pirita es relativamente baja, comparada con las etapas posteriores de oxidación, ya que el hierro férrico no contribuye como oxidante.
    En esta etapa, el agua de drenaje se caracteriza generalmente por niveles elevados de sulfato, con pH cercano al neutro.

## Slide 39: ETAPA II
A medida que continúa la generación de ácido y se agotan o se vuelven inaccesibles los minerales carbonatados, el pH del agua disminuye y el proceso se encamina hacia su segunda etapa. Cuando el pH del microambiente disminuye por debajo de 4,5 ocurren reacciones de oxidación tanto químicas como biológicas.
A medida que la velocidad de generación de ácido se acelera en las etapas II y III, el pH disminuye progresiva y gradualmente.
Los niveles de pH relativamente constantes representan la disolución de un mineral neutralizante que se vuelve soluble a ese nivel de pH.

## Slide 40: ETAPA II
    Si la oxidación continúa hasta que se haya agotado todo el potencial de neutralización, se presentarán valores de pH alrededor de 2.5.
    A estos pH el Fe(III) no precipitará como hidróxido y por lo tanto se mantendrá en solución, actuando en las reacciones de oxidación indirecta.

## Slide 41: ETAPA III
    A medida que los minerales alcalinos se consumen, se produce acidez a mayor velocidad, el pH se vuelve ácido.
    Las reacciones dominantes se transforman de oxidación química a principalmente oxidación biológicamente catalizada. De las reacciones de oxidación sulfurosa, se produce hierro ferroso, que se oxida biológicamente y se convierte en hierro férrico. Este, a su vez, reemplaza el oxígeno como el oxidante principal.

## Slide 42: ETAPA III
    En esta etapa, la velocidad de oxidación es considerablemente más rápida que en la Etapa I.
    El descenso del pH incrementa la velocidad de oxidación con un aumento de velocidades de 10 a un millón de veces más que aquéllas generadas por oxidación química.
    En esta etapa, el agua de drenaje es generalmente ácida, caracterizada por sulfatos y metales disueltos en concentraciones elevadas. El hierro disuelto se presenta como hierro ferroso y férrico

## Slide 43: ETAPA III
    En algún momento en el futuro, décadas y –posiblemente- siglos después del inicio de la generación de estos ácidos, la velocidad disminuirá con la oxidación completa de los sulfuros más reactivos y el pH se incrementará hasta que la roca se torne sólo ligeramente reactiva y el pH del agua de drenaje no sea afectado.
    El tiempo para cada etapa sucesiva puede variar de un período de días a cientos de años, dependiendo de los factores que controlen la generación de ácido.