BT53C TECNOLOGÍAS MICROBIANAS

GUIA DE LABORATORIO N º8

BIOSORCIÓN DE IONES METÁLICOS POR VEGETALES

# OBJETIVO

Determinar el pH, el tiempo óptimo y la capacidad máxima de absorción de algunos iones metálicos por hojas de maíz.

# INTRODUCCIÓN

Se utiliza el término de bioremediación para referirse al conjunto de técnicas bioquímicas o microbiológicas que se aplican a suelos o aguas contaminadas con iones metálicos o compuestos orgánicos con el objeto de eliminar estos elementos o compuestos contaminantes. La contaminación se produce normalmente por actividades antropogénicas, se podría decir que la contaminación ambiental es la enfermedad ecológica y la bioremediación, la medicina.

Su aplicación provee una ventaja técnica y económica frente a otros procesos de descontaminación como la precipitación, el intercambio iónico o el uso de membranas.

La bioremediación explota la diversidad genética y la versatilidad metabólica de los microorganismos, para la transformación de contaminantes en productos finales menos peligrosos, los que son de este modo incorporados al ciclo biogeoquímico natural.

La bioremediación se puede aplicar a :

- Suelos o aguas contaminadas con iones metálicos de los elementos Cu, Cd, Al, Zn, As, etc)

- Suelos o aguas contaminadas con cianuro.

- Suelos o aguas contaminadas con hidrocarburos

- Aguas o soluciones contaminadas con altas concentraciones de sulfato

- Aguas o soluciones contaminadas con compuestos orgánicos utilizados en la minería

- etc.

La bioremediación según el caso, se puede realizar a través de degradación biológica de los contaminantes, mediante precipitación de iones, catalizada por microorganismos, por absorción de los iones contaminantes (biosorción) a la superficie de los microorganismos o plantas, por acumulación al interior del citoplasma de microorganismos (bioacumulación), por absorción a polímeros de origen biológico, etc.

En los procesos de bioremediación se pueden utilizar distintos tipos de organismos: bacterias, hongos filamentosos, levaduras, algas y plantas superiores; estos pueden utilizarse vivos o muertos (no vivos) y la selección del tipo de organismo y la forma en la cual se lo utiliza depende de cada proceso.

Los procesos de bioremediación mediante los cuales los iones de Cu, Cd, Al, Zn, As, etc son extraídos desde soluciones, se denominan en general “Procesos de Biosorción” y en ellos se pueden utilizar microorganismos vivos o muertos. Estos procesos de biosorción de iones metálicos se basan fundamentalmente en la propiedad que tienen los microorganismos de concentrar iones nutritivos en su citoplasma, capturándolos desde el ambiente en el cuál se pueden encontrar en forma diluída, los van a atraer a su pared celular (negativa) y posteriormente los pueden enlazar, formando complejos con los radicales presentes en la pared misma o pueden ser transportados y concentrados en su interior. Para concentrarlos en el interior del citoplasma se requiere que los microorganismos se encuentren vivos; para que sean enlazados a la pared, los microorganismos pueden utilizarse vivos o muertos. Esta propiedad de los microorganismos de concentrar los iones nutritivos es utilizada en estos procesos, pero con iones que no son nutritivos, que sin embargo, presentan algunas características como carga o tamaño, semejante a la que tienen los iones nutritivos. En estos procesos de biosorción los microorganismos que se utilizan vivos terminan intoxicándose con los iones metálicos, por lo que en algunos procesos resulta más interesante el uso de microorganismos muertos. Los iones metálicos que han sido absorbidos por los microorganismos, pueden ser extraídos posteriormente mediante lavado de las células con determinadas soluciones y las células pueden ser nuevamente utilizadas.

En los procesos de biosorción se requieren altas concentraciones de células, estas no siempre se logran obtener en los cultivos líquidos, por lo que una forma de aumentar la densidad de la

población bacteriana es inmovilizándola en una matriz, inicialmente y luego haciéndola crecer en ella; de este modo se alcanzan altas densidades bacterianas por un lado y por otro al rellenar una columna con esta matriz precolonizada se puede obtener un adecuado proceso de biosorción en columnas. La inmovilización de células en estructuras sólidas crea un material de medida correcta, fuerza mecánica, rigidez y porosidad, necesaria para usar en columnas. La inmovilización puede también producir bolitas o gránulos que pueden ser separadas de los iones metálicos, reactivadas y reusadas en una forma similar a una resina de intercambio iónico o carbón activado. Así la separación posterior de las células de la solución tratada se ve favorecida en estas condiciones.

Otro tema importante en la economía de estos procesos es contar con medios de cultivos baratos para el desarrollo de los microorganismos. Para el cultivo de bacterias y hongos se pueden utilizar  desechos de la agroindustria, las algas se pueden cosechar desde lagos o cultivar en estanques bien iluminados. En el último tiempo se están utilizando también hojas de plantas superiores como hojas de lechuga y hojas del maíz secas, como bioadsorventes de iones metálicos. Otros biosorbentes que han sido descritos en el último tiempo son lodos provenientes de tratamientos de aguas servidas, tanto de plantas de lodos activados como de plantas de digestión anaeróbica.

Un punto importante de considerar en este tipo de procesos de bioremediación tiene relación con  el hecho que estos iones metálicos fueron inicialmente removidos desde el suelo y por lo tanto se debe esperar que sean precipitados o guardados en una forma estable en el tiempo.

Por ser los procesos de biosorción en algunos casos, verdaderas reacciones de intercambio iónico entre la pared de las células y la solución se requiere un pH preciso y también un determinado tiempo de contacto entre las células y la solución.

Para evaluar la biosorción existen varios métodos, uno de ellos es el modelo de Langmuir:

q = q max x Cf / K + Cf

K: es una constante que representa la afinidad entre la biomasa y el ión metálico, cuánto más grande la constante mayor la afinidad

q max es la capacidad máxima de retención de cobre por unidad de biomasa.

Para encontrar los parámetros cinéticos, esta curva se linealiza graficando 1/q versus 1/ C eq. la recta corta al eje y en el punto que representa 1/ q max , y su pendiente representa K/ q max.

# TRABAJO PRACTICO

a) Determinar el pH óptimo y el tiempo requerido para la máxima absorción de iones Cu por hojas de maíz, desde una solución que contiene los respectivos iones por separado.

b)  Determinar la capacidad máxima de absorción de Cu por unidad de biomasa (q max).

## METODOLOGIA

- Preparación de hojas de maíz.

Lave las hojas de maíz con agua potable, estílelas, luego lávelas con una solución de ácido nítrico de concentración 0.05 Molar, y termine enjuagando con agua destilada. Déjelas secando en estufa a 60oC por toda la noche. Una vez secas tritúrelas en un mortero y guárdelas en un frasco seco hasta usarlas. Para cada experimento de biosorción se utilizará 1 gr de hojas de maíz triturado.

- Determinación pH óptimo necesarios para la máxima absorción de los iones.

Para las reacciones de determinación del pH óptimo tome 5 vasos de precipitado de 250 ml y agregue porciones de 90 ml de agua destilada desionizada en cada uno de los vasos y ajuste el pH en cada vaso a 3, 4, 5, 6 y 7 respectivamente. Una vez obtenidos los respectivos pH distribuya equitativamente esta solución en dos matraces aforados de 50 ml, colocando aproximadamente 40 ml en cada uno. Luego agregue 0.75 ml de una solución patrón de solución patrón de Cu con el objeto de  obtener en el matraz una concentración de 15 ppm del respectivo ión, afore a 50 ml cada matraz con agua desionizada, agite muy bien para homogeneizar.  Utilice matraces Erlenmeyer de 100 ml para los experimentos de biosorción con 50 ml de solución. Tome 4 ml iniciales o tiempo cero de la solución respectiva, luego agregue 1 gr de las hojas de maíz trituradas y contacte por una hora dejando el matraz en shaker ambiental a 30oC. Luego de este tiempo tome otra muestra de 4 ml de solución y guárdela para análisis químico. Esta solución y la anterior, al  tiempo cero deben ser centrifugadas por 15 minutos a 5.000 rpm para separar las hojas de maíz.

- Determinación del tiempo óptimo necesario para la máxima absorción de los iones.

Para determinación del tiempo óptimo tome 90 ml de agua desionizada y ajuste el pH a 4.0, luego proceda como en el experimento anterior separando en dos porciones  de 45 ml aproximadamente y colóquelos en matraces aforados de 50ml,  agregue 0.75 ml de la solución patrón del respectivo ión  y afore a 50 ml  cada matraz con agua desionizada, agite muy bien para homogeneizar. Utilice matraces Erlenmeyer de 100 ml para los experimentos de biosorción con 50 ml de solución. Tome 4 ml iniciales o tiempo cero de la solución respectiva, luego agregue 1 gr de las hojas de maíz trituradas y contacte por una hora dejando el matraz en shaker ambiental a 30oC. Luego de este tiempo tome otra muestra de 4 ml de solución y guárdela para análisis químico. Continúe por otra hora la agitación y vuelva a tomar muestra de la solución. Esta solución y las anteriores, deben ser centrifugadas por 15 minutos a 5.000 rpm para separar las hojas de maíz.

- Determinación de la capacidad máxima de absorción de iones por hojas de maíz.

Prepare 100 ml de una solución conteniendo 15 ppm de solución patrón de cobre, ajústela a pH 4.0 y luego distribúyala en 5 matraces Erlenmeyer de 100 ml, colocando 20 ml en cada uno; extraiga 3 ml iniciales (tiempo cero) y luego agregue 0, 0,5, 1,0, 2,0 y 2,5 gr de hojas trituradas en cada uno de los matraces;  luego incube en shaker por una hora, al cabo de ese tiempo tome otra muestra de 3 ml, centrifuguela lo mismo que las anteriores y analice el cobre presente en las soluciones. En base al peso de hojas utilizadas y a la concentración de cobre presente en las soluciones dibuje la isoterma de absorción de los iones sobre hojas de maíz y calcule la capacidad máxima de absorción de iones por estas hojas.