## Slide 1: LAS INYECCIONES DE CEMENTO
APLICACIÓN A LAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

## Slide 2: TRATAMIENTO DE FUNDACIONES
HISTORIA DE LAS INYECCIONES
PROPIEDADES DE LAS LECHADAS
INYECCION TRADICIONAL
METODO GIN
APLICACIONES EN PUCLARO
RECOMENDACIONES

## Slide 3: HISTORIA DE LAS INYECCIONES

## Slide 4: PREHISTORIA
1802 Charles Berigny: Inyecciones de arcilla y cal hidráulica para reparar una compuerta desrripiadora en el puerto de Dieppe
1876 Thomas Hawksley: Inyecciones de cemento para sellar grietas en roca

## Slide 5: HISTORIA MODERNA
1933 Maurice Lugeon Libro “Barrage et Géologie”
1938 Armand Mayer Inyección de arcilla tratada
1953 USBR Libro “Pressure Grouting”
1964 Henry Cambefort Libro “Injection des Sols”

## Slide 7: HISTORIA CONTEMPORANEA
1982 Ibáñez y Echeverría Fórmula “Presión-Caudal”
1984 Gandais et Delmàs Coulis a Haute Penetrabilité
1985 Echeverría y Al. Lechadas con aditivos fluidificantes
1993 Lombardi & Deere El método GIN

## Slide 8: PROPIEDADES DE LAS LECHADAS DE CEMENTO
PROPIEDADES REOLOGICAS
Viscosidad
Cohesión
PROPIEDADES FISICAS
Decantación
Finura: superficie específica Blaine
Resistencia

## Slide 9
EXPERIENCIA DE NEWTON DE LA VISCOSIDAD
F
V
 = o +  (dv/dy)
   =  (dv/dy)
FLUIDOS NEWTONIANOS
FLUIDOS BINGAHMIANOS
y

## Slide 10
Cono de Marsh
1 litro
decantación
a las 2 horas
MEDICION DE LA VISCOSIDAD

## Slide 11
VISCOSIMETRO DE STORMER

## Slide 12: Lechadas de inyección
Lechas con fase sólida: por lo menos uno de los componentes es sólido y está suspendido en la fase líquida. (Lechadas de cemento)
Lechadas con fase líquida: todos los componentes son líquidos o solubles en la fase líquida. (Geles de silicato de sodio)

## Slide 16: REQUISITOS CLAVES PARA UNA BUENA INYECCION
Lechada estable: decantación < 5%
Viscosidad baja: tiempo cono < 32 seg.
Cohesión relativa: < 0.2 mm
finura cemento: > 4.000 cm2/gr

## Slide 17: PRESION DE INYECCION Aspectos históricos Criterios empíricos
prof. 10 m
Francés: 1 bar/m 10 kg/cm2
Americano: 1 (lb/pl2)/pie 2.3 kg/cm2
Chileno: p = 2+(25-Q)H/40 7 kg/cm2

## Slide 18: TIPOS DE INYECCION

## Slide 21
Inyección desde el Fondo
Lechada de cemento

## Slide 23
INYECCION DE UNA GRIETA ABIERTA
UTILIZANDO UNA LECHADA CON BAJA VISCOSIDAD

## Slide 24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
profundidad (m)
PANEL 37
5
4
3
1
2
COTA: 435.12
6

## Slide 25
6
1
2
3
4
5
1.00 m
0.80 m
1.00 m
P1
P2
P3
P4
P5
P6
DISPOSICION EN PLANTA DE PERFORACIONES DE INYECCION
PANEL 37

## Slide 27: Cortina Impermeable
Método Tradicional
lechadas estables
cemento - bentonita
3 o 4 dosificaciones
viscosidad creciente
fin: rechazo-volumen
uso todo tipo de roca
control computacional
Método GIN
lechada estable
solo cemento
1 dosificación
viscosidad baja
fin por curva GIN
uso roca homogénea
control computacional

## Slide 28: METODO GIN
EXPERIENCIA DE SU APLICACIÓN EN CHILE

## Slide 29: CURVA GIN
Lombardi & Deere 1993
Energía Específica
agua/cemento = 0,7 a 0,8
P V = C
P = presión en bar
V = vol. Inyección (lts/m)
C = Constante (bar*lt/m)
En la figura C = 1500

## Slide 30: RECOMENDACIONES SOBRE EL METODO GIN
Si se especifica su utilización, establecer que puede emplearse el sistema tradicional si fuera necesario.
El contratista debe contar con amplia experiencia y con los equipos adecuados para llevar el control computacional requerido.
Definir especificaciones especiales para inyección de grietas abiertas.