Metodología para interpretar campos de Diagramas Binarios de Fases al Equilibrio.

En los diagramas binarios (dos componentes), independientemente de su complejidad, sus campos son o monofásicos o bifásicos; se entiende que se considera que la presión es constante o bien que su valor está dentro un rango de presiones donde los cambios de presión no afectan al diagrama (estudiar fundamento teórico de esto). En los diagramas binarios NO existen campos donde coexistan tres fases. De esta manera, es muy útil saber interpretar lo que ocurre en los campos monofásicos y bifásicos del diagrama Cu-Ni, pues ese mismo procedimiento se aplica tal cual en otros diagramas.

En un sistema binario, por convención, la composiciones se expresan en término del segundo componente mencionado; en esta caso, el Ni. El contenido de ese elemento se puede dar en peso o en porcentaje atómico; de una forma se pasa a la otra empleando los pesos molares. En lo que sigue, se trabajará en % en peso (%p.)

Problema básico

Así, al trabajar con el diagrama Cu-Ni, en el entendido de que el diagrama es un dato, y considerando una aleación de composición Wo [%p.Ni] a una temperatura T, bajo condiciones de equilibrio, se pueden plantear las siguientes preguntas usuales:

1.	¿Qué fases hay presentes?

2.	¿Cuál es la composición de la  lo las fases? Esto es, para cada fase, ¿cuál es la composición expresada en [%p.Ni] ?

3.	¿Cuánto hay en términos relativos de cada un de esas fases, ¿mucho o poco?. Si hubiese dos fases se expresa la cantidad de cada fase como fracción en peso,  Xi. Las fracciones van de 0 a 1. Si hubiese  dos fases, obviamente X1+X2= 1. Ejemplo: X1= 0,3 significa que cada 100 g de aleación, 30 g corresponden a la Fase 1, y los otros 70 g a la Fase 2.

La metodología se esquematiza en la Tabla 1.

Tabla 1 Procedimiento de interpretación de campos en diagramas binarios de fases al equilibrio.

| Preguntas tipo | Campo monofásico L | Campo bifásico L + α | Campo monofásico α |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 1 | Fase L, según se LEE del diagrama | Fases L y α, según se LEE del diagrama | Fase α, según se LEE del diagrama |
| Nº2 | WL= Wo La composición de la única fase presente es igual a la del sistema (composición promedio) | Se traza la isoterma T sobre el campo. La intersecciones con los límites laterales del campo bifásico respectivo corresponden a las coordenadas de composición de la fases: WL a la izquierda y Wα a la derecha. De modo que, a partir de los datos T y Wo, Wo y Wα se LEEN del diagrama*. Debe cumplirse:WL< Wo<Wα. | Wα= Wo La composición de la única fase presente es igual a la del sistema (composición promedio) |
| Nº 3 | XL= 1 Todo el sistema está como fase L como fase α | Se pide: XL y Xα, que deben sumar 1. Ya conocemos: Wo, WL y Wα. XL= XL (Wo,WL Wα) se CALCULA empleando la Regla de la Palanca*. Después, Xα se puede CALCULAR ya sea aplicando la Regla de la Palanca o simplemente Xα= (1-XL) | Xα= 1 Todo el sistema está como fase L como fase α |

* Hay que saber el fundamento teórico de este procedimiento.

Importantísimo:

Hay que comprender bien la diferencia de los conceptos Composición de una Fase y Fracción de una Fase. También hay que conocer las unidades en cada caso y hacerlas explícitas al resolver un problema.