# CONTROL DE LECTURA 4

ME-32A, 08 de octubre, 2008

Tiempo: 90 min.

Pregunta 1 (40%)

- Se tiene un cristal de cloruro de sodio, ver figura adjunta. Determine la red y el motivo, explicando y justificando cada paso de su procedimiento.

- Explique el principio de formación de la imagen en la técnica de diagrama de polvos (Debye-Scherrer).

- ¿De qué manera el número de planos cristalinos paralelos que participan en la difracción influyen sobre la imagen de difracción, en la deducción/aplicación de la Ley de Bragg?

Pregunta 2 (35%)

Se tiene un haz de rayos X policromático (luz blanca) que incide sobre los planos (211) de un cristal CC, según un ángulo = 50º. El radio atómico correspondiente es R= 0,4 nm. Tal haz policromático contiene todas las longitudes de onda comprendidas entre 0,2 nm e infinito. Se pide:

- Determinar los valores de longitud de onda reflejados (2/4).

- Interpretar su resultado de a) apoyándose en representaciones gráficas (1/4).

- En el contexto de lo anterior, explicar cómo fabricaría un filtro de rayos X.   Suponga que de una radiación policromática quiere quedarse sólo con una longitud de onda específica. (1/4).

Pregunta 3 (25%)

Empleando la línea K del Cu,  = 0,154 nm (1,542 A), se ha obtenido por la técnica de diagrama de polvos (técnica de Debye-Scherrer), el difractograma que se aparece más abajo. Se sabe que el difractograma corresponde a un metal puro que cristaliza como cristal C, CC o CCC. Se pide: a) determinar la estructura cristalina respectiva. (2/3), y b) calcular el radio atómico respectivo e  identificar el metal, ver tabla periódica de hoja adjunta (1/3). Sea explícito en su procedimiento y en sus cálculos.