Control de Lectura Nº 5

29 de octubre, 2008

MA-32A. Tiempo: 90 minutos.

Pregunta 1

a)	¿De qué depende el Equilibrio Químico? Dé una interpretación física fundamental; no basta con poner una fórmula. (2/5)

b)	En el caso de soluciones sólidas binarias, ¿qué factores favorecen una alta solubilidad de sustitución? (2/5)

c)	Asuma que está en un punto (Wo, T) de un campo bifásico de un sistema binario. Justifique cómo determina la composición de cada una de las fases presentes (1/5).

Pregunta 2

Esta pregunta se refiere a cálculo y a interpretación de resultados (en la perspectiva de la materia).

Considere los datos de la tabla adjunta.

- Para cada uno de lo elementos que allí aparecen, calcule la concentración de vacancias al equilibrio, Cv*, a 200ºC y a 0,99 Tf[K], donde Tf[K] es la temperatura de fusión del respectivo elemento. Represente sus resultados expresados como Cv* versus Tf [K], para cada una de los dos temperaturas indicadas.

- Discuta los anteriores gráficos Cv* versus Tf[K] , justificando teóricamente las tendencia observadas.

- Considere y discuta cómo serían los gráficos Cvreal  versus Tf[K], en lugar de los anteriores gráficos Cv* versus Tf[K] , siempre para las dos temperaturas especificadas. Fundamente su respuesta.

| Elemento | Sn | Mg | Al | Ni | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tf (ºC) | 232 | 650 | 660 | 1453 | 3410 |
| Ev (eV/vac) | 0,51 | 0,9 | 0,76 | 1,4 | 3,3 |

k =  8,620 * 10-5  [eV/(K * partícula)]; esto es, para 1 partícula (protón, vacancia, etc.).

Pregunta 3

Considere el diagrama de fases al equilibrio Cu-Ni y condiciones de equilibrio. Se tiene un aleación de composición Cu-35%p.Ni que es enfriada desde los 1.400 ºC hasta la temperatura ambiente.

a)	(Coef. 2) Represente un gráfico de fracción de la fase líquida, XL, en función de la temperatura. En particular, calcule XL  a las siguientes temperatura (TS + 1/3(TL - TS)) y (TS + 2/3(TL - TS)), donde TL y  TS y son la temperatura de liquidus y solidus, respectivamente. Sea explícito en sus cálculos y en su representación.

- (Coef. 1) Represente un diagrama de enfriamiento continuo razonable, justificando la forma de cada zona ilustrada.

Para sus respuestas gráficas, use (directamente o como modelo) una de las páginas adjuntas.