# CONTROL DE LECTURA ESPECIAL

## ME-32A, 26 de noviembre, 16:15 horas

Tiempo: 120 minutos

Obligatorio para quienes quieran eximirse. Optativo para los otros alumnos. Quien entra a la sala, tiene nota.

Pregunta 1.

En el curso se presentaron dos modelos (electrones en una caja y teoría de bandas) para analizar la conductividad eléctrica por electrones en cristales.

- ¿Cuál es la principal diferencia entre las hipótesis de los dos modelos?

- ¿Cuál es la principal diferencia entre los resultados de los dos modelos?

- ¿De qué manera, a través del segundo modelo,  es posible explicar la aparente paradoja de que el primer modelo explica bastante bien el comportamiento de los metales?

Pregunta 2.

a)	En el contexto de la teoría de bandas explique la conductividad eléctrica de los siguientes cristales puros: Cu, Na, Al, Sn, Si, C

b)	Desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo de realiza el dopaje de un semiconductor?

c) 	Explique el mecanismo de conductividad correspondiente a  un semiconductor tipo p, comparando tal mecanismo con aquel  de un semiconductor puro.

Pregunta 3.

Considere un metal, con un número de átomos, volumen y valencia dados. También considere conocida la siguiente expresión de la cuantificación de la energía de los electrones de un gas libre en un volumen:	 E  = [(h/L)2 /(2m)][nx2+ ny2 + nz2 ]

Se pide:

a)	Deduzca  una expresión para la energía del nivel de Fermi del material, Ef . (3/5)

b)	Interprete dicha energía y demuestre que ella es efectivamente una propiedad del material. (1/5)

c)	Explique la importancia de Ef en el contexto explicar de la conductividad eléctrica de metales (1/5)

# (Defina la nomenclatura empleada).

Pregunta 4

Para una aleación de duraluminio típica (p.e., Al-4,5%pCu), se pide:

a)	Determine, bajo condiciones de equilibrio, la fracción en peso de la fase presente a 300ºC.

b) 	¿En qué consiste un temple? ¿Qué se obtiene con un temple, en términos de microestructura y propiedades mecánicas

c) 	¿Qué tratamiento, microestructura y propiedades mecánicas debe tener una aleación de este tipo cuando entra en servicio?

Datos: Sector del diagrama Al-Cu adjunto. Pesos molares del Al y del Cu, 26,98 y 63,55 [g/mol], respectivamente.