MI51G  - Procesos Hidro - Electrometalúrgicos                                                       Mayo 30, 2008

Profesor: Tomás Vargas

Auxiliar: Melanie Colet

Control 2: PARTE HIDROMETALURGIA

En la reacción de lixiviación de tenorita:

CuO+2H+→Cu+2+H2O

Se obtuvieron los siguientes resultados experimentales para partículas de radio promedio 0.2 cm.

| t [meses] | 2 | 5 |
| --- | --- | --- |
| xB [%] | 80 | 100 |

Se ha determinado, además, que tanto la difusión a través del mineral como la reacción química son etapas controlantes.

- Determine el tiempo necesario para alcanzar el 100% de lixiviación tanto para la etapa controlante de difusión como para la de reacción química (difusión, reacción).

- ¿Qué radio debería tener para alcanzar un 80% de conversión en 1.5 meses?

- Si se aumenta la temperatura de la solución, ¿a que  afectaría más (cambio de valor) y en qué sentido (sube o baja)?

Ecuaciones:

- Control difusional: 	 t=ρB⋅R26⋅b⋅Deff⋅CAL⋅1−3⋅1−XB23+2⋅1−XB

τ=ρB⋅R26⋅b⋅Deff⋅CAL

- Control reacción química: 	 t=ρB⋅Rb⋅Ks⋅CAL⋅1−1−xB13

τ=ρB⋅Rb⋅Ks⋅CAL

La lixiviación de la covelita se representa mediante la reacción:

CuS  Cu+2 + S0 + 2e-,   E0 = 0.55 V

- Represente en una escala de potenciales la disolución de este mineral de cobre mediante el uso de ión férrico como oxidante (Fe+3 + e-  Fe+2, E0 = 0.77 V).

- ¿Por qué el sistema de lixiviación anterior no es eficiente de manera autónoma? (refiérase a la necesidad de contar con un mecanismo de recuperación del ión férrico mediante el uso de O2 del aire y microorganismos).

La velocidad con que las bacterias re – oxidan el ión ferroso a ión férrico en el proceso de biolixiviación se expresa según:

vFe+2=−1Y⋅Fe+2X⋅μmaxY⋅Km+Fe+2   [*]

- Defina el significado de cada uno de los términos de la ecuación anterior y grafique la dependencia de m con la concentración de ión ferroso identificando claramente los términos Km y  mmax en su dibujo. Explique la forma de la curva.

- A partir de la relación entre la cinética electroquímica de disolución de la covelita y la tasa de re – oxidación bacteriana del ión ferroso dada por la ecuación [*], indique cuál es la máxima velocidad con la que se puede biolixiviar este mineral.

Se procesan 19.000 tpd de mineral con una ley del 1%. Se desea recuperar el 86% del cobre contenido en este para lo cual se ha determinado (mediante experimentos cinéticos) que el tiempo de lixiviación es igual a 210 días. La densidad aparente del mineral apilado es igual a 1,6 t/m3 y la altura de las pilas es igual a 6 m, siendo éstas irrigadas por un flujo de solución ácida igual a 15 l/h-m2 que contiene 1 gpl de Cu+2.

- Determine el volumen de pilas requerido para tratar este flujo de mineral y el área de éstas.

- Determine la concentración de cobre de salida en la solución de lixiviación.

Si la solución obtenida del proceso de lixiviación es tratada en una planta de SX donde la relación FO/FA = 0,9, siendo el flujo acuoso alimentado igual a 7 m3/min, la concentración de cobre en el acuoso de salida de 0,9 gpl y del orgánico de entrada de 0,6 gpl:

- Calcula la concentración de cobre del orgánico de salida y determine gráficamente el número de etapas del proceso SX si la eficiencia es del 90% (curva de equilibrio adjunta).

SOLUCIÓN PROBLEMA Nº 1

a)

Se tiene que tanto la difusión del reactivo a través del mineral como la reacción química son etapas controlantes, por lo que:

tproceso=tdifusión+treacción

A partir de los datos de la tabla del enunciado podemos construir un sistema de ecuaciones para determinar los valores de difusión y reacción.

-	Para x = 0.8:

tproceso=tdifusión+treacción

⇒tproceso=τdifusión⋅1−3⋅(1−0.8)23+2⋅(1−0.8)+τreacción⋅1−(1−0.8)13

⇒tproceso=τdifusión⋅0.37+τreacción⋅0.42	(1)

-	Para x = 1:

tproceso=tdifusión+treacción

⇒tproceso=τdifusión⋅1−3⋅(1−1)23+2⋅(1−1)+τreacción⋅1−(1−1)13

⇒tproceso=τdifusión+τreacción	(2)

Luego, a partir de las ecuaciones (1) y (2) generamos un sistema que nos permite obtener:

difusión = 2 meses

reacción = 3 meses

b)

Tenemos, de las definiciones (ecuaciones de núcleo sin reaccionar), que:

τdifusión=a⋅R2

τreacción=b⋅R

Dados los datos sin agitación calculados en la parte a) tenemos que (para un radio de partícula igual a 0.2 cm.):

2=a⋅0.22   ⇒   a=50

3=b⋅0.2   ⇒   b=15

Luego, para una disolver la partícula en 1.5 meses tenemos que (ecuación (1)):

⇒1.5=50⋅R2⋅0.37+15⋅R⋅0.42

Resolviendo la ecuación de segundo grado:

R=0.16cm

d)

Tenemos que:

τdifusión=ρB⋅R26⋅b⋅Deff⋅CAL

τreacción=ρB⋅Rb⋅Ks⋅CAL

Las variables que dependen de la temperatura son: difusividad (Deff) y constante cinética (ks). Al aumentar la temperatura aumenta la difusividad y la constante cinética (pues se facilita el proceso de alcanzar la energía de activación). Luego:

  - Si aumento la temperatura disminuye el tiempo de difusión pues tengo mayor difusividad.

  - Si aumento la temperatura disminuye el tiempo de reacción pues tengo una constante cinética mayor.

Ambas etapas limitantes se ven favorecidas. Cuál es más favorecida que la otra depende de las condiciones de operación y del sistema de estudio.