MI51G  - Procesos Hidro - Electrometalúrgicos                                                 Mayo 16, 2008

Profesor: Tomás Vargas

Auxiliar: Melanie Colet

Clase Auxiliar 5: Cinética Electroquímica (Conceptos básicos)

Problema Nº 1

En una operación de cementación (reducción de cobre en solución a partir de chatarra de hierro), la reacción anódica Fe0  Fe+2 + 2e- se acopla con dos reacciones catódicas representadas por: Cu+2 + 2e-  Cu0 y H+ + e-  ½H2.

- Dibuje el diagrama de Evans correspondiente, indicando el potencial y la velocidad de cementación.

- Deduzca una expresión para calcular el potencial de cementación a partir de una aproximación a la ecuación de Butler – Volmer y de la Ley de Fick. Suponga que la primera reacción catódica está controlada por transferencia de carga y la segunda por transferencia de masa.

Datos: POTENCIALES ESTÁNDAR DE LAS REACCIONES INVOLUCRADAS

0.34 V Cu+2/Cu0

-0.44V Fe0/Fe+2

0.00 V H+/H2

SOLUCIÓN:

Antes de resolver el problema siempre es bueno plantear un diagrama de potenciales para visualizar mejor lo que está sucediendo en el proceso:

-0.44

0.00

0.34

E [V]

Fe+2 + 2e-  Fe0

Cu+2 + 2e-  Cu0

e-H2

e-Cu

H+ + e-  ½H2

Es claro que el proceso de interés aquí es “cementar el cobre”, es decir, pasarlo a estado sólido mediante la utilización de hierro, el cual es disuelto. Sin embargo, dada la existencia de protones provenientes de la disociación natural del agua (H2O  H+ + OH-) la reacción de reducción de éstos para formar gas hidrógeno “nos roba” cierta fracción de la corriente de electrones que nos otorga el hierro en su oxidación.

a)

Un diagrama de Evans nos permite representar lo anterior considerando tanto el potencial de la reacción que está ocurriendo como la corriente de electrones (o velocidad) asociada a la cementación.

En este caso tenemos tres reacciones con su respectivo “control cinético”:

- Reacción anódica (Fe0  Fe+2 + 2e-): controlada por transferencia de carga, es decir, la velocidad “más lenta” es aquella asociada a la transferencia de electrones en la superficie del Fe0 hacia los iones cúpricos cercanos a ella.

- Reacción catódica 1 (Cu+2 + 2e-  Cu0): controlada también por transferencia de carga.

- Reacción catódica 2 (y H+ + e-  ½H2): controlada por transferencia de masa, es decir, la velocidad “más lenta” es aquella asociada al movimiento de los iones desde el seno de la solución hasta la superficie del hierro.

El diagrama de Evans con las tres curvas cinéticas de interés quedará como muestra la siguiente figura:

Figura 1. Diagrama de Evans para las reacciones en estudio

log|i|

E [V]

0.34

0.00

-0.44

Fe/Fe+2

Cu+2/Cu0

H+/H2

El potencial y la velocidad de cementación se determinan a partir de las curvas globales de proceso. Estas se obtienen de las suma de todas las curvas cinéticas en el lado anódico y catódico, respectivamente.

La figura que se muestra a continuación presenta las curvas cinéticas anteriores en negro y la curva cinética catódica en rojo, siendo esta la suma de las cinéticas del cobre y el hidrógeno.

Figura 2. Diagrama de Evans indicando el potencial y la velocidad del proceso

log|i|

E [V]

0.34

0.00

-0.44

Fe/Fe+2

Cu+2/Cu0

H+/H2

Eproceso

log|iproceso|

b)

Para calcular el potencial del proceso de cementación utilizaremos las siguientes ecuaciones representativas de las cinéticas graficadas anteriormente:

- Reacción anódica (Fe0  Fe+2 + 2e-): Como sigue transferencia de carga usamos la parte de la ecuación de Butler – Volmer que representa la rama anódica:

iFe0Fe+2=i0,Fe0Fe+2expαA,Fe0Fe+2FR⋅T⋅ηFe0Fe+2

, donde: ηFe0Fe+2=Eproceso−EFe0Fe+2eq.

- Reacción catódica 1 (Cu+2 + 2e-  Cu0): Como sigue transferencia de carga usamos la parte de la ecuación de Butler – Volmer que representa la rama catódica:

iCu+2Cu0=i0,Cu+2Cu0exp−αC,Cu+2Cu0FR⋅T⋅ηCu+2Cu0

, donde: ηC+2Cu0=Eproceso−ECu+2Cu0eq.

- Reacción catódica 2 (y H+ + e-  ½H2): Como sigue transferencia de masa usamos la Ley de Fick para representarla:

iH+H2=z⋅F⋅DH+Cb,H+δ

, donde: z=1(número  electrones)

Con estas tres ecuaciones y mediante la igualdad (“conservación de la corriente”):

iCu+2Cu0+iH+H2=iFe0Fe+2

Podemos despejar la incógnita Eproceso.

Problema Nº 2

- ¿Qué diferencia hay entre potencial mixto y control mixto? Defina ambos términos y explique la diferencia por medio de diagramas de Evans.

- ¿De qué parámetros cinéticos depende la velocidad de una reacción electroquímica bajo control mixto?

SOLUCIÓN:

a)

POTENCIAL MIXTO: El potencial mixto es aquel potencial de proceso resultante de que una o más reacciones anódicas espontáneamente se acoplen a una o más reacciones catódicas sobre un electrodo. Un ejemplo claro es el visto en el problema Nº 1: PROCESOS DE CEMENTACIÓN.

Otros casos donde encontramos potencial mixto es el los procesos de corrosión o una pila – batería.

El diagrama de Evans que representa esto se muestra en la siguiente figura:

Figura 1. Ejemplo de potencial mixto

log|i|

E [V]

Emixto

log|iproceso|

Reacciones anódicas

Reacciones catódicas

CONTROL MIXTO: se refiere a la cinética de una reacción electroquímica en el caso en que la velocidad de reacción depende tanto de la transferencia de masa como de la transferencia de carga, dado que ambas son “parecidamente lentas”.

En este caso la representación en el diagrama de Evans es como se muestra en la siguiente figura:

Figura 2. Ejemplo de control mixto

log|i|

E [V]

CONTROL MIXTO

TRANSFERENCIA DE MASA

TRANSFERENCIA DE CARGA

b)

Parámetros cinéticos de los que depende el control mixto:

- Sobrepotenciales anódicos/catódicos.

- Concentraciones en el seno y en la superficie del electrodo de las especies oxidadas y reducidas.

- Corriente de intercambio (i0)

- Corriente límite (iL).