Descripción del Proceso Productivo para una Planta de Polvos de Cobre.

NOTA 7,0

Esta bien. Faltan las especificaciones de  los productos y los subproductos

RBO

Fabián Mansilla, Jorge Monardes, Felipe Sánchez

IQ66C Taller de Proyecto

Después de realizar un análisis respecto a las distintas alternativas de procesos, para la producción de polvos de cobre en el curso de Taller de Diseño de Procesos (IQ58B), se tomo la decisión de fabricar el polvo de manera electrolítica debido a que este proceso genera el producto con las características deseadas para el mercado que se quiere abarcar, la microelectrónica. La planta proyectada tiene una capacidad de 30 [ton/mes].

Descripción del Proceso Productivo:

El polvo electrolítico se puede producir utilizando dos tipos de materias primas, ánodos de cobre o sulfato de cobre. Si se utilizaran ánodos, el proceso correspondería a un tipo de electro-refino, en donde básicamente los ánodos se disuelven en el electrolito para luego depositarse en cátodos de Acero Inoxidable en forma de polvo. Este sistema tiene la ventaja de generar un impacto mínimo en el envenenamiento del electrolito. Por otro lado si se utiliza Sulfato de Cobre, el proceso sería una electro-obtención, en la cual se utilizan cátodos de Acero Inoxidable y Ánodos de base de plomo, con incrustaciones de titanio.

Luego de un acucioso estudio, se eligió realizar el proceso en base a Sulfato de Cobre Pentahidratado debido a su gran solubilidad y pureza (garantizada por los proveedores), a su bajo costo, a la capacidad de generar ácido sulfúrico como sub-producto y principalmente porque se trabajara con un nuevo tipo de celdas de electro-obtención (EMEW), en las cuales es imposible adaptar los ánodos convencionales para hacer un electro refino.

A continuación se explicaran a grandes rasgos las principales etapas involucradas en la producción de polvo de Cobre en MSN Mining Innovation S.A:

[Etapa 1] Extracción por Solventes (SX):

En esta etapa, se realiza una solución de sulfato de cobre en agua, que se purifica y concentra con la ayuda de un solvente orgánico que tiene afinidad por el cobre. Este proceso genera el denominado electrolito, el cual poseerá una concentración de 45 [gr Cu/lt]. Según cálculos previos, se estima necesario contar con 2 mixer settlers de  4.2 mt3 cada uno.  A pesar de que se trabaja con un sulfato de cobre de gran pureza, esta etapa es necesaria para asegurar que el electrolito es lo mas estándar posible y así garantizar la calidad del producto final.

[Etapa 2] Planta de Electro-obtención (EMEW):

En esta etapa, el electrolito es sometido a una diferencia de potencial con la ayuda de dos electrodos. Lo anterior provoca que el cobre comience a electro depositarse en el cátodo de la celda. La principal diferencia para obtener polvo de cobre en relación al cobre laminar que se fabrica en la gran minería, son las altas densidades de corriente utilizadas en el proceso, las cuales fluctúan cerca de los 800[Amp/mt2].

Para la electro-obtención se ha elegido una nueva tecnología en celdas desarrollada por una firma Australiana, que tiene dentro de otras ventajas la eficiencia en el proceso y su hermetismo con el ambiente, lo que permite evitar contaminación externa y neblinas ácidas.  En la siguiente figura se muestra un esquema del funcionamiento de las celdas EMEW ®:

Figura 1: Celda EMEW

El polvo de cobre generado en el cátodo, es poco adherente y debido al mismo flujo del electrolito, el polvo se desprende fácilmente para quedar como suspensión en el medio, para posteriormente ser separado.

La planta de electro-obtención en principio constaría de 49 celdas EMEW, y el electrolito a la salida tendría en suspensión aproximadamente

25 [gr Cu/lt].

[Etapa 3] Recuperación del Cobre:

En esta etapa, el flujo entrante corresponde al electrolito gastado, con altas cantidades de cobre en suspensión. Este es introducido a equipos de separación centrifuga (hidrociclones), los cuales permiten separar el cobre del electrolito gastado, gracias a la diferencia de densidad. El polvo, es almacenado en el recipiente del equipo y se descarga cada cierto tiempo, para posteriormente ser llevado a la etapa, de molienda. Estos equipos tienen un funcionamiento continuo recirculando el electrolito libre de polvo a las celdas de electro-winning.

La especificación técnica de esta etapa, está definida por 1 hidrociclón, con una capacidad de 100 [lt/min] y un uso del 70% de este, es decir, 70 [lt/min] y con un recipiente de rechazos de un volumen de 80 [lts].

[Etapa 4] Molienda y Tamizado:

En esta parte del proceso, se toma el polvo de cobre, obtenido de la etapa de recuperación de cobre, para desintegrar todos los grumos y partículas de gran tamaño,  hasta reducirlos al tamaño deseado. Para este proceso se encontró que los molinos de bolas junto con el uso de ácido esteárico producen partículas de 0,3 a 7 micrómetros. La cantidad de ácido, debe ser entre 0.1% a un 0.3% del porcentaje peso-peso del polvo de cobre. El tamizado permite ir separando las partículas de polvo al tamaño requerido, directamente del molino o en un equipo aparte. Para una mayor economía, todo el material por sobre del tamaño de venta, debe ser re-circulado al molino para ser triturado.

[Etapa 5] Horno:

El horno corresponde a una etapa de secado, en la cual el polvo del tamaño comercial, es separado del agua que trae desde el proceso de molienda y tamizado hasta una humedad del 0,2% o menor.

Para este proceso se escogió un horno de secado por infrarrojo. Este horno funciona básicamente emitiendo energía en baja frecuencia lo que caliente el material deseado. Para que la eficiencia sea mayor se utilizan materiales reflectantes en el interior para tener la menor cantidad de pérdidas energéticas.  Este horno puede ser dimensionado de manera casi personalizada para el uso que quiera dársele. Se planea comprar un equipo que pueda secar unas 60 [ton/mes] para poder tener la opción de aumentar la producción.

[Etapa 6] Embasamiento en ampollas:

Una vez que el polvo de cobre, ya fue secado, este se debe envasar para ser comercializado.

El producto será envasado en ampollas de vidrio junto con un gas inerte para estabilizarlo y evitar oxidaciones. Todos los envases serán estandarizados y contendrán una masa de         200 [grs], por ser el formato mas comercializado en la actualidad.

Figura 2: Ampollas con Polvo de Cobre

El equipo envasador requerido, solo se encuentra a la venta en industrias especializadas en productos farmacéuticos, debido a la complejidad del embasado. Dentro de las posibilidades se encuentran los equipos de la firma francesa ALCAN Packaging, de gran trayectoria en el rubro.

[Etapa 7] Tratamiento de Efluentes:

Para los efluentes es necesario instalar una planta de tratamiento de residuos ya que, por norma, en Chile se exigen, entre otros, los siguientes parámetros para el sulfato como máximo:

- 250 [mg/L] (irrigación)

- 500 [mg/L] (infiltración)

- 1000 [mg/L] (aguas superficiales)

Para efectos de este proyecto, esta etapa se considerará en grandes palabras, como una separación para poder recuperar principalmente el agua y obtener como subproducto el ácido sulfúrico, el cual posteriormente es vendido.

La especificación técnica de esta etapa, concluye en un estudio de la Norma Chilena 2.120.Of89 y a un segundo estudio técnico para la producción de ácido sulfúrico, a partir de RILes ácidos.

Características Fisicoquímicas de las Especies Involucradas:

A grandes rasgos las especies involucradas en el proceso son las presentadas en la tabla 1, a continuación.

| Especie | Descripción |
| --- | --- |
| Cobre | Estado sólido. Densidad: 8.94[gr/cc] |
| Agua | Estado líquido. Densidad: 1[gr/cc] |
| Sulfato | Estado acuoso. Mayoritariamente Sulfato de Cobre y en Ácido Sulfúrico. |
| Ácido Sulfúrico | Estado acuoso. Densidad: 1.84[gr/cc] |
| Orgánico | Estado líquido (Keroseno). Densidad: 0.78-0.81[gr/cc] |
| Impurezas | Estado sólido, en suspensión. Mayoritariamente cloruros, poli-éteres, sulfuros orgánicos. |

Tabla 1: Características fisicoquímicas de especies involucradas en el proceso productivo.

Diagrama de Bloques del Proceso Productivo:

Extracción por Solventes (SX)

Planta de Electro-winning (EMEW)

Recuperación de Cobre

Molino

Tamizado

Horno

Embasamiento en ampollas

Producto: Polvos de Cobre en Ampollas

Tratamiento de Efluentes

Subproducto: Ácido Sulfúrico

H₂O

Alta tecnología propuesta para Chuquicamata, CODELCO. http://ri.conicyt.cl/575/fo-article-11077.pdf

Electro Metals, EMEW Cell®:

http://www.electrometals.com.au/emew-technology.html

http://www.infraredovens.us/

http://www.vulcancatalytic-ltd.com/Oven_Design_Parameters.html

ALCAN Packaging: http://www.globalpharma.alcanpackaging.com/glass-tubing-products_en.html

http://www.conama.cl/rm/568/printer-920.html

Generalmente compuestos derivados de los aditivos utilizados para mejorar la electro-platinación.

(http://www.l-chem.com/Papers/Issues%20and%20Prospects%20in%20Copper%20Metallization%20of%20Semiconductor%20Interconnects.pdf)