## Slide 1: Auxiliar Nº4: casos de estudio en transformaciones de fase
Me42b Metalurgia mecánica

## Slide 2: Lluvia
Días nublados: humedad suficiente pero sin lluvia ¿Por qué?
Nube = suspensión de un gran numero de gotas muy pequeñas
  No caen bajo efecto de la gravedad
  Son estables (no crecen)

## Slide 3: Lluvia
Si la temperatura es baja las gotas se congelan
  Núcleos estables de hielo, crecen congelando el vapor a su alrededor hasta que caen
  Se derriten al caer => lluvia
  Problema: nucleación de las partículas de hielo

## Slide 4: Lluvia
Contaminación = agente nucleante

## Slide 5: Lluvia
Yoduro de plata:
  Cristal hexagonal
  a=0.458 c=0.749
  Hielo:
  a=0.452 nm c=0.736nm
muy buen nucleante

## Slide 6: Lluvia
Los copos generados arriba se rompen, creando nuevos núcleos

## Slide 7: Otro ejemplo
Pseudomonas syringae
  Bacteria presente en algunas plantas
Produce sustancia altamente nucleante
  ie: las hojas congelan incluso con pequeños subenfriamientos

## Slide 8: Fundiciones de grano fino
Fundición típica:

## Slide 9: Fundiciones de grano fino
Problema: nucleación heterogénea en la paredes y homogénea al centro
  Anisotropía
  Segregación

## Slide 10: Soluciones
Rheocasting: Fundición a temperatura de saturación + agitación
  Las dendritas se rompen generando nuevos núcleos de solidificación
Utilización de agentes nucleantes

## Slide 11: Solidificación de mono cristales
Problema: evitar generación de núcleos

## Slide 12: aplicaciones
Sílice monocristalino
Alabes de turbinas

## Slide 13: Metales amorfos
Transformación martensitica del acero:
  Estructura metaestable
  Gran cambio en las propiedades mecánicas
Aplicable a otros metales?

## Slide 14: Ejemplo: azufre
Si se funde azufre y se lo enfría lentamente se obtiene un material frágil y quebradizo
Si se lo enfría rápidamente se obtiene una sustancia “gomosa”.
  Azufre amorfo (A alta temperatura forma cadenas largas, “polimeriza”)

## Slide 15: Aplicación a metales?
Mala polimerización
Dificultad de detener la cristalización
Se requieren velocidades de enfriamiento de 10^10 ºC/s para lograr un metal puro amorfo

## Slide 16: Caso de aleaciones
Aleaciones con muchos elementos cristalizan formando compuestos
Formación de compuestos requiere que los átomos lleguen desde el liquido en cierto orden
El proceso de cristalización es mas lento

## Slide 17: Aleaciones amofas
Con velocidades del orden de 10^5 ºC/s se puede obtener Fe40Ni40P14B6 amorfo

## Slide 18: Preguntas