## Slide 1
Me42b
Auxiliar Nº5: Aceros, Diagramas TTT y transformación martensitica

## Slide 2: Microestructuras de Acero al equilibrio
Hierro puro

## Slide 3: Acero eutectoide

## Slide 4: Acero Hipoeutectoide

## Slide 5: Acero Hipereutectoide

## Slide 6: Transformaciones difusivas y displacivas
Átomos se mueven distancias menores a las atómicas
Átomos se mueven rompiendo y creando enlaces
Átomos se mueven en transformación militar, uno tras otro
Velocidad de transformación depende de las vibraciones de la red
Cantidad de transformación depende sólo de la temperatura
No cambia la composición
Átomos se mueven grandes distancias
Átomos se mueven por activación térmica, sitio a sitio
Átomos saltan al azar
Velocidad de transformación depende de la temperatura, no ocurre bajo 0,3 Tm
Cantidad de transformación (volumen) depende de la temperatura y del tiempo
Permite el cambio de composicion de alguna fase (en sistemas aleados)
Difusivas Displacivas

## Slide 7: Transformacion martensitica en hierro
Velocidad de enfriamiento de 10^-5 Cº/s

## Slide 8: Transformación martensitica en aceros
Velocidad de enfriamiento de 200 Cº/s para evitar la “nose”
A que tasa de enfriamiento y a que temperatura debo enfriar para obtener 100% martensita???

## Slide 9: Transformación martensitica en aceros
Línea I: No hay transformación perlítica, pasa directo a martensita
Línea II: Transformación incompleta de perlita, la fracción de austenita que queda se transforma en martensita
Línea III: Acero Perlítico

## Slide 10: Propiedades mecanicas
Por que es mas duro el acero templado???

## Slide 11: Efecto del % de C

## Slide 12: Efecto de elementos aleantes

## Slide 13: Revenido
Acero templado extremadamente duro, pero frágil.
Revenido: calentar a temperatura “moderada” (300-600 ºC)
  Los atomos de carbono difunden y forman pequeños precipitados (Fe3C)
  Menor distorcion de la red
  Mejora en la ductilidad con leve perdida de dureza

## Slide 14: Revenido

## Slide 15: Ejercicio
Describir la microestructura y las transformaciones obtenidas con cada tratamiento, describir cualitativamente las propiedades mecanicas obtenidas

## Slide 16: Solucion
Curva a:
Se enfria rapidamente, evitando la transformacion perlitica, a Ms (250 Cº) se comienza a formar martensita, hasta llegar bajo Mf.
Se obtiene 100% martensita, muy dura y fragil

## Slide 17: Solucion
Curva b:
Se enfria rapidamente, evitando la transformacion perlitica, a Ms (250 Cº) se comienza a formar martensita, hasta llegar bajo a temperatura ambiente.
Se obtiene mas de un 50% de martensita, el resto es austenita retenida. ¿Qué sucede si sigo enfriando?
Dureza y fragilidad elevada

## Slide 18: Solucion
Curva c:
Se mantiene a aprox 300 Cº, durante unos 500 s, produciendose la transformacion a Bainita (50/50), luego se enfria rapidamente hasta T ambiente, con lo que parte de la austenita se transforma en martensita, y el resto es retenida
Se obtiene un 50% de bainita, y un 50% de martensita + austenita retenida

## Slide 19: Solucion
Curva d:
Se mantiene a aprox 300 Cº, durante unos 500 s, produciendose la transformacion a Bainita (50/50), luego se enfria rapidamente hasta bajo Mf, luego toda la austenita se convierte en martensita
Se obtiene un 50% de bainita, y un 50% de martensita

## Slide 20: Solucion
Curva e:
Se mantiene a aprox 300 Cº durante suficiente tiempo para la transformacion a bainita, obteniendose 100% de esta.

## Slide 21: Solucion
Curva f:
Se mantiene a aprox 680 Cº hasta obtener 50% austenita 50% perlita fina, luego se enfria rapidamente hasta T ambiente, con lo que parte (mas de 50%) de la austenita se transforma en martensita.

## Slide 22: Microestructuras

## Slide 23: Otro ejemplo