Laboratorio de Tecnología del Hormigón: Hormigones de prueba.

- Objetivo

  - Conocer los parámetros básicos para la confección de hormigones.

  - Conocer las variables de caracterización básicas del hormigón fresca: docilidad, contenido de aire, densidad aparente, tiempo de fraguado.

  - Estudiar la relación que existe entre la A/C v/s Resistencia a compresión.

  - Conocer los aspectos críticos del proceso de toma de muestras.

  - Estudiar el comportamiento del hormigón con el aditivo acelerante.

  - Estudiar el comportamiento del hormigón con el aditivo superplastificante: aumento de resistencia y aumento de docilidad.

- Metodología

Para los hormigones de prueba siguientes:

|  | HP 1 | HP 2 | HP 3 | HP 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cemento | Corriente, 300 kg/m3 | Alta resistencia, 300 kg/m3 | Corriente, 300 kg/m3 | Corriente, 300 kg/m3 |
| h (cm) | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Tmax | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Aditivo |  | Después de lograr h= 6 cm tomar las muestras, incluido tiempo de fraguado. Al hormigón restante agregarle acelerante para también hacer el tiempo de fraguado. | Después de lograr h= 10 cm solo con agua, tomar las muestras. A lo que quede agregarle superplastificante para ver el efecto de aumento de cono. | Lograr h= 10 cm con el Superplastificante. |

Se efectuarán para cada uno de los HP, de acuerdo a las normas chilenas correspondientes los siguientes ensayos:

  - Determinación de la docilidad por el método del asentamiento del cono de Abrams.

  - Determinación del contenido de aire.

  - Determinación de la densidad aparente.

  - Toma de muestra en probeta cúbica (3 probetas).

  - Ensayo a compresión a 7 y 28 de las probetas tomadas.

  - Solamente a HP 2 se le realizará el tiempo de fraguado al hormigón con y sin acelerante.

- Informe

El informe debe contener como mínimo lo siguiente:

  - Objetivos del Informe.

  - Metodología del laboratorio.

  - Desarrollo del laboratorio.

  - Análisis de los siguientes aspectos:

    - Aspectos críticos en la confección de hormigones.

    - Cuál es el uso práctico que usted le da a la docilidad, contenido de aire, densidad aparente y tiempo de fraguado.

    - ¿Cuál es la limitación del método de ensayo del como de Abrams según la norma NCh1019.Of1974 Construcción - Hormigón - Determinación de la docilidad - Método del asentamiento del cono de Abrams?

    - Realice un diagrama de flujo indicando los pasos básicos necesarios para la toma de muestras de hormigón hasta la determinación de resistencias mecánicas, según las normas chilenas.

    - ¿Cuales son los métodos de compactación de probetas? ¿cuando se usa cada uno según las normas chilenas?

    - Cuál es la importancia del curado en la resistencia del hormigón, y cómo esto influye en las muestras. Cuál es la incidencia de una mala toma de muestras en el control de una obra de hormigón.

    - Otras metodologías para la medición de docilidad. Cuales son las normas de ensayo (si es que las tiene), las ventajas y desventajas de la aplicación del método, cuando emplear cada método.

    - ¿qué otras variables se le pueden medir al hormigón fresco? ¿Cuál es la aplicación práctica de cada variable?

    - ¿por qué la curva A/C v/s resistencia mecánica tiene un máximo? ¿a igual A/C corresponde igual trabajabilidad?

    - ¿Cuál es la norma chilena que establece los requisitos de los aditivos para hormigón? ¿Cuándo y por qué se debe emplear esta norma? ¿Cuáles son los requisitos para un aditivo superplastificante y acelerante? ¿qué significado práctico tiene cada uno de ellos?

    - ¿Cuándo y por qué emplearía usted aditivo superplastificante? ¿qué diferencia tiene con un aditivo plastificante?

    - ¿Cuándo y por qué emplearía usted aditivo acelerante?

  - Conclusiones del Informe.