## Slide 1: Acero Silicoso de Grano Orientado
Felipe Larraín
Paula Maldonado
EL57C
Taller de Diseño I

## Slide 2
Orígenes del Material
Propiedades del Material
Proceso de Producción
Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Proceso de Venta & Estructura del Proveedor
Página <number>
Taller de Diseño en Potencia I
Acero Silicoso Grano Orientado Indice de Materias

## Slide 3
Materias primas:
Hierro:
Elemento abundante en la naturaleza
Necesita ser refinado
Elemento Ferromagnetico
Dúctil y maleable
Silicio:
Semiconductor
No existe en estado libre
Página <number>
Taller de Diseño en Potencia I
Acero Silicoso Grano Orientado Orígen del Material
Notes: Hierro, se refina con carbono, es encontrado con muchas impurezas, dificil encontrarlo en estado puro
Silicio, se encuentra como silice, y se refina
Es muy utilizado en la electronica

## Slide 4
Gran Resistividad
Bajas Perdidas de Histéresis
Menor saturacion por Induccion
Disminuye Temperatura de Curie
Baja oxidación
Pérdida Máxima en Watt/kg, depende de orientación del grano.
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Acero Silicoso Grano Orientado Propiedades del Material
Notes: Esto es todo gracias al silicio
Como tiene alta resistividad disminuye las corrientes parasitarisas
Como reduce las perdias, esto ayuda a que sea requerido porque de este modo se reducen los tamaños en los equipos
Y como tiene baja oxidacion tambien le aumenta la vida util a estos

## Slide 5
Preparacion Materias Primas:
Extracción del Mineral
Tratamiento del Carbon Mineralizado
Reducción del material:
Altos hornos => Arrabio
- Refinación:
Aceria => Inyección de Oxigeno
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Acero Silicoso Grano Orientado Proceso de Producción
Notes: En la aceria se elimina el azufre del acero, este es retenido en la escoria
Convertidores de oxigeno
En esta fase se refina el arrabio inyectando oxígeno de alta pureza, se ajusta el contenido de carbono y se agregan ferroaleaciones que aportan las características básicas de cada tipo de acero.
Despues viene la etapa de laminación, la cual es primero en planchones
y luego viene laminacion en frio, este es un proceso mas mecánico, por lo queno se usa en planchas de mas de 4mm de espesor

## Slide 6
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Acero Silicoso Grano Orientado Proceso de Producción

## Slide 7
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Acero Silicoso Grano Orientado Proceso de Producción

## Slide 8: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Página <number>
Características Mecánicas
Características Eléctricas &
Aspectos Adicionales
Conjunto de características definidas bajo estricto cumplimiento de diversas especificaciones técnicas: ISO/IEC (internacional), AISI (Usa), JIS (Japón), BS (Inglaterra), DIN (Alemania), entre las principales.
Productos Directos
Clasificación según Características
Taller de Diseño en Potencia I
Notes: <number>

## Slide 9: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
  Forma y Tamaño
    Rectangular Simple
    Rectangular con Orificios
    A medida, Tamaño & Forma
    Combinaciones con orificios y dimensionado
  Espesor por Lámina [mm]
  Densidad [g/cm3]
Características Mecánicas
Productos Directos
Clasificación según Características
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 10: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Características Mecánicas
Productos Directos
Clasificación según Características
  Elongación [%]
  Dureza [Rockwell B]
  Punto de Deformación Plástica [N/mm2]
  Resistencia a la Tracción [N/mm2]
  Tolerancias [mm]
  Etc.
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 11: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Características Mecánicas
Productos Directos
Clasificación según Características
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 12: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Características Mecánicas
Productos Directos
Clasificación según Características
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 13: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Características Eléctricas & Aspectos Adicionales
Productos Directos
Clasificación según Características
Pérdidas en el Núcleo, [W/lb] o [W/Kg]
  Por uniformidad en la especificación, producción y compra venta, el acero eléctrico es primariamente identificado por sus pérdidas en el núcleo.
  El American Iron and Steel Institute (AISI) asignó como nomenclatura, ahora internacionalmente aceptada, la M – x, donde M refiere a “magnético” y x indica numéricamente el grado de pérdidas; mientras menor sea el número, menores las pérdidas.
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 14: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Características Eléctricas & Aspectos Adicionales
Productos Directos
Clasificación según Características
Pérdidas en el Núcleo, [W/lb] o [W/Kg]
  Dependen de la magnitud y frecuencia del campo magnético, y agrupan:
    Pérdidas por Histéresis
    Pérdidas de Foucault o por corrientes parásitas
    Pérdidas por Conducción, (resistencia interlaminar)
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 15: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Características Eléctricas & Aspectos Adicionales
Productos Directos
Clasificación según Características
Pérdidas en el Núcleo, [W/lb] o [W/Kg]
  Dependen de la magnitud y frecuencia del campo magnético, y agrupan:
    Pérdidas por Histéresis
    Pérdidas de Foucault o por corrientes parásitas
    Pérdidas por Conducción, (resistencia interlaminar)
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 16: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Características Eléctricas & Aspectos Adicionales
Productos Directos
Clasificación según Características
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 17: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Características Eléctricas & Aspectos Adicionales
Productos Directos
Clasificación según Características
Aislación de la Superficie, Recubrimiento
  Se agrega pues permite:
    Disminuir corrientes parásitas
    Aumentar resistencia interlaminar
    Aumentar resistencia al calor
    Aumentar resistencia a la corrosión
    Mejorar “Punchability” (menos nudos y más vida útil para el material)
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 18: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Características Eléctricas & Aspectos Adicionales
Productos Directos
Clasificación según Características
Curvas Típicas de Diseño
  El diseño de equipos de potencia que utilicen este material requiere información acerca del comportamiento electromagnético en diversas situaciones de operación.
  Los fabricantes detallan diferentes curvas como resultado de las pruebas sobre los materiales producidos.
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 19: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Características Eléctricas & Aspectos Adicionales
Productos Directos
Clasificación según Características
Curvas Típicas de Diseño
  Las principales curvas son: (con ancho, densidad de material y frecuencia eléctrica fijas; las unidades varían de acuerdo a las convenciones locales)
    Peak de Inducción v/s Potencia de excitación (RMS), B[T] v/s [VA/Kg].
    Pérdidas de Potencia v/s Peak de Inducción (P[Watt/Kg] v/s B [T])
    Magnetización (B[T] v/s H[A/m]), detallando permeabilidad y ciclo de histéresis.
    A veces se detallan curvas para frecuencias más altas, pero esto es menos común.
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 20: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Ejemplo: Acero Unisil 27H074 AISI M4
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Potencia de Excitación v/s Peak de Inducción
Pérdidas en el Núcleo v/s Peak de Inducción
Notes: <number>

## Slide 21: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Ejemplo: Acero Unisil 27H074 AISI M4
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Peak de Inducción v/s Peak de Intensidad de Campo Magnético
Notes: <number>

## Slide 22: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Ejemplo: AISI M4, M5 y M6
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Peak de Inducción v/s Peak de Intensidad de Campo Magnético
Pérdidas en el Núcleo v/s Peak de Inducción
Notes: <number>

## Slide 23: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
Ejemplo: JIS 20JNHF1300; caso de curvas en frecuencia.
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Peak de Inducción v/s Pérdidas en el Núcleo para diferentes
frecuencias eléctricas de operación
Notes: <number>

## Slide 24: Acero Silicoso Grano Orientado Productos Directos & Aplicaciones Típicas
A frecuencia utilitaria o mayores, manteniendo la dirección del campo magnético fija y variando únicamente el sentido se recomienda utilizar el material.
Transformadores
  De Distribución
  De Poder
  De Audio
  Amplificadores Magnéticos
Reguladores de Voltaje
Televisores y Otros Electrodomésticos
Aplicaciones Típicas
Máquinas Estáticas
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 25: Acero Silicoso Grano Orientado Proceso de Ventas
Proceso de Ventas
Proveedores y Despacho
Principales Proveedores
Despacho
  Formas de Empaque y Transporte & Dimensiones
  Precios y Mercado Nacional
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 26: Acero Silicoso Grano Orientado Proceso de Ventas
Nacional
No existen
Referencias
Luis Cárdenas Castillo Investigación, Desarrollo y Asistencia a Clientes Cía. Siderúrgica Huachipato S.A.
C.A.P. S.A.
Principales Proveedores
Proceso de Ventas
Proveedores & Despacho
  Internacional
  JFE Steel Corporation (Japón)
  ThyssenKrupp Steel (Alemania, sedes en otros países de Europa)
  AK Steel (USA)
  Existen proveedores menores en Brasil y Argentina, en Latinoamérica.
Taller de Diseño en Potencia I
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 27: Acero Silicoso Grano Orientado Proceso de Ventas
  Empaque & Transporte
    Rollos Laminados
Despacho
Proceso de Ventas
Proveedores & Despacho
Página <number>
Taller de Diseño en Potencia I
Notes: <number>

## Slide 28: Acero Silicoso Grano Orientado Proceso de Ventas
  Empaque & Transporte
    Laminado Plano
Despacho
Taller de Diseño en Potencia I
Proceso de Ventas
Proveedores & Despacho
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 29: Acero Silicoso Grano Orientado Proceso de Ventas
  Dimensiones
    Espesor no superior a 0.025‘‘ o 64[mm], pues en AC las pérdidas por Foucault crecen aprox. con el cuadrado del espesor (en gral. no superan la mitad de este valor)
    Diámetro Interior : 508 [mm]
    Diámetro Exterior : 880 – 1380[mm]
    Ancho : 100 – 1000 [mm]
    Ancho protecciones : > 6[mm]
Despacho
Taller de Diseño en Potencia I
Proceso de Ventas
Proveedores & Despacho
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 30: Acero Silicoso Grano Orientado Proceso de Ventas
  Precio : 4,500 – 5,500 [USD/ton] (según estadísticas empresas internas, Rhona, Tusan)
  Resumen Importaciones Chile (datos según Aduana, datos CIF*)
    2009 a la fecha : 6,972,244 USD
    2008 : 9,323,345 USD
    2007 : 9,424,673 USD
  Comparación Grandes Empresas nivel mundial
    ThyssenKrupp Steel Sales: 10,747,000,000 [Eur] = 15,045,800,000 [USD]
  *CIF: Costo lugar de orígen +Seguro + Traslado al Destino
Precios & Mercado Nacional
Taller de Diseño en Potencia I
Proceso de Ventas
Proveedores & Despacho
Página <number>
Notes: <number>

## Slide 31
Page <number>
Chile representa menos del 0.06% de las ventas de ThyssenKrupp Steel.
Taller de Diseño en Potencia I
Notes: <number>

## Slide 32
Page <number>
Software and Tools for Microsoft PowerPoint.
The website with innovative solutions.
Save time and money by automating your presentations.
Ingeniería Civil Eléctrica
U. De Chile
Taller de Diseño en Potencia I
Presentación preparada por,
Felipe Larraín
Paula Maldonado
Santiago,
Septiembre 2009
Notes: <number>