## Slide 1
Integrantes:
Álvaro Seisdedos
Eduardo Zamora

## Slide 2: Temas
Porcelana Eléctrica
Proceso de Producción
Diseño y Normas
Tipos de Aisladores
Ventas y catálogos

## Slide 3: Cerámica
Conjunto de materiales inorgánicos no metálicos que se forman por acción del calor.
Diferentes características según temperatura de cocción, presión de moldeo y granulometría de la mezcla.
Clasificación | Absorción de agua | Temperatura de cocción
Porcelana | 0% | > 1200°C
Gres Cerámico | 0.5% - 3.0% | 1050°C - 1200°C
Semi Gres Cerámico | 3.0% - 6.0% | 1050°C - 1200°C
Loza Porosa | > 6.0% | 890°C - 1050°C

## Slide 4: Cerámica
Conjunto de materiales inorgánicos no metálicos que se forman por acción del calor.
Diferentes características según temperatura de cocción, presión de moldeo y granulometría de la mezcla.
Clasificación | Absorción de agua | Temperatura de cocción
Porcelana | 0% | > 1200°C
Gres Cerámico | 0.5% - 3.0% | 1050°C - 1200°C
Semi Gres Cerámico | 3.0% - 6.0% | 1050°C - 1200°C
Loza Porosa | > 6.0% | 890°C - 1050°C

## Slide 5: Composición
Feldespatos
Cuarzos
Caolín

## Slide 6: Composición
Elevada rigidez dieléctrica
Elevada resistencia mecánica
Elevada resistencia al calor
Aislantes Eléctricos | 
Caolín | 38%
Feldespato | 35%
Cuarzo | 25%
Otros | 2%

## Slide 7: Propiedades
Bajo coeficiente de dilatación térmica.
Soporta altas temperaturas (hasta 1000°C).
Gran resistencia a la compresión y flexión.
Buena resistencia a la tracción y torsión.
Material frágil.
Soporta acción de corrosivos.
Buenas propiedades eléctricas: tangente de pérdidas, constante dieléctrica, rigidez dieléctrica.

## Slide 8: Propiedades
Propiedad (A 20°C, 50 - 60 Hz) | Porcelana Silicosa | Porcelana Alumínica | Vidrio Endurecido
Permitividad relativa | 5.0 – 6.5 | 6.0 – 7.5 | 7.3 – 7.5
Tangente de pérdidas | 0.010 – 0.025 | 0.012 – 0.030 | 0.015 – 0.060
Rigidez dieléctrica [kV/mm] | 10.0 – 20.0 | 10.0 – 20.0 | > 25.0
Resistencia a perforación por impulso (0.2 μs) [kV/mm] | 40.0 – 50.0 | 40.0 – 50.0 | 170.0 – 220.0
Resistividad volumétrica [ m] | 10^13 | 10^12 | 10^12
Fuente: tabla 2.3, Insulators for high Voltages, J.S.T Looms, British Library Cataloguing. ISBN 0 86341 116 9

## Slide 9: Requerimientos
Ensayo dieléctrico. Tensión de contorneo (en aire) y tensión de perforación (en aceite).
Ciclo térmico. Resistencia a choque térmico, se observan grietas.
Ensayo de carga mecánica. Se somete a tracción midiendo carga que soporta.
Baja porosidad. Se sumerge aislador en solución a presión.

## Slide 10: Proceso Productivo
Recepción
Beneficio
Mezcla
Filtración
Bizcocho
Secado
Acabado
Colado
Barnizado
Cocción
Terminado
Cocción
Materia Prima
Moldes de Yeso
Pigmento
Producto terminado

## Slide 11: Proceso Productivo
Recepción: Se recibe y almacena
la materia prima.
Beneficio: Se prepara la materia
prima para su utilización.
Mezcla: Se usa agua, formando
una pasta.

## Slide 12: Proceso Productivo
Colado: Se retira líquido excedente
y consolida la masa.
Acabado: Se da forma a la pieza y
se afinan detalles.
Secado: Mediante hornos de túnel,
por convección.
Bizcocho: Secado adicional, a menor
temperatura que la cocción.

## Slide 13: Proceso Productivo
Barnizado: Generalmente por rociado.
Cocción: Consolidación térmica del
material, a 2/3 del punto de fusión.
Terminado: En algunos casos, se
finaliza con decoraciones.
Ensayos eléctricos y mecánicos.

## Slide 14: Diseño de aisladores
Separación de aire entre el conductor y masa
Línea de fuga de los aislantes
Separación de aire entre conductor y cable de guardia
Separación de aire entre conductores

## Slide 15: Normas y Ensayos
Conocimientos insuficientes para calcular la tensión de la descarga (es muy difícil modelar)
Se recurren a ensayos y a fórmulas obtenidas a partir de los ensayos
Se simula las solicitaciones eléctricas y climáticas
Normas: ANSI (American National Standards Institute), IEC (Comisión Electrotécnica internacional)

## Slide 16: Ejemplos de ensayos (pin)
Prueba de voltaje de contorneo a frecuencia industrial en seco.
Prueba de voltaje de contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia.
Prueba de voltaje crítico tipo impulso positivo y negativo.
Prueba de radiointerferencia.
Prueba de resistencia a la flexión.
Prueba de choque térmico.

## Slide 17: Ejemplos de ensayos (pin)
Prueba de absorción de humedad.
Prueba de inflamabilidad.
Prueba de envejecimiento acelerado
Prueba de tracking y erosión.
Prueba de contaminación artificial.

## Slide 18: Tipos de Aisladores
Aisladores de suspensión: Se usan como aislamiento flexible de barras y buses en subestaciones. Se conectan formando cadenas.
Aisladores de soporte

## Slide 19
Aisladores de montaje rígido (pin): soportan cables
Aisladores de suspensión de núcleo macizo
Aislador soporte cilíndrico de núcleo macizo

## Slide 20
Descargador de Sobretensiones
Aisladores pasantes de transformadores (bushing)

## Slide 21
Aislador tipo rienda: aislación de anclaje
Aisladores de roldana
Aisladores soporte de línea tipo poste

## Slide 22: Productos Comerciales
Suspensión (disco)
Carrete (roldana)
Tensor
Espiga
Soporte pedestal
Poste
Soporte
Pin Post
http://www.porcelain-insulators.cl/catalogo.htm
Aisladores tipo:
suspensión
carrete
espiga (BT, MT)
espiga (AT)
pin post
soporte

## Slide 23: Datasheet

## Slide 24: Proveedores
Industria de aisladores Casa Blanca S.A.
www.porcelain-insulators.cl/
Kersting, iluminación y Energía.
www.kersting.cl/
Global soluciones. Empresa Comercializadora de equipos eléctricos.
www.globalsoluciones.cl/