## Slide 1: Definiciones y conceptos básicos
Geología Económica:
Guarda relación con el estudio de los depósitos minerales, los cuales son de importancia económica para la humanidad. Analiza materiales y cuerpos geológicos que puedan ser utilizados de forma rentable. Incluyen depósitos metálicos, no metálicos, combustibles, agua, etc.

## Slide 2
Diferencias entre:
Ocurrencia mineral:
Concentración anómala de mineral considerado valiosa o de interés científico o técnico.
Depósito mineral:
Concentración anómala de mineral con un volumen y ley suficientes para que en condiciones favorables pueda ser considerado potencialmente económico.
Yacimiento mineral:
Depósito mineral estudiado y al que se le ha probado rentabilidad.

## Slide 3
Mineral de mena:
Minerales que pueden ser extraídos de una roca con beneficio económico. Este puede ser un agregado mineral sólido, natural, utilizable, ya sea tal como se extrae o del cual uno más componentes se pueden recuperar económicamente.
Mineral de alteración:
Mineral que se produce debido a cambios ambientales, químicos y de temperatura, en la presencia de agua caliente, vapor o gas. Estos minerales se forman a través de la transformación de fases minerales, crecimiento de nuevos minerales, disolución de minerales y/o precipitación, y reacciones de intercambio iónico entre los minerales constituyentes de una roca y el fluido caliente que circuló por la misma. Para ello debe existir una combinación de factores como la Tº, composición del fluido, permeabilidad, t de interacción agua/roca, composición de la roca caja y presión.
Ganga:
Mineral que acompaña al mineral de mena y que no posee valor económico.

## Slide 4
Fluido Hidrotermal:
Fluidos calientes, generalmente dominados por agua, a veces ácidos, los cuales pueden transportar metales y otros compuestos en solución al lugar de depositación o producir alteración de la roca de caja.
Alteración hidrotermal:
Un cambio de la mineralogía de la roca huésped como una reacción química con soluciones hidrotermales. Por Ej., minerales máficos como hornblenda o biotita pueden alterarse a clorita y los feldespatos alterarse a arcilla por efecto de la circulación de fluidos calientes por las fracturas de las rocas.
Zona de alteración hidrotermal:
Una zona con rocas que han sido alteradas a un grupo específico de minerales secundarios o de alteración, por efecto de la circulación de fluidos calientes, usualmente alrededor del perímetro de un depósito mineral.

## Slide 5
Veta:
Depósito tabular generalmente formado por depositación de minerales mena y ganga en espacios abiertos en una falla o fractura, o también por reemplazo. Corresponde a una mineralización controlada estructuralmente.
Ley:
La concentración de cada metal de mena en una muestra de roca, usualmente expresado en porcentaje en peso (Ej. 1,2% Cu). Si las concentraciones son muy bajas, como las de Au, Ag, Pt y otros, la concentración puede expresarse como gramos por tonelada (g/t).
Ley de corte (cut-off grade):
Es la ley más baja, definida arbitrariamente (en términos económicos), con la cual puede explotarse un yacimiento mineral y generalmente define el límite del mismo.
Estéril:
Término minero utilizado para referirse a la roca que no constituye mena explotable, en oposición a rocas mineralizadas.

## Slide 6
Tipos de mineralización:
Mineralización hipógena:
Se produce por procesos internos de la Tierra
Mineralización exógena:
Se produce por procesos exógenos sobre cuerpos mineralizados, como la meteorización, oxidación, etc.

## Slide 7
Mineralización epigenética:
Mineralización introducida con posterioridad a la formación de la roca de caja o huésped.
Mineralización singenética:
Mineralización se forma en conjunto a la formación de la roca de caja.

## Slide 8: Tipos de yacimientos
Pórfidos Cupríferos: Chuquicamata, El Teniente,
Estratoligados Mantos Blancos, El soldado, Cerro Negro
Epitermales El indio, La Coipa, Pascua-Lama
Skarn San Antonio, Cabildo, La campana
Sedimentarios
Volcano-Exhalativos Kuroku
Metamórficos

## Slide 9: Modelo de alteración y mineralización de Lowell y Guilbert, 1970

## Slide 10: Procesos Supérgenos

## Slide 11: Minerales oxidados Antlerita Cu3SO4(OH)4
Sistema Cristalográfico Ortorrómbico 2/m2/m2/m
Color Verde esmeralda, verde negrusco
Raya Verde pálido
Habito Agregados paralelos, reniforme, macizo
Dureza 3,5 - 4
Brillo Vítreo
Tenacidad Frágil
Forma Cristales tabulares o prismáticos delgados, estriados verticalmente
Clivaje Perfecta {010} }
Peso especifico 3,9
Características diagnosticas Color verde y clivaje. Se disuelve en HCl sin efervecer. Asociada a Atacamita y Brocantita

## Slide 12: Minerales oxidados Atacamita Cu2Cl(OH)3
Sistema Cristalográfico Ortorrómbico 2/m2/m2/m
Color Verde
Raya Verde
Habito Agregados Cristalinos, fibroso, granular, radial
Dureza 3 – 3,5
Brillo Adamantino, vítreo
Tenacidad Frágil
Forma Cristales prismáticos delgados con estriaciones verticales
Clivaje Perfecta {001} {010}
Peso especifico 3,75 – 3,77
Características diagnosticas Color verde, habito granular. No efervece

## Slide 13: Minerales oxidados Brocantita Cu4SO4(OH)6
Sistema Cristalográfico Ortorrómbico 2/m
Color Verde, verde esmeralda, negro
Raya Verde pálido
Habito Acicular, prismático, drusas
Dureza 3,5 - 4
Brillo Vítreo, perloso
Tenacidad Frágil
Forma Cristales acicular, prismáticos
Clivaje Perfecta {010}
Peso especifico 3.97
Características diagnosticas

## Slide 14: Minerales oxidados Crisocola Cu4H4Si4O10(OH)8
Sistema Cristalográfico No tiene, amorfo
Color Verde, Verde a azul verdoso. Pardo a negro (impuro)
Raya Blanca a Verde pálido
Habito Masiva, compacta, terrosa
Dureza 2 - 4
Brillo Vítreo, terroso
Tenacidad Frágil
Forma Amorfa o parcialmente cristalino
Clivaje
Peso especifico 2,0 – 2,4
Características diagnosticas Color, fractura concoidea, se pega en la lengua

## Slide 15: Minerales oxidados Chalcantita CuSO4 - 5H2O
Sistema Cristalográfico Triclínico
Color Verde, Azul claro a oscuro
Raya Azul claro a incoloro
Habito Prismáticos, tabulares, agregados
Dureza 2.5
Brillo Vítreo
Tenacidad Frágil
Forma
Clivaje Malo
Peso especifico 2,2 – 2,3
Características diagnosticas Color, habito, gusto, soluble en agua

## Slide 16: Minerales oxidados Malaquita Cu2(CO3)(OH)2
Sistema Cristalográfico monoclínico; 2/m.
Color Verde claro a oscuro
Raya Azul
Habito Espadas irregulares, radiales, botroidales, nodulares y masiva
Dureza 3.5 - 4
Brillo Vitreo
Tenacidad Frágil
Forma
Clivaje Buena, en una dirección y mala en la otra
Peso especifico 3,7 o más
Características diagnosticas Color, habito y asociación

## Slide 17: Minerales oxidados Azurita Cu3(CO3)2(OH)2
Sistema Cristalográfico monoclinico; 2/m.
Color Azul profundo a pálido
Raya Verde
Habito Botroidal, estalactítico, globular. Cristales aciculares a fibrosos
Dureza 3.5 - 4
Brillo Sedoso
Tenacidad Frágil
Forma
Clivaje Buena, en una dirección
Peso especifico 3,9 o más
Características diagnosticas Efervece en ácido, asociada a azurita, color

## Slide 18: Minerales oxidados Turqueza CuAl6(PO4)4(OH)8*5(H2O)
Sistema Cristalográfico Triclínico
Color Turqueza con tonalidades de azul
Raya Blanca con tintes verdes
Habito Masiva, criptocristalina, nodular.
Dureza 5 - 6
Brillo Ceroso
Tenacidad Frágil
Forma
Clivaje Perfecta en dos direcciones pero casi no se ve
Peso especifico 2.6 o más
Características diagnosticas Habito, brillo, color y asociación (pirita, arcillas, limo)

## Slide 19: Minerales Sulfurados Calcopirita CuFeS2
Sistema Cristalográfico Tetragonal
Color Amarillo Latón
Raya negra verdosa
Habito Cristales tetrahedricos ,agregados granulares, masivo
Dureza 3.5-4
Brillo Metálico
Tenacidad Frágil
Forma
Clivaje malo
Peso especifico 3.5
Características diagnosticas Color, forma, más blanda que la pirita

## Slide 20: Minerales Sulfurados Bornita Cu5FeS4
Sistema Cristalográfico Tetragonal
Color Bronce pardo cubierta por patinas púrpuras. Negro terroso. Púrpura (pecho de paloma)
Raya Negro Grisácea
Habito cristales tetragonal y masivos, cristales pseudocúbicos
Dureza 3
Brillo Metálico
Tenacidad Frágil
Clivaje raramente observado
Peso especifico 5
Características diagnosticas Color

## Slide 21: Minerales Sulfurados Calcosina Cu2S
Sistema Cristalográfico Ortorrómbico 2/m2/m2/m
Color Gris plomo brillante a negro mate
Raya Negra grisácea
Habito Masas granulares y en forma masiva
Dureza 2.5-3
Brillo metálico mate
Tenacidad Séctil
Forma
Clivaje
Peso especifico 5.5
Características diagnosticas Sectil, color, brillo

## Slide 22: Minerales Sulfurados Covelina CuS
Sistema Cristalográfico Hexagonal 6/m2/m2/m
Color Azul índigo
Raya gris ploma-negra
Habito Cxs hexagonales tabulares. Masiva como revestimiento
Dureza 1.5-2
Brillo resinoso a terroso- metálico
Tenacidad fragil
Forma
Clivaje perfecto
Peso especifico 4.6
Características diagnosticas Séctil, color, brillo

## Slide 23: Minerales Sulfurados Pirita FeS2
Sistema Cristalográfico Cúbico 4m3
Color Amarillo Latón pálido
Raya pardo negra a verdosa
Habito Cristalina en cubos con estrías
Dureza 6-6.5
Brillo Metálico
Tenacidad frágil
Forma Piritohedro
Clivaje perfecto
Peso especifico 5.0
Características diagnosticas Hábito, tenacidad, frágil, color

## Slide 24: Minerales Sulfurados Arsenopirita FeAsS
Sistema Cristalográfico monoclínico 2/m
Color Blanco de plata Grisáceo
Raya Negra
Habito cx prismáticos o en agregados columnares y masas granulares
Dureza 5.5-6
Brillo Metálico
Tenacidad frágil
Forma Piritohedro
Clivaje Débil
Peso especifico 6.0
Características diagnosticas Hábito, frágil, color