## Slide 1
RESISTENCIA DE MATERIALES
APLICADA AL DISEÑO

## Slide 2
Ecuación General de Diseño
S


n
Coeficiente de Seguridad
Coeficiente de la “Ignorancia”
Cubre aspectos no cuantificables mediante modelos
Factor de seguridad: n = n1 · ns
n1 = Fu/Fp ns = S/p
Fu: carga máxima S : Resistencia
Fp: carga admisible p: Esfuerzo admisible

## Slide 3
CRITERIOS DE FALLA DE LOS MATERAILES (Carga estática)
Teoría Esfuerzo Normal Máximo:
1> 2> 3
Fluencia:  1 = Syt  3 =-Syc
Ruptura:  1 = Sut  3 =-Suc
Teoría Esfuerzo Cortante Máximo:
max = Ssy/2 1 - 2 = Ssy
Ssy = 0.5 · Sy

## Slide 4
Teoría de la Energía de Distorsión
Esfuerzo triaxial:
Sy2 = (1- 2)2+ (2- 3)2+ (3- 1)2
Esfuerzo Biaxial:
Sy2 = A2- AB+ B2
Teoría Coulomb-Mohr (Materiales Frágiles)
1 - 3 =1
Sut Suc

## Slide 5
Concentración de Tensiones
0
0
max
2b
2a
max
=
0
(1+2b/a)
Cuando a=b:
max
=
30

## Slide 6
DISEÑO A FATIGA
Límite de Indurancia de los Materiales
Aceros y Hierro forjados:
S`e = 0.5 · Sut
Sut < 1400 MPa
Aceros y Hierro fundidos:
S`e = 0.45 · Sut
Sut < 600 MPa
S`e = 700 MPa
Sut >1400 MPa
S`e = 275 MPa
Sut >600 MPa

## Slide 7
Límite de Indurancia de los Elementos de Máquinas
Se = ka·kb·kc·kd·ke·kf · S`e
Ka: Terminación superficial
kb: Tamaño
kc: Confiabilidad
kd: Temperatura
ke: Concentración de esfuerzos
kf : Efectos varios

## Slide 8
Factor de Terminación Superficial ka
Rangos de rugosidad (terminación superficial) por tipo
de proceso de manufactura
Factores experimentales en función de la rugosidad
y de la resistencia a la tracción del material para cada
tipo de proceso de manufactura

## Slide 9
Factor de Tamaño kb
Flexión y torsión secciones circulares:
Kb en función del diámetro d
Flexión y torsión secciones no circulares:
Sección rectangular (en función de a,b)
Sección canal (en función de a,b,t,x)
Sección doble T (en función de a,b,t,x)

## Slide 10
Factor de Confiabilidad kc
kc = 1 - 0.08 zr
-(s - )
s2 + 2
Zr =
s : media de las resistencias
 : media de los esfuerzos
s : desviación estándar de las resistencias
 : desviación estándar de las resistencias

## Slide 12
Factor de Temperatura kd
kd =
1.0 T< 840º C
1-5.8·10-3·(T-450) 450ºC < T < 550ºC

## Slide 13
Factor de Concentración de Esfuerzos ke
ke =
1
Kf
Kf =
Límite indurancia sin entalle
Límite indurancia sin entalle
q =
Kf -1
Kt -1
q : sensibilidad al entalle
Kt : factor teórico de concentración de esfuerzos

## Slide 14
Esfuerzos fluctuantes
max
min
m
a
r
min= 0
m= 0

## Slide 15
Diagrama S-N
Vida Finita
Vida Infinita
Ciclos Bajos
Ciclos Altos
S
N
103
106

## Slide 16
Diagrama de Goodman
m

Su
Sy
Se
Se
Su
Sy
Esfuerzo Máx
Esfuerzo Mín
Esfuerzo Medio
Tracción
Compresión

## Slide 17
m

Su
Sy
Se
Se
Su
Sy
Esfuerzo Mín
Esfuerzo Medio
Esfuerzo Máx
max
r
mín
a
a
m

## Slide 18
Diagrama de Soderberg
Su
Sy
Sy
Su
a
Se
Goodman
Tracción
Compresión
m

## Slide 19
Su
Sy
Sy
Su
a
Se
m
Sy
a
m
a
m

## Slide 20
Teorías no Lineales
Sy
Su
Se
Goodman
Bagci
Gerber
Kececioglu

## Slide 21
Ejemplo
F
F
M
Tiempo
M máx = 480 N ·m
Acero UNS G10350 Trat. Térmico y estirado a 650ºC, acabado torno
Confiabilidad = 95%
Factor Conc esfuerzo = 1.6
nys = 1.3
nus = 1.1
nes = 1.8
n1 = 2
Sin considerar torsión
Sy = 427 Mpa
Su = 627 MPa
Sy (min)= Sy / nys = 427 / 1.3 = 328 Mpa
Su (min)= Su / nus = 627 / 1.1 = 570 MPa

## Slide 22
Verificación por carga estática:
S y (min) > (flexión) =
M · n1
I/c
M = 480
I / c = d 3 / 32
n1 = 2
d > 31 mm

## Slide 23
Verificación por Fatiga:
Se = ka·kb·kc·ke·S`e
Terminación superficial: k a = 0.74
Tamaño: k b = 1.189 · d -0.097 0.8
Confiabilidad (95%): k c = 0.868
Concentración de Esfuerzos q = 0.84 (r = 3 mm; Su = 627 Mpa)
Kf = 1+(Kt-1)=1+(1.6-1)=1.5
ke = 1 / Kf = 0.665
Límite Indurancia: S`e = 0.55 Su = 313.5 MPa
Se = 0.74·0.8·0.868·0.665·313.5 = 107.4 MPa
Se (min) = Se / nes= 107.4 / 1.8 = 59.7 MPa

## Slide 24
a = m =
32 · (Mmax/2) · n1
 d3
a = m =
32 · (480/2) · 2
 d 3
=
4890
d 3
a / m = 1
Sy
Su
a
570
59.7
a=54
m=54
a / m = 1
d
=

4890
54 · 10 -3
3
= 44.9 mm

## Slide 25
Fatiga en Torsión
Ssy = 0.577 · Sy
Sse = 0.5 · Se (Teoría esfuerzo cortante máximo)
Sse = 0.577 · Se (Teoría energía de distorsión)
Ssy
Ssu
Sse
45º
a
m

## Slide 26
Cargas combinadas
m=  1m2 - 1m 2m + 2m2
a=  1a2 - 1a 2a + 2a2
Esfuerzos Von Misses:
Estado de Esfuerzos Biaxial:
m=  xm2 - xm ym + ym2 + 3 xym2
a=  xa2 - xa ya + ya2 + 3 xya2