## Slide 1
Profesor Auxiliar: Julio Díaz M.
Semestre Primavera 2009

## Slide 2
Se efectuará un análisis de los procesos pirometalúrgicos establecidos y su orientación futura cubriéndose aspectos de: secado, tostación de concentrados, fusión a mata, conversión de matas, refinación a fuego de cobre, limpieza de escorias y tratamiento de gases.
El análisis involucra tanto los aspectos teóricos como los conceptuales de la tecnología empleada.

## Slide 3
Descripción General del Proceso
Secado
Tostación de Concentrados
Fusión a Mata
Conversión de Matas
Refinación a Fuego de Cobre
Limpieza de Escorias
Tratamiento de Gases
Temas Relacionados

## Slide 4
Introducción
Diagrama general del proceso
Conceptos Fisicoquímicos

## Slide 6
Vía Hidrometalúrgica
- Minerales Oxidados
- Orden 20% Producción País
Vía Pirometalúrgica
- Concentrados de Cobre Sulfurados
- Orden 80% Producción País

## Slide 8
Altas tasas de reacción a alta temperatura.
Puede utilizarse una variación de temperatura para cambiar el equilibrio de una reacción.
Los sulfuros metálicos pueden utilizarse como combustible.
Los flujos involucrados tienen altas concentraciones de metal.
Muchos metales fundidos son inmiscibles con las escorias fundidas.
Los metales preciosos son solubles en el metal fundido.
Las presiones de vapor son por lo general elevadas a alta temperatura.
Invariablemente todos los procesos pirometalúrgicos originan subproductos gaseosos.
Las escorias metalúrgicas son relativamente estables en el ambiente natural.

## Slide 9
Inmiscibilidad: Se dice de cada uno de dos o más elementos o compuestos que no se mezclan entre sí.
Solubilidad: Es una medida de la capacidad de una determinada sustancia para disolver en un líquido. Puede expresarse en moles por litro, en gramos por litro, o en porcentaje de soluto; en algunas condiciones puede sobrepasarla, denominándose solución sobresaturada. La solubilidad de una sustancia depende de la naturaleza del disolvente y del soluto, así como de la temperatura y la presión del sistema.

## Slide 10
Presión de Vapor: La presión de vapor o más comúnmente presión de saturación es la presión a la que a cada temperatura las fases líquida y vapor se encuentran en equilibrio; su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan ambas. En la situación de equilibrio, las fases reciben la denominación de líquido saturado y vapor saturado. El factor más importante que determina el valor de la presión de saturación es la propia naturaleza del líquido, encontrándose que en general entre líquidos de naturaleza similar, la presión de vapor a una temperatura dada es tanto menor cuanto mayor es el peso molecular del líquido.
Escoria: Las escorias son un subproducto de la fundición de la mena para purificar los metales. Se pueden considerar como una mezcla de óxidos metálicos; sin embargo, pueden contener sulfuros de metal y átomos de metal en forma de elemento. Durante la fundición, cuando la mena está expuesta a altas temperaturas, sus impurezas se separan del metal fundido y se pueden retirar. La colección de compuestos que se retira es la escoria. La escoria tiene muchos usos comerciales y raramente se desecha. A menudo se vuelve a procesar para separar algún otro metal que contenga.

## Slide 11
Ley de los Gases Ideales:
Los gases ideales son gases hipotéticos, idealizados del comportamiento de los gases reales en condiciones corrientes. Así, los gases reales manifestarían un comportamiento muy parecido al ideal a altas temperaturas y bajas presiones. Debido a su estado idílico, también se les conoce como gases perfectos. Empíricamente, se pueden observar una serie de relaciones entre la temperatura T, la presión P y el volumen V de los gases ideales.

## Slide 12
Ecuación de estado:
P * V = n * R * T
Donde:
P indica la presión del gas.
V indica el volumen del gas.
n es el número de mol-gr del gas.
R la constante de los gases.
T la temperatura del gas en K.
Valores de R:
8,314472 J/K · mol
0,08205746 lt · atm/K · mol
8,2057459 x 10-5 m³ · atm/K · mol
8,314472 lt · kPa/K · mol
62,3637 lt · mmHg/K · mol
62,3637 lt · Torr/K · mol
83,14472 lt · mbar/K · mol
1,987 cal/K · mol
10,7316 ft³ · psi/°R · lbmol

## Slide 13
Entalpía de Reacción:
La entalpía (simbolizada generalmente como "H“) es una función de estado, que sólo depende de los estados inicial y final que se define como la suma de la energía interna de un sistema termodinámico y el producto de su volumen multiplicado por la presión. La entalpía se puede aplicar únicamente a cuerpos a presión constante.
Para una reacción exotérmica a presión constante, la variación de entalpía del sistema es igual a la energía liberada en la reacción, incluyendo la energía conservada por el sistema y la que se pierde a través de la expansión contra el entorno. Análogamente, para una reacción endotérmica, la variación de entalpía del sistema es igual a la energía absorbida durante la reacción, incluyendo la energía perdida por el sistema y la ganada a través de la expansión contra el entorno.

## Slide 14
La entalpía se define mediante la siguiente ecuación:
  H = U + PV
U es la energía interna.
P es la presión del sistema.
V es el volumen del sistema.
La entalpía total de un sistema no puede ser medida directamente; en cambio la variación de entalpía de un sistema sí que puede ser medida. La variación de entalpía se define mediante la siguiente ecuación:
  ΔH = H final – H inicial
ΔH es la variación de entalpía.
H final, es la entalpía final del sistema. En una reacción química, H final es la entalpía de los productos.
H inicial es la entalpía inicial del sistema. En una reacción química, H inicial es la entalpía de los reactivos.

## Slide 15
Hproductos < Hreactivos
H < 0
Hproductos > Hreactivos
H > 0

## Slide 16
La entalpía estándar de formación (Hf) es el cambio de calor producido cuando un mol de un compuesto se forma a partir de sus elementos puros en sus estados estándar, a la presión de 1 atmósfera.
Por definición, la entalpía de formación de un elemento puro en su estado estándar es cero.
La entalpía estándar de formación (Hf) de un compuesto es, entonces, igual a la entalpía estándar de reacción de la reacción en que se forma el compuesto.
C(grafito) + 2 H2(g) CH4(g)
Hºrxn = Hºf = -74.8 kJ/mol
Estado estándar para algunos elementos:
S(rómbico) Na(sólido) Br2(líquido) Cl2(gas)
N2(gas) Metal(sólido) (excepto mercurio que es líquido)
P4(sólido) I2(sólido) He(gas) H2(gas)

## Slide 18
La entalpía estándar de reacción (∆H0)rxn es la entalpía de una reacción a 25°C y 1 atm.
Para una reacción cualquiera:
aA + bB cC + dD
Hºrxn = [ c Hºf (C) + d Hºf (D) ] - [ a Hºf (A) + b Hºf (B) ]
Hºrxn = n Hºf (Productos) - m Hºf (Reactivos)
En que n y m son los coeficientes estequiométricos de productos y reactivos, respectivamente.

## Slide 19
aA + bB cC + dD
aA + bB cC + dD
Variación de la entalpía de reacción con la temperatura: Ley de Kirchoff
T1
T2
Hrxn T1
Hrxn T2
H1 = a Cp(A) (T2 – T1)
+ b Cp(B) (T2 – T1)
H2 = c Cp(C) (T1 – T2)
+ d Cp(D) (T1 – T2)
Hrxn T1 = H1 + Hrxn T2 + H2
Hrxn T2 = Hrxn T1 + Cp T
Cp = [ c Cp(C) + d Cp(D)] – [ a Cp(A) + b Cp(B) ]
T = T2 – T1

## Slide 20
Energía libre y Equilibrio Químico: En función a que el ΔG es una propiedad que permite predecir la dirección de un acontecimiento e, incluso, el estado de equilibrio del mismo, es posible encontrar relaciones que involucran sistemas en equilibrio.
Para un sistema general: aA(g) → bB(g); a y b coeficientes estequiométricos
Se puede escribir lo siguiente para cada estado: Gi = Gºi + nRT Ln Pi ; donde Pi es la presión parcial del gas i.
ΔG = GB - GA = GºB + bRT Ln PB - (GºA + aRT Ln PA)
reordenando, se tiene:
ΔG = ΔGº + RT Ln (PBb/PAa); donde ΔGº = GºB - GºA
tenemos:
ΔG = ΔGº + RT Ln Q; donde Q = PBb/Paa

## Slide 21
En el caso de reacciones en solución, se puede escribir:
Q = (CBb/CAa); donde CA y CB son las concentraciones de A y B respectivamente.
Como en un estado de equilibrio ΔG = 0, entonces podemos escribir:
ΔGº = - RT Ln KEq
donde:
KEq = Cb(Eq)/Ca(Eq), en que Cb(Eq) y Ca(Eq) son las concentraciones (o presiones en el caso de los gases) de equilibrio y ΔGº es el cambio de energía libre en condiciones estándar y KEq se conoce como constante de equilibrio.
Si ∆G < 0  reacción ocurre a la derecha (Greact > Gprod)
Si ∆G > 0  reacción ocurre a la izquierda (Greact < Gprod)
Si ∆G = 0  reacción en equilibrio

## Slide 22
Volumen Molar:
Experimentalmente, se ha podido comprobar que el volumen que ocupa un mol de cualquier gas ideal en condiciones normales (Presión = 1 atmósfera, Temperatura = 273,15 K = 0 ºC) es de 22,4 litros. Este valor se conoce como volumen molar normal de un gas.
Este valor del volumen molar corresponde a los llamados gases ideales o perfectos; los gases ordinarios no son perfectos (sus moléculas tienen un cierto volumen, aunque sea pequeño) y su volumen molar se aparta ligeramente de este valor. Así los volúmenes molares de algunos gases son:
Monóxido de carbono (CO) = 22,4 L.
Dióxido de azufre (SO2) = 21,9 L.
Dióxido de carbono (CO2) = 22,3 L.
Amoniaco (NH3) = 22,1 L.
El volumen molar de una sustancia es el volumen de un mol de ésta. La unidad del Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico por mol:
m3 · mol-1

## Slide 23
Condiciones normales de presión y temperatura:
Son términos que implican que la temperatura referenciada es de 0ºC (273,15 K) y la presión de 1 atm (definida como 101.325 Pa). A partir de 1982 la IUPAC recomendó emplear un valor para la presión estándar de 105 Pa (equivalentes a 1 bar).
El término "Condiciones Normales" se suele utilizar mucho para la medición de volúmenes de gases (siendo un mol de un gas medido en condiciones normales 22,4 Lt) y se usa en el campo de la Termodinámica. Sin embargo, en Termodinámica se usa de forma mucho más habitual otras condiciones de referencia que son más cómodas y fácilmente reproducibles, especialmente en el cálculo de entalpías y energías libres de reacción: las llamadas Condiciones Estándar.
Las condiciones estándar hacen referencia a una temperatura de 298 K (25 ºC) y a una presión de 1 atm (101.325 Pa).

## Slide 24
Profesor Auxiliar: Julio Díaz M.
Semestre Primavera 2009

## Slide 25
Datos estadísticos de fundiciones en Chile
Flowsheets de fundiciones chilenas
Balances de Masa
Balances de Energía
Ejemplos

## Slide 40
Ley de Conservación de la Materia
Ley de Conservación de la Energía

## Slide 41
Los balances de materiales pueden ser descritos en términos de:
Masa total
Moles totales
Masa de una especie en particular
Moles de una especie en particular
Masa de una especie atómica
Moles de especies atómicas
Para un proceso en estado – estable continuo la acumulación = 0
ENTRADA = SALIDA

## Slide 43
Balance de Masa Total:
mconc + mfund + mretornos + maire + moxigeno – mmata – mescoria – mpolvo – mgas = mescoria + mmata
A causa que el proceso no es continuo, no hay estado estacionario de entrada y salida de materiales y debe estar referido a la unidad de tiempo
mescoria , mmata : acumulación de escoria y mata en el Reactor
Balance de masa de Cobre:
mconc %Cuconc + mretornos %Curotornos – mmata %Cumata – mescoria %Cuesccoria – mpolvo %Cupolvo = mescoria %Cuescoria + mmata %Cumata

## Slide 44
Suposiciones y procedimiento:
La masa de polvos es conocida como un porcentaje de la alimentación.
La composición química de los productos es conocida.
La masa de la escoria y mata de cobre es calculada por la comparación del balance de fierro y cobre.
Masa de cobre se verifica por balance de sílice
Para saber la utilización de oxígeno, la masa de gases de salida se calcula basado en los balances de azufre y oxígeno.
La acumulación de mata de cobre y escoria es conocida.

## Slide 45
Balance de Cobre:
mconc %Cuconc + mretornos %Curotornos – mmata %Cumata – mescoria %Cuesccoria – mpolvo %Cupolvo = mescoria %Cuescoria + mmata %Cumata
Balance de Fierro:
mconc %Feconc + mretornos %Ferotornos – mmata %Femata – mescoria %Feesccoria – mpolvo %Fepolvo = mescoria %Feescoria + mmata %Femata
Con dos ecuaciones y dos incógnitas es posible resolver el sistema y obtener las masas buscadas.

## Slide 46
Un concentrado húmedo que contiene 8% H2O, 89,2% CuFeS2 y 2,8% SiO2, se funde en un horno de reverbero, obteniéndose un eje compuesto de Cu2S y FeS (42 % Cu) y una escoria con 65% FeO y 35% SiO2. El calor y oxígeno necesario para producir estos productos, es suministrado por un quemador.
Calcule:
Peso del metal blanco, de la escoria y fundente necesario.
Volumen de oxígeno requerido y de SO2 producido. (no considere nitrógeno).

## Slide 47
Promedio del valor de la capacidad calorífica en el rango de temperatura T1 – T2
El calor necesario para calentar una masa de mi de una especie i desde la temperatura T1 a T2
qi – calor, J.
mi – masa de la especie i, kg.
Cp(i) – promedio de la capacidad calorífica de la especie i, J Kg-1 K-1
Nota: Cp también se puede trabajar en unidades de capacidad calorífica molar, con unidades de J mol-1 K-1. En este último caso deberemos trabajar mi con unidades de mol

## Slide 48
Ejemplo:
Encuentre el calor necesario para calentar y fundir 1 kg. de cobre desde 500 K a 1500 K.
Hfusión = 13.14 kJ/mol Tfusión = 1357 K
Cp(Cu s) = 17.3 kJ/mol Cp(Cu l) = 45.2 J/mol
PMCu = 63.55 gr/mol
qCu = 1330 MJ

## Slide 49
Calor de Reacción:
3 FeS + 5 O2 = Fe3O4 + 3 SO2

## Slide 51
El balance de energía puede ser descrito en términos de:
Entalpía de todas las especies (fases) en la entrada y salida de materiales.
Cambios relativos de entalpía de todas las especies con su masa y temperatura.