## Slide 1
Profesor Auxiliar: Julio Díaz M.
Semestre Primavera 2009

## Slide 2
Proceso de Secado
Ejemplos

## Slide 3
Operación unitaria consistente en evaporar el agua u otro líquido contenido en el concentrado húmedo proveniente de la planta de concentración de minerales.
La humedad del concentrado es necesaria para el transporte desde la planta concentradora hasta la fundición, ya que de esta manera se evitan combustiones espontáneas del concentrado. Esta humedad oscila entre 8 y 10%.
Sin embargo, una vez en la fundición, es necesario extraer la humedad del concentrado. De no ser así, el agua contenida en el concentrado se evapora de manera prácticamente instantánea al inyectarse en el reactor, generando explosiones que ponen en peligro la operación, además de hacer más ineficiente el proceso de fusión desde el punto de vista energético.
Un secado total de un concentrado puede tener contenidos de agua tan bajos como 0,1 – 0,3% en peso de H2O, esto último se denomina “secado a muerte”.

## Slide 4
• Reducir los costos de transporte.
• Mejorar el carguío y la operación de los hornos de fusión/conversión de concentrados.
• Mejorar el balance térmico de la operación siguiente de
fusión/conversión.
Las razones por las cuales es necesario secar un concentrado son las siguientes:

## Slide 5
Existen varios tipos de operaciones de secado, que se diferencian entre sí por la metodología seguida en el procedimiento de secado; puede ser por eliminación de agua de una solución mediante el proceso de ebullición en ausencia de aire; también puede ser por eliminación de agua mediante adsorción de un sólido, y por reducción del contenido de líquido en un sólido, hasta un valor determinado mediante evaporación en presencia de un gas.
Las operaciones de secado pueden clasificarse ampliamente según que sean por lotes o continuas. Estos términos pueden aplicarse específicamente desde el punto de vista de la sustancia que está secando.

## Slide 6
Los secadores se clasifican según:
Formas de secado
    Transportador
    Tambor
    Flash
    Lecho Fluido
    Rotatorio
    Spray
    Bandeja
    Aspiración
El método de transmisión de calor a los sólidos húmedos
    Secadores directos.
    Secadores indirectos.
    Secadores diversos.
Las características de manejo y las propiedades físicas del material mojado
    Secadores discontinuos o por lote.
    Secadores continuos.
    Secadores para sólidos granulares o rígidos y pastas semisólidas.
    Secadores que pueden aceptar alimentaciones líquidas o suspensiones.

## Slide 7
Rotatorio
    Calor Directo
    Calor Indirecto
Tornillo sin fin
Lecho Fluidizado

## Slide 8
Un secador rotatorio esta formado por una carcasa cilíndrica giratoria horizontal o ligeramente inclinada hacia la salida y sostenidas por dos anillos de rodadura que funcionan sobre mecanismos de rodillos. La alimentación húmeda se introduce por un extremo del cilindro y el producto seco descarga por el otro lado. Cuando gira la carcasa, unas placas elevan los sólidos y los esparcen en el interior de la misma. Se usan generalmente para producción de alto tonelaje por su capacidad de manejar productos de considerable variación en tamaño y composición.

## Slide 9
Los Secadores Rotatorios son apropiados para el secado continuo de minerales en polvo en plantas de chancado, concentración y fundición.
Cada aplicación de secado es un caso particular y el dimensionamiento del secador se basa en la vasta experiencia en aplicaciones similares y en las pruebas de secado llevadas a cabo en el laboratorio.

## Slide 10
Secadores Rotatorios Directos
La transferencia de calor se logra por contacto directo entre los sólidos húmedos y los gases calientes. El líquido vaporizado se arrastra con el medio de desecación; es decir, con los gases calientes. Se utilizan con materiales que no son sensibles al calor ni que son afectados por el contacto directo con gases de combustión. Los materiales pueden ser secados en paralelo o en contracorriente del gas caliente. La transferencia de calor se efectúa predominantemente por convección.
Secadores Rotatorios Indirectos
El calor de desecación se transfiere al sólido húmedo a través de una pared de retención. El líquido vaporizado se separa independientemente del medio de calentamiento. La velocidad de desecación depende del contacto que se establezca entre el material mojado y las superficies calientes. Los secadores indirectos se llaman también secadores por conducción o de contacto.

## Slide 13
Los secadores rotatorios se dividen en dos tipos, conforme a las direcciones de la corriente de material a ser secado y de los gases de secado. La elección entre un secador rotatorio de co-corriente o uno de contra-corriente se efectúa de conformidad con las propiedades del material a ser secado:
- Grado de secado
- Calor específico
- Capacidad de evaporación de humedad
- Inflamabilidad
- Propiedades de sinterización

## Slide 14
Es un secador continuo de calentamiento indirecto, formado esencialmente por un transportador de tornillo sin fin horizontal (o un transportador de paleta) encerrado dentro de una carcasa cilíndrica encamisada.
La alimentación que entra por un extremo se transporta lentamente a través de la zona caliente y se descarga por el otro extremo.
El vapor generado se extrae a través de conducciones colocadas en la parte superior de la carcasa. Esta tiene de 8 a 65 cm. de diámetro hasta 7 m de largo; cuando se requiere más longitud se colocan varios transportadores, unos sobre otros formando una bancada.

## Slide 15
El secado se lleva a cabo mientras el material está en suspensión en un ambiente fluidizado.
La fluidización convierte un lecho de partículas sólidas en una masa suspendida y expandida que posee muchas de las propiedades de un líquido. Las velocidades ascendentes del gas varían entre 0,15 a 6 m/s

## Slide 16
Profesor Auxiliar: Julio Díaz M.
Semestre Primavera 2009

## Slide 17
Fusión de concentrados
Métodos de
fusión
Ejercicios

## Slide 18
Proceso cuyo objetivo es concentrar el cobre del concentrado formando una fase de sulfuros líquidos, llamada mata o eje, en lo posible conteniendo todo el cobre alimentado y otra fase oxidada líquida, llamada escoria en los posible exenta de cobre
Etapa de concentración a alta temperatura donde se rompe la especie mineralógica para liberar la especie metálica de interés
En la fusión, el concentrado de cobre es sometido a altas temperaturas para lograr el cambio de estado de sólido a líquido.
El proceso de fusión ocurre a temperatura del orden de 1200 ºC, ya sea por:
Calentamiento directo
Suspensión en una torre de reacción - Flash
Inyección en un baño líquido

## Slide 19
Concentrado + Fundentes + Energía Mata + Escoria + Gas

## Slide 20
Concentrado: Producto principal de la etapa de flotación. Los minerales más comunes encontrados en los concentrados de cobre son: Calcopirita (CuFeS2) y la Pirita (FeS2), aunque pueden estar presentes otros minerales como la Bornita (Cu5FeS4), Calcosina (Cu2S), Covelina (CuS) y Cuarzo (SiO2). Químicamente los concentrados fundidos, contienen 25 - 35% de Cu, 25 - 35% de Fe y 25 - 35% de azufre.
Fundente (SiO2): Reacciona con los óxidos de hierro formados durante la fusión (“colector de óxidos”) para formar una escoria que sea removida fácilmente. Forma una escoria inmiscible con la mata y tiene baja solubilidad en cobre.
Mata : Corresponde a la fase metálica y es en donde se concentra el cobre asociado principalmente a azufre. Está compuesta también por sulfuros de hierro. Es la fase más densa del material fundido y se encuentra en la parte baja del horno. La cantidad de cobre varía dependiendo del método de fusión (entre 50 y 75%).
Cu2S FeS Fe3O4 Au Ag Pt Sb Bi As Zn Pb

## Slide 21
Escoria: Es la parte menos densa del fundido, contiene principalmente óxidos de hierro, fundentes y cobre (pérdidas). Si el contenido de cobre es alto, ésta puede ser enviada a hornos destinados a la limpieza de escoria para recuperar el contenido de cobre que aún le queda.
FeO Fe3O4 SiO2 Al2O3 CaO MgO Cu2O Sb Bi As Zn Pb
Polvos: Los gases que salen de un horno de fusión, siempre contienen polvo, el que fluctúa entre un 3 y un 15% de la carga alimentada. El polvo consiste principalmente de pequeñas partículas de concentrado y pequeñas gotas de material semifundido que no alcanzaron a asentarse en el interior del horno siendo arrastradas por los gases. Los polvos contienen entre un 25 y 30% de cobre, por esta razón, generalmente son recirculados al horno para recuperar el cobre contenido en ellos.

## Slide 22
Reacciones de Oxidación

## Slide 23
Los procesos de fusión por oxidación de concentrados de cobre pueden considerarse químicamente como una progresiva oxidación del hierro y el azufre contenido en el concentrado.
La razón termodinámica fundamental que posibilita la producción de cobre metálico mediante esta secuencia de procesos oxidantes es la mayor afinidad del hierro por el oxígeno, relativa a la del cobre.
La reacción está fuertemente desplazada a la derecha, dada su alta constante de equilibrio. Esto indica que el hierro se oxida preferentemente al cobre y que al estar en contacto cobre oxidado líquido, con FeS, este último sulfidizará al óxido completamente.

## Slide 24
Fusión por calentamiento directo
Concentrado se funde por aplicación directa de calor
Cubilote
Horno Eléctrico
Horno Reverbero

## Slide 25
800 – 1000 t/d
Utiliza petróleo como fuente de calentamiento para fundir el concentrado
Baja eficiencia térmica (30-35%)
Gas efluente pobre en SO2 (0,5 – 2%), diluido principalmente en CO2 H2O y N2
Remoción de SO2 difícil y cara
Depositaciones de magnetita hacia el fondo (piso falso)
Ley de la mata 50% aprox.
Fusión por Calentamiento Directo
Horno Reverbero

## Slide 26
Fusión por Calentamiento Directo
Horno Reverbero

## Slide 27
Flash
Concentrado se suspende en un flujo de aire, fundiéndose y convirtiéndose en parte por reacción con el gas
2a) INCO
Horno de una cámara con quemadores de concentrado horizontales
Utiliza Oxigeno (95% O2)
Ley mata 50-55%
Volumen de gases de salida 175 Nm3/t carga
2% pérdidas de polvo
Escoria 0,7% Cu aprox.
15 – 20 t/h de carga
2000 – 2500 Nm3 O2/h
Gas de salida con 70 – 80% de SO2

## Slide 30
2b) Outokumpu
Horno compuesto de 3 cámaras: reacción, sedimentación y salida
Quemador de concentrado ubicado verticalmente
Utiliza aire precalentado y/o enriquecido de forma variable
Ley mata 50-65%
Volumen gases de salida 1100 Nm3/t carga
5-10% de pérdidas de polvo
Escoria con 1-2% Cu

## Slide 32
3. Fusión por Baño
Concentrado se funde agregando o inyectando en un baño fundido
Noranda
Proceso Vanyukov
Convertidor Teniente

## Slide 33
Reacciones Principales

## Slide 35
En un horno Flash se procesa un concentrado calcopirítico con oxígeno puro y sílice como fundente, alimentados a una temperatura de 25 ºC. La mata producida tiene una ley de 52 % Cu y está formada por FeS y Cu2S, la escoria compuesta por 70 % FeO y 30 % de SiO2, encontrándose ambos a 1227 ºC. Los gases de salida, principalmente SO2, salen a 1427 ºC. Se asume que las reacciones que ocurren son:
CuFeS2 + ½ O2 = ½ Cu2S + FeS + ½ SO2
FeS + 3/2 O2 = FeO + SO2
2 FeO + SiO2 = 2FeO*SiO2
Para la reacción (1) se conocen:
Componentes CuFeS2 O2 Cu2S FeS SO2
H298º (cal/mol) -75.016 0 -32.383 -37.590 -86.567
A su vez, el H298º de la reacción (2) es de –112,271 cal/mol de FeO y el de la reacción (3) de –8.200 cal/mol de SiO2.
El calor para calentar desde 25 a 1227 ºC el Cu2S, el FeS y la fayalita 2FeO*SiO2 son de 30.048, 35.330 y 77.430 cal/mol, respectivamente. El calor necesario para calentar el SO2 desde 25 a 1427 ºC es de 18.646 cal/mol.
Calcular i) la masa de mata y escoria generada
ii) volumen de gases generados y O2 estequiométrico requerido
iii) las pérdidas de calor para que el proceso sea autógeno.
Notes: <number>

## Slide 36
Pesos Moleculares:
Componente : CuFeS2 O2 Cu2S FeO FeS SiO2 SO2
g/mol 183,51 32 159,15 71,85 87,91 60 64
Pesos Atómicos:
Componente : Cu Fe
g/átomo 63,54 55,85
Notes: <number>