## Slide 1
Profesor Auxiliar: Julio Díaz M.
Semestre Primavera 2009

## Slide 2
Conversión
Conversión Batch
Conversión Continua
Ejercicios

## Slide 3
La conversión tiene por objetivo eliminar Fe, S y otras impurezas desde la mata para producir cobre metálico “Blister” de 98.5 – 99% Cu.
Esto se logra mediante la oxidación de la mata líquida proveniente de la fusión. La oxidación se realiza con aire o aire enriquecido con oxígeno.
La conversión del eje de cobre se lleva a cabo casi universalmente en los convertidores Peirce-Smith, aunque también existen equipos alternativos tales como :
Hoboken
TBRC
Mitsubishi
Kennecot Outokumpu
Ausmelt C3

## Slide 4
La conversión se lleva a cabo en 2 etapas:
Soplado a escoria
El Fe presente como FeS se oxida a FeO y Fe3O4 generando SO2 gaseoso según las siguientes reacciones:
FeS + 3/2O2 = FeO + SO2 Oxidación del FeS
3FeO + 1/2O2 = Fe3O4 Formación de la Magnetita
2FeO + SiO2 = 2FeO.SiO2 Escorificación del FeO
Las reacciones son de carácter exotérmico
Esta etapa termina cuando la mata contiene menos de 1% de FeS.
Escoria con 10 – 20 % magnetita sólida y hasta un 15 % Cu disuelto y atrapado.
Producto Final Metal Blanco con una temperatura de 1200°C, escoria líquida a 1250°C y gases a 1300°C

## Slide 5
2. Soplado a Cobre
Se elimina el S presente en el Cu2S oxidándolo a SO2 según las reacciones:
Cu2S + 3/2O2 = Cu2O + SO2
Cu2S + 2Cu2O = 6Cu + SO2
Cu2S + O2 = 2Cu + SO2
3 Etapas
Cu2S + xO2 = Cu2S1-x Reacción ocurre hasta que el azufre ha disminuido a 19,4 %
ii) Soplado siguiente forma cobre blister con 1,2 % S, Crea una región de inmiscibilidad líquido-liquido, conteniendo metal blanco con 19,4 % S y cobre blister con 1,2 % S
iii) Finalmente el sistema pierde tanto S que sólo queda cobre blister con 1,2 % S. Este se remueve por soplado con aire, cuidando de no sobre oxidar a Cu2O.

## Slide 6
2. Soplado a Cobre

## Slide 7
Peirce Smith
Construidos con una carcaza de acero de 4 a 5 cm de espesor
Revestidos con 0,25 a 0,75 m de refractario básico principalmente cromo-magnesita (MgO-Cr2O3)
Produce cobre en un ciclo discontinuo
Ciclo compuesto por:
Carguío
Soplado a escoria
Vaciado escoria
Soplado a cobre
Vaciado Blister

## Slide 8
Peirce - Smith
El eje se carga por la boca y la conversión de lleva a cabo inyectando aire por toberas
Los productos principales son cobre blister, escoria y gases con un porcentaje variable de SO2 (5-15%)

## Slide 9
Hoboken
Formado por 3 zonas principales:
Carcaza cilíndrica que contiene las toberas y la boca. La conversión ocurre en esta zona del convertidor inyectando aire a través de las toberas.
Salida de gases con forma de U invertida llamado SIPHON. Esta zona está unida al cilindro de conversión.
Un ducto cilíndrico que está fijo a la U invertida. A través de él, los gases son impulsados a un ducto vertical fijo y enviados al sistema de tratamiento de gases.

## Slide 10
Hoboken

## Slide 11
TBRC
Convertidor rotatorio soplado mediante una lanza refrigerada
Proceso puede reemplazar las etapas del proceso convencional
Alto contenido de SO2 en los gases
Permite tratamiento de distintos tipos de concentrados
Refractarios de Cromo-Magnesita

## Slide 12
TBRC
Formada la mata por sucesivas cargas y escoriados, se sopla aire para obtener blister
Altas emisiones de polvo generando problemas en las campanas y ductos

## Slide 13
Proceso Mitsubushi
Proceso de conversión en baño que combina fusión, limpieza de escoria y conversión en una operación continua.
Consta de un horno de fusión (S), limpieza de escorias (CL) y uno de conversión (C)

## Slide 14
Proceso Mitsubushi
Horno S
Es alimentado por concentrado seco, SiO2 y material de reciclo
Aire enriquecido (55% O2) inyectado mediante lanzas verticales
Produce una mezcla de mata y escoria la que fluye
continuamente hacia el horno CL
Los gases de salida contienen entre 25 y 30% de SO2

## Slide 15
Proceso Mitsubushi
Horno CL
Horno eléctrico con 3 o 6 electrodos de grafito a lo largo de su eje axial
Separa la mata (68% Cu aprox) de la escoria provenientes del horno de fusión
La mata fluye continuamente hacia el horno de conversión
La escoria es vaciada y granulada con agua y almacenada
Tiempo de residencia 1-2 Hrs.
Pequeña cantidad de gas generado el cual es expulsado a la atmósfera

## Slide 16
Proceso Mitsubushi
Horno C
Alimentado continuamente con mata proveniente del horno CL
Se sopla aire enriquecido (30-35% O2) y CaCO3 mediante lanzas
Produce blister que se envía continuamente a hornos de recepción
para su posterior purificación en los hornos de ánodos
Produce escoria Calcio-Ferrítica con un 14% Cu aprox

## Slide 17
Proceso Mitsubushi
Horno C

## Slide 18
Proceso Mitsubushi

## Slide 19
Proceso Kennecott-Outokumpu
Proceso de conversión continua compuesto de un horno de fusión flash y otro de conversión flash.
Convertidor flash de geometría similar al de fusión Outokumpu pero más pequeño
Requerimientos:
Mata con 70% Cu
Granulación de la mata en partículas de 0.5 [mm] utilizando un torrente de agua
Molienda hasta formar granos de 50 [um]
Alimentación continua de los granos hacia el horno flash de conversión, inyectando ademas un flujo de CaO y aire enriquecido (80%)
Recolección continua de gas de salida
Remoción periódica de escoria y blister

## Slide 20
Proceso Kennecott-Outokumpu

## Slide 21
Proceso Kennecott-Outokumpu

## Slide 22
Proceso | Noranda | Mitsubishi | Flash
Mata alimentada | líquida | líquida | sólida
Capacidad probada, t/h | 42 | 54 | 68
Factor de operación, % | ~ 85 | ~ 90* | ~ 80
Producto | semi-blister | blister, S 0,6-0,8% | blister, S 0,2%
Escoria | fayalítica | ferrítica | ferrítica
Reciclado de ánodos | sí | sí | no
Generación de polvo | baja | baja | alta
Fusión/Conversión Independientes | no | no | sí
Duración de campaña, años | 0,75 | 3 | 5

## Slide 23
Proceso Ausmelt C3
Proceso de conversión continua el cual usa una lanza sumergible en el baño para generar las reacciones deseadas
Mata fundida se deposita en el horno
Aire enriquecido (30-35% O2) el cual
es soplado dentro del baño de mata y
escoria mediante una lanza
Es posible utilizar mata sólida en la alimentación
La ley de la mata debe estar entre 55 y 70%
Escoria - SiO2-FeOx-CaO (5-20%)-Cu2O (10-25%)
Blister - 0,2-0,8% S con Cu en escoria 10-25%

## Slide 24
El PS es un reactor intenso, flexible con capacidad para procesar materiales secundarios.
Alrededor del 85% del cobre de fundición se produce usando convertidores PS/Hoboken.
En Japón y Europa hay fundiciones que operan PS con emisiones <0,1% del S en la materia prima.
Mejoras en la ingeniería y operación del PS han resultado en un gas de conversión más fácilmente tratable en planta de ácido.
El costo de controlar emisiones fugitivas debe compararse con el de reemplazo de tecnología.
La conversión continua será adoptada en nuevas fundiciones.

## Slide 25
Un convertidor CPS después de completada la etapa de soplado a escoria, queda cargado con 350 toneladas de metal blanco (75% Cu y especies únicas presentes: Cu2S y FeS). Finalizada la siguiente etapa de soplado a cobre con aire (21% O2) se obtiene un cobre blister de 99% Cu y 1% S. Si el 100% del Fe en el metal blanco pasa a la escoria como Fe3O4 y el 10% del cobre contenido en el material de entrada también pasa a la escoria como Cu2O.
Calcule:
  a)Masa de cobre blister
  b)Aire necesario producido para obtener dicho cobre blister
  c)Calcular la cantidad de Scrap (100% Cu) necesario para enfriar el convertidor y mantenerlo a una temperatura de 1250 ºC, si el balance de calor global del sistema muestra que para mantener dicha temperatura hay que retirar del sistema 300 Mcal.
Datos:
Cp Cu(s) = 7,308 – 2,707x10-3 T – 0,785x105 T-2 + 2,34x10-6 T2 [cal/mol K]
Cp Cu(l) = 7,85 [cal/mol K]
Hfusión = 3,14 [kcal/mol]