## Slide 1
Profesor Auxiliar: Julio Díaz M.
Semestre Primavera 2009

## Slide 2
Componentes (% en peso) | CT | Flash
Cu | 6-8 | 2-4
Fe | 40-45 | 38-42
Fe3O4 | 18-25 | 8-12
SiO2 | 24-27 | 28-30
Escoria de Horno Flash y Convertidor Teniente
El primer criterio para un proceso de tratamiento de escoria es una alta recuperación de cobre, esto es, la limpieza de la escoria limpia debería contener menos del 0.5% Cu en peso

## Slide 3
Pérdidas de cobre en las escorias
El cobre en la escoria se encuentra principalmente en dos formas
Inclusiones de mata y cobre metálico atrapado mecánicamente
Cobre disuelto

## Slide 4
Disolución de cobre
Potencial de Oxígeno en la escoria
Actividad del Cobre en la mata
Composición de la escoria
Inclusiones
Infiltración de súlfuros en la ganga porosa durante la fusión
Oxidación y Fusión de concentrado en suspensión sobre el baño
Inyección de concentrado en mata o escoria
Agitación intensiva del baño y adición de concentrado sobre la suspensión de la escoria
Transporte de la mata a la escoria debido al ascenso de burbujas de gas hacia la interfase mata-escoria

## Slide 5
Mata de Cobre
Cobre Metálico
Notes: <number>

## Slide 6
Vía Molienda – Flotación
Vía Lixiviación
Vía Pirometalúrgica
Sedimentación Externa
Recirculación de Escorias
Horno de Limpieza de Escorias
Horno Eléctrico de Limpieza de Escorias

## Slide 8
La efectividad de un proceso pirometalúrgico para tratar escorias depende de los siguientes factores:
Se requiere un reductor (carbón o coke). El grado de contacto entre las fases y la agitación determina la velocidad de reacción, la cual depende del tipo de horno
La sedimentación depende de las propiedades de la escoria y de la mata, agitación del baño, tamaño de las partículas de mata dispersas, y profundidad de escoria
El diseño y disposición de el o los hornos

## Slide 9
Notes: <number>

## Slide 10
Fe2SiO4
Fe3O4
Cu2O
Cu2S-FeS
C + CO2 = 2 CO
Fe3O4 + CO = 3 FeO + CO2
Cu2O + CO = 2 Cu + CO2
Fe3O4 + 2 Cu = 3 FeO + Cu2O
FeO + CO = Fe + CO2
Fe3O4 + Fe = 4 FeO
Cu2O + Fe = 2 Cu + FeO
3 Fe3O4 + FeS = 10 FeO + SO2
Electrodos
Coque
Gas
Mata
Gotas
Mata
Escoria
Notes: <number>

## Slide 11
El sistema está diseñado para dar un tiempo de residencia de 2 a 3 horas y una escoria de 0.55 a 0.65%Cu y 35-40% de Fe
Consumo Típico: 1200Kwh/T de escoria fundida y 600 Kwh/T de material sólido cargado
En sedimentación, el consumo varía entre 50 y 100 Kwh/T
Carbón: Sobre el 2% por peso de la escoria cargada y sobre 5% en peso para un reductor sulfídico
El calor es generado por paso de corriente eléctrica a través de un material resistor.
Notes: <number>

## Slide 12
La eficiencia de desarrollo de calor es dependiente de:
La intensidad de corriente
La distancia entre electrodos y la superficie de la mata o profundidad de la escoria
La resistencia específica de la escoria. La resistencia se aumenta cambiando la composición, agregando elementos que le den mayor acidez a la escoria.
En general, para una operación eficiente de un Horno Eléctrico de electrodos sumergidos en una escoria de resistencia, se basa en una altura de fase de escoria profunda, alto voltaje y un alto factor de potencia
Notes: <number>

## Slide 13
Reducción Directa:
Fe3O4 + C = 3FeO + CO
FeO + C = Fe + CO
Reducción Indirecta
Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2
FeO + CO = Fe + CO2
Reacción de Borde
CO2 + C = 2CO
Vía Hierro
Fe3O4 + Fe = 4FeO
Notes: <number>

## Slide 14
Difusión de CO2 a través de la capa de difusión de gas
Adsorción de CO2 en la superficie del carbón
Reacción de C
Desorción de CO desde la superficie de carbón
Difusíón de CO a través de las capas de difusión de gas
Adsorción de CO sobre la superficie de escoria líquida
Reacción de reducción de los óxidos metálicos
Difusión de óxidos metálicos (Fe3O4-Cu2O) desde el seno de la escoria a la interfase líquida escoria-gas
Si la actividad del Fe3O4 es baja; reducción de Cu2O a cobre metálico
Nucleación y crecimiento de cobre metálico, coalescencia sedimentación
Si la actividad del Fe3O4 y Cu2O es baja, reducción de FeO a hierro metálico
Nucleación y crecimiento de hierro metálico
Reducción de Fe3O4 y Cu2O con hierro metálico
Desorción de CO2 desde la superficie de escoria líquida
Difusión de CO2 a través de la capa de difusión de gas
Notes: <number>

## Slide 15
Escoria de Convertidor Teniente
200 X
Escoria Reducida
400 X
Notes: <number>

## Slide 17
Un horno de limpieza de escoria trata 120 toneladas de escoria CT, cuya composición es de 6 % Cu, 18 % Fe3O4, 31,13 %SiO2 y 46,69 % FeT.
Mediante la alimentación de carbón como reductor se obtiene una escoria de descarte con 1% en Cu y 6 % Fe3O4, y un eje compuesto de Cu2S y FeS equivalente a un contenido en cobre de 75%.
Si la recuperación de cobre en el proceso es de 86% y considerando que la reacción de reducción es la siguiente:
C + 2Fe3O4  CO2 + 6FeO
Calcule:
Masa escoria reducida.
Masa y composición del eje producido.
Tiempo de reducción si se utiliza un flujo de reductor de 15 kg/min y considerando que la eficiencia del reductor es de 80% y su contenido de carbono es de 95%.