Construcción del Diagrama Eh-Ph

Desarrollado para el caso del Cobre en Agua

A partir de los datos termodinamicos G0 (Energía libre de Gibbs), de los compuestos de cobre solubles y solidos, se desarrolla la metodología para obtener el diagrama Eh-pH del cobre.

| Elemento o Compuesto | G0 [kcal] | G0 [kJ] | Concentración o actividad |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 [M] siempre |
| Cu+ | 11.95 | 50.032 | 1.0 [M] |
| Cu+2 | 15.48 | 64.812 | 1.0 [M] |
| CuO | -31.0 | -129.791 | 1.0 [M] siempre |
| Cu2O | -34.9 | -146.119 | 1.0 [M] siempre |
| CuO2−2 | -43.9 | -183.801 | 1.0 [M] |
| H+ | 0.00 | 0.00 | Concentración variable |
| H2 (gas) | 0.00 | 0.00 | 1.0 atmósfera |
| O2 (gas) | 0.00 | 0.00 | 1.0 atmósfera |
| H2O | -56.687 | -237.337 | 1.0 [M] siempre |

Primero se deben plantear las reacciones posibles entre los elementos y compuesto en agua, equilibrando las reacciones por balance de masa y balance de carga.

Para el caso del cobre en agua, se muestra a continuación las siguientes reacciones posibles, agregando además la reacción del agua, para así poder marcar la zona de estabilidad del agua.

- Cu+2+2e−→Cu0				2) Cu++e−→Cu0

3) Cu+2+e−→Cu+					4) CuO+2H+→Cu+2+H2O

- 2Cu+2+H2O+2e−→Cu2O+2H+		6) CuO+H2O→CuO2−2+2H+

7) 2CuO2−2+6H++2e−→Cu2O+3H2O		8) CuO2−2+4H++2e−→Cu0+2H2O

- Cu2O+2H++2e−→2Cu0+H2O		10) 2CuO+2H++2e−→Cu2O+H2O

11) 2H++2e−→H2				12) 4H++O2+4e−→2H2O

A continuación calcularemos a partir de los valores de G0de los elementos o compuestos, el valor de DGReaccion0 para cada reacción, y a partir de este valor, se calcula EReaccion0 para cada reacción propuesta.

Cuando se tiene una reacción del tipo aA+bB+ne−→cC+dD, (los electrones siempre se ponen en el lado izquierdo de la reacción), el cálculo de DGReaccion0 y EReaccion0se obtiene de la siguiente forma :

DGReaccion0=(c·GC0+d·GD0)−(a·GA0+b·GB0)

y a través de la siguiente relación, se calcula el valor de EReaccion0, cuando en la reacción hay involucrados n electrones :

EReaccion0=−DGReaccion0n·F en donde F es la constante de Faraday y vale 96487 [C/eq.mol] cuandoDGReaccion0 esta en Jouls.

Si en la reacción no hay involucrados electrones, es decir la reacción del tipo aA+bB→cC+dD, el valor que se obtiene es el logaritmo natural de la constante de equilibrio para la reacción :

DGReaccion0=-R·T·Ln(K), donde K=[C]c·[D]d[A]a·[B]b, despejando se obtiene :

Ln(K)=-DGReaccion0R·T, recordar que la temperatura se escribe en grados Kelvin, y la ecuación de transformación desde grados Celsius es la siguiente : ëK=273.15+ëC

Aplicando este razonamiento para las 12 reacciones propuesta, se obtiene :

1) Cu+2+2e−→Cu0,  DGreaccion0=GCu00−GCu+20 por lo tanto, DGreaccion0=0−64.812

Se obtiene : DGreaccion0=-64.812[kJ].

Calculo de EReaccion0=−DGReaccion0n·F, EReaccion0=−(−64812)2·96487,

se obtiene : EReaccion0=0.3359[V]

2) Cu++e−→Cu0, DGreaccion0=GCu00−GCu+0 por lo tanto, DGreaccion0=0−50.032

Se obtiene : DGreaccion0=-50.032[kJ].

Calculo de EReaccion0=−DGReaccion0n·F, EReaccion0=−(−50.032)1·96487,

se obtiene : EReaccion0=0.5185[V]

3) Cu+2+e−→Cu+, DGreaccion0=GCu+0−GCu+20 por lo tanto, DGreaccion0=(50.032)−(64.812)

Se obtiene : DGreaccion0=-14.780[kJ].

Calculo de EReaccion0=−DGReaccion0n·F, EReaccion0=−(−14780)1·96487,

Se obtiene : EReaccion0=0.1532[V]

4) CuO+2H+→Cu+2+H2O, DGreaccion0=(GCu+20+GH2O0)−(GCuO0+2GH+0) por lo tanto, DGreaccion0=(64.812−237.337)−(−129.791+2·0.00)

Se obtiene : DGreaccion0=-42.734[kJ].

Calculo de Ln(K)=-DGReaccion0R·T, Ln(K)=-−427348.3147·298.15

Se obtiene : Ln(K)=17.2382

5) 2Cu+2+H2O+2e−→Cu2O+2H+, DGreaccion0=(GCu2O0+2·GH+0)−(2·GCu+20+GH2O0) por lo tanto, DGreaccion0=(−146.119+2·0)−(2·64.812−237.337)

Se obtiene : DGreaccion0=-38.406[kJ].

Calculo de EReaccion0=−DGReaccion0n·F, EReaccion0=−(−38406)2·96487,

Se obtiene : EReaccion0=0.1990[V]

6) CuO+H2O→CuO2−2+2H+, DGreaccion0=(GH+0+GCuO2−20)−(GCuO0+2GH2O0) por lo tanto, DGreaccion0=(0.00−183801)−(−129.791+2·(−237337))

Se obtiene : DGreaccion0=183.327[kJ].

Calculo de Ln(K)=-DGReaccion0R·T, Ln(K)=-1833278.3147·298.15

Se obtiene : Ln(K)=-73.9512

7)2CuO2−2+6H++2e−→Cu2O+3H2O,DGreaccion0=(GC2O0+3·GH2O0)−(2·GCuO2−20+6·GH+0) por lo tanto, DGreaccion0=(−146.119−3·237.337)−(2·(−183.801)+6·0)

Se obtiene : DGreaccion0=-490.528[kJ].

Calculo de EReaccion0=−DGReaccion0n·F, EReaccion0=−(−490528)2·96487,

Se obtiene : EReaccion0=2.5419[V]

- CuO2−2+4H++2e−→Cu0+2H2O,  DGreaccion0=(GCu00+2·GH2O0)−(GCuO2−20+4·GH+0)

por lo tanto, DGreaccion0=(0−2·237.337)−(−183.801+4·0)

Se obtiene : DGreaccion0=-290.873[kJ].

Calculo de EReaccion0=−DGReaccion0n·F, EReaccion0=−(−290873)2·96487,

Se obtiene : EReaccion0=1.5073[V]

9) Cu2O+2H++2e−→2Cu0+H2O,  DGreaccion0=(2·GCu00+GH2O0)−(GCu2O0+2·GH+0)

por lo tanto, DGreaccion0=(2·0−237.337)−(−146.119+2·0)

Se obtiene : DGreaccion0=-91.218[kJ].

Calculo de EReaccion0=−DGReaccion0n·F, EReaccion0=−(−91218)2·96487,

Se obtiene : EReaccion0=0.4727[V]

10) 2CuO+2H++2e−→Cu2O+H2O, DGreaccion0=(GCu2O0+GH2O0)−(2·GCuO0+2·GH+0)

por lo tanto, DGreaccion0=(−146.119−237.337)−(2·(−129.791)+2·0)

Se obtiene : DGreaccion0=-123.874[kJ].

Calculo de EReaccion0=−DGReaccion0n·F, EReaccion0=−(−123874)2·96487,

Se obtiene : EReaccion0=0.6419[V]

11) 2H++2e−→H2,DGreaccion0=(GH20)−(2·GH+0)

por lo tanto, DGreaccion0=(0.00)−(2·0.00)

Se obtiene : DGreaccion0=0.00[kJ].

Calculo de EReaccion0=−DGReaccion0n·F, EReaccion0=−0.002·96487,

Se obtiene : EReaccion0=0.00[V]

12) 4H++O2+4e−→2H2O, DGreaccion0=(2·GH2O0)−(GO20+4·GH+0)

por lo tanto, DGreaccion0=(2·(−237.337))−(0.00+4·0.00)

Se obtiene : DGreaccion0=-474.674[kJ].

Calculo de EReaccion0=−DGReaccion0n·F, EReaccion0=−(−474674)4·96487,

Se obtiene : EReaccion0=1.2299[V]

A continuación se presenta una tabla resumen con los valores obtenidos de E0y LnK, según corresponda.

| Reacción | E0 | LnK |
| --- | --- | --- |
| 1) Cu+2+2e−→Cu0 | 0.3359 [V] |  |
| 2) Cu++e−→Cu0 | 0.5185 [V] |  |
| 3) Cu+2+e−→Cu+ | 0.1532 [V] |  |
| 4) CuO+2H+→Cu+2+H2O |  | 17.2382 |
| 5) 2Cu+2+H2O+2e−→Cu2O+2H+ | 0.1990 [V] |  |
| 6) CuO+H2O→CuO2−2+2H+ |  | -73.9512 |
| 7) 2CuO2−2+6H++2e−→Cu2O+3H2O | 2.5419 [V] |  |
| 8) CuO2−2+4H++2e−→Cu0+2H2O | 1.5073 [V] |  |
| 9) Cu2O+2H++2e−→2Cu0+H2O | 0.4727 [V] |  |
| 10) 2CuO+2H++2e−→Cu2O+H2O | 0.6419 [V] |  |
| 11) 2H++2e−→H2 | 0.0000 [V] |  |
| 12) 4H++O2+4e−→2H2O | 1.2299 [V] |  |

Conocidos los E0 para cada reacción, se procede a desarrollar la función que relaciona al Eh con el pH, para los casos en que la reacción involucra al ion Hidrogeno y electrones :

Se pueden diferenciar dos casos, uno cuando el ion hidrogeno esta en el producto, y otro cuando el ion hidrogeno esta en los reactantes.

- Cuando el ion H+ está en el producto, la reacción tipo que se desarrolla es la siguiente :

- Reactantes+ne−→Producto+hH+

- La ecuación de Nerst se desarrolla de la siguiente forma :

- E=E0−0.0591n·logProductosReactantes

- E=E0−0.0591n·logProductos·[H+]hReactantes

- E=E0−0.0591n·logProductosReactantes−h·0.0591n·logH+    como pH=-logH+

- E=E0−0.0591n·logProductosReactantes+h·0.0591n·pH    (ecuación 1)

- Cuando el ion H+ está en los reactantes, la reacción tipo que se desarrolla es la siguiente :

- Reactantes+hH++ne−→Producto

- La ecuación de Nerst se desarrolla de la siguiente forma :

- E=E0−0.0591n·logProductosReactantes·[H+]h

- E=E0−0.0591n·logProductosReactantes+h·0.0591n·logH+

- E=E0−0.0591n·logProductosReactantes−h·0.0591n·pH (ecuación 2)

- Cuando las reacciones involucran solo al ion hidrogeno y no a electrones, el pH es constante para todo Eh, el desarrollo de la ecuación es el siguiente :

- ln(K)=lnProductosReactantes

- Se pueden diferenciar dos casos, uno cuando el ion hidrogeno esta en el producto, y otro cuando el ion hidrogeno esta en los reactantes

- Cuando el ion H+ está en el producto, la reacción tipo que se desarrolla es la siguiente :

- Reactantes→Producto+hH+

- la ecuación se desarrolla de la siguiente forma :

- lnProductos·[H+]hReactantes=−DG0R·T haciendo el cambio de logaritmo natural a logaritmo en base 10, se obtiene :

- logProductos·[H+]hReactanteslog(e)=−DG0R·T desarrollando esta expresión, se obtiene :

- h·log([H+])+logProductosReactantes=−DG0·log(e)R·T

- Con lo que se obtiene :

- pH=logProductosReactantes+DG0·log(e)R·Th         reemplazando Ln(K)=−DG0R·T

- pH=logProductosReactantes−Ln(K)·log(e)h     (ecuación 3)

- Cuando el ion H+ está en los reactantes, la reacción tipo que se desarrolla es la siguiente :

Reactantes+hH+→Producto

la ecuación se desarrolla de la siguiente forma

lnProductosReactantes·[H+]h=−DG0R·T

haciendo la transformación a logaritmo en base 10, se obtiene :

−h·log([H+])+logProductosReactantes=−DG0·log(e)R·T

Obteniendose finalmente :

pH=−logProductosReactantes−DG0·log(e)R·Th   reemplazando Ln(K)=−DG0R·T

pH=−logProductosReactantes+Ln(K)·log(e)h   (ecuación 4)

Por último para las reacciones que involucran a electrones y no ion Hidrogeno.Eh constante para todo pH.

E=E0−0.0591n·logProductosReactanteso equivalenteE=E0+0.0591n·logOxidadoReducido

E=E0−0.0591n·logProductosReactantes       (ecuación 5)

Aplicando estas ecuaciones (ecuaciones 1, 2, 3, 4 y 5), para las concentraciones de los iones indicadas previamente, se desarrolla el diagrama Eh-pH para el cobre.

Reacción 1) Cu+2+2e−→Cu0     aquí ocuparemos la ecuación 5 :

E=E0−0.0591n·logProductosReactantes, E=E0−0.0591n·log[Cu0][Cu+2], reemplazando los valores, se obtiene :

E=0.3359−0.05912·log1.01.0, con lo cual se obtiene :

E=0.3359[V]

Reacción 2) Cu++e−→Cu0        aquí ocuparemos la ecuación 5 :

E=E0−0.0591n·logProductosReactantes, E=E0−0.0591n·log[Cu0][Cu+], reemplazando los valores, se obtiene :

E=0.5185−0.05911·log1.01.0, con lo cual se obtiene :

E=0.5185[V]

Reacción 3)Cu+2+e−→Cu+ aquí ocuparemos la ecuación 5 :

E=E0−0.0591n·logProductosReactantes, E=E0−0.0591n·log[Cu+][Cu+2], reemplazando los valores, se obtiene :

E=0.1532−0.05911·log1.01.0, con lo cual se obtiene :

E=0.1532[V]

Para revisar las zonas estables del cobre en sus diferentes estados ionicos y neutro, se hará el diagrama Eh-pH para el Cu0, Cu+ y Cu+2

Cu0

Cu+

Cu+2

Cu+

Cu0

Cu+2

Como hacía valores de potencial más bajos (reductores), el cobre se encuentra en su estado de carga neutra, se comienza desde la parte inferior del diagrama a subir asumiendo que en la parte inferior el cobre neutro es el más estable.

Como el cobre en su estado neutro pasa primero a ion cúprico que a cuproso, se obtiene que la reacción que ocurre es la 1 y la reacción 2 no ocurre.

Ahora veremos en la zona de estabilidad superior a la línea que define la reacción 1, que ion es más estable. Como se puede ver, el ion cuproso pasa a ion cúprico en potencial de 0.1532 V., por lo que en la zona superior a la línea de la reacción 2 el potencial que existe es mayor que 0.1532 V. en esta zona es estable el ion cúprico. Por lo tanto no se desarrollan más reacciones con ion cuproso, pues este no es estable con este nivel de concentraciones.

A continuación se muestra como queda el diagrama :

Cu+2

Cu0

Reacción  4) CuO+2H+→Cu+2+H2O   aquí ocuparemos la ecuación 4 :

pH=−logProductosReactantes+Ln(K)·log(e)h

pH=−log[Cu+2]·[H2O][CuO]+Ln(K)·log(e)h  reemplazando los valores se obtiende :

pH=−log1.0·1.01.0+17.2382·0.43432 resultando  pH=3.7432

Reacción  5)2Cu+2+H2O+2e−→Cu2O+2H+   aquí ocuparemos la ecuación 1 :

E=E0−0.0591n·logProductosReactantes+h·0.0591n·pH

E=E0−0.0591n·log[Cu2O][Cu+2]2·[H2O]+h·0.0591n·pH

E=0.1990−0.05912·log1.01.02·1.0+2·0.05912·pH   obteniéndose finalmente

E=0.1990+0.0591·pH

Reacción  6) CuO+H2O→CuO2−2+2H+

pH=logProductosReactantes−Ln(K)·log(e)h

pH=log[CuO2−2][CuO]·[H2O]−Ln(K)·log(e)h

pH=log1.01.0·1.0−(−73.9512)·0.43432    resultando  pH=16.0585

Reacción  7) 2CuO2−2+6H++2e−→Cu2O+3H2O aquí ocuparemos la ecuación 2 :

E=E0−0.0591n·logProductosReactantes−h·0.0591n·pH

E=E0−0.0591n·log[Cu2O]·[H2O][CuO2−2]2−h·0.0591n·pH

E=2.5419−0.05912·log1.0·1.01.02−6·0.05912·pH obteniéndose finalmente

E=2.5419−0.0197·pH

Reacción  8) CuO2−2+4H++2e−→Cu0+2H2O  aquí ocuparemos la ecuación 2 :

E=E0−0.0591n·logProductosReactantes−h·0.0591n·pH

E=E0−0.0591n·log[Cu0]·[H2O]2[CuO2−2]−h·0.0591n·pH

E=1.5073−0.05912·log1.0·1.021.0−4·0.05912·pH obteniéndose finalmente

E=1.5073−0.1182·pH

Reacción  9) Cu2O+2H++2e−→2Cu0+H2O aquí ocuparemos la ecuación 2 :

E=E0−0.0591n·logProductosReactantes−h·0.0591n·pH

E=E0−0.0591n·log[Cu0]2·[H2O][Cu2O]−h·0.0591n·pH

E=0.4727−0.05912·log1.02·1.01.0−2·0.05912·pH obteniéndose finalmente

E=0.4727−0.0591·pH

Reacción  10) 2CuO+2H++2e−→Cu2O+H2O  aquí ocuparemos la ecuación 2 :

E=E0−0.0591n·logProductosReactantes−h·0.0591n·pH

E=E0−0.0591n·log[Cu2O]·[H2O][CuO]2−h·0.0591n·pH

E=0.6419−0.05912·log1.0·1.01.02−2·0.05912·pH obteniéndose finalmente

E=0.6419−0.0591·pH

Reacción  11) 2H++2e−→H2    aquí ocuparemos la ecuación 2 :

E=E0−0.0591n·logProductosReactantes−h·0.0591n·pH

E=E0−0.0591n·logpH2−h·0.0591n·pH

E=0.00−0.05912·log1.0−2·0.05912·pH obteniéndose finalmente

E=-0.0591·pH

Reacción  12) 4H++O2+4e−→2H2O   aquí ocuparemos la ecuación 2 :

E=E0−0.0591n·logProductosReactantes−h·0.0591n·pH

E=E0−0.0591n·log[H2O]2pO2−h·0.0591n·pH

E=1.2299−0.05912·log1.021.0−4·0.05914·pH obteniéndose finalmente

E=1.2299−0.0591·pH

Con las ecuaciones obtenidas (reacción 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12), se procede a graficar todas las curvas y se obtiene :

Reconociendo las zonas de estabilidad, se obtiene finalmente :

Cu+2

CuO

Cu2O

Cu0

CuO2−2

H2

H2O

H2O

O2