Extracción por Solvente.

Han visto en cátedra que los procesos de extracción por solvente se pueden representar mediante curvas de equilibrio para un pH determinado; de ésta manera dada la concentración de un ión en solución acuosa se puede determinar fácilmente la concentración que se alcanzará de éste en la fase orgánica esperando hasta que se alcance el equilibrio (recordar el laboratorio: si hubiéramos realizado un análisis de las fases que se separaron en el embudo de decantación después de un tiempo suficiente para alcanzar el estado estacionario, hubiéramos encontrado que las concentraciones de ión cúprico en ambos fluidos serían un punto sobre la curva de equilibrio correspondiente al pH de la solución acuosa).

Una curva típica de extracción (o re – extracción, correspondiente al caso en que se recupera el ión metálico desde el orgánico mediante una solución ácida limpia) se muestra en la figura 1.

Figura 1. Curvas de equilibrio para la extracción  o re – extracción de un compuesto iónico

[M+2]Org

(y)

Extracción

Re - extracción

D = 1

[M+2]Ac

(x)

Recuerden que D es una función del cociente entre la concentración de M+2 en el orgánico y el acuoso, siendo su valor además dependiente del pH de la solución acuosa.

Consideremos un proceso de extracción por solvente (SX) en el cual ambos flujos (orgánico y acuoso) se contactan en contra – corriente como lo indica la figura 2.

yi,O

yi-1,O

Etapa 1

Etapa i

Etapa n

…

…

…

…

FO, y0,O

FO, yn,O

FA, x1,A

FA, x0,A

xi+1,A

xi,O

Figura 2. Proceso de extracción por solvente en contra – corriente

Haciendo un balance de masa para la etapa i tendremos que:

En el gráfico este resultado se puede representar como sigue:

Figura 3. Proceso de extracción por solvente en contra – corriente: curvas de operación y cálculo de etapas

y

x

yi

yi-1

xi

xi+1

Curva de operación

(Pendiente = FA/FO)

Notar que el punto representado por la intersección de las líneas punteadas es de equilibrio (sobre la curva) porque representa las concentraciones de salida del acuoso y el orgánico en la etapa i que se supone alcanza este estado. La recta en azul se puede extender a una línea genérica formada por el segmento generado por cada una de las etapas conformando la recta de operación global.

Esta recta se puede representar mediante el balance de masa global como sigue:

Es fácil notar que la recta de operación incluye a todos los segmentos obtenidos mediante el balance por etapas (¡DEMUESTRELO!).

Así conociendo las concentraciones de entrada y salida de la solución acuosa y orgánica se puede trazar la recta de operación que pasa por los puntos (x0, yn) – (x1, y0).

La línea verde representada en la figura 3 muestra cómo las soluciones pasan de su estado inicial de concentraciones tendiendo a alcanzar el equilibrio. Esto sucede en cada etapa del proceso, por lo que el número de etapas posibles será tan grande como me lo permita la recta de operación, en otras palabras, el rango de concentraciones en cada fase estará limitado a aquel que permita caer sobre los valores límites de entrada y salida al proceso.

Para mayor claridad veremos esto con un ejemplo práctico…

Problema

Se tiene un mineral oxidado de cobre de ley igual al 1.0%, cuya recuperación en lixiviación es de un 80%. Como producto de la lixiviación se obtiene una solución (PLS) de 5.0 gpl de Cu+2 y pH 2.2. Este flujo se contacta en contracorriente con un flujo de orgánico en una relación FO/FA = 0.95, cuya concentración de cobre es de 0.5 gpl. El flujo de salida de acuoso desde SX tiene una concentración de 0.6 gpl de Cu+2. Los flujos de la planta se basan en 8.0 m3 por minuto de alimentación acuosa.

La eficiencia de extracción es de un 80%. (RECORDAR: El gráfico corresponde a una eficiencia de 100 % de extracción). Se pide:

- Determinar la concentración de cobre y el flujo del orgánico cargado.

- Dibujar la curva operacional en el gráfico adjunto (verlo en la solución a esta pregunta).

- ¿Cuántas etapas de extracción en contracorriente se requieren? Evalúe en forma gráfica.

- Determinar, a partir del gráfico, las concentraciones entre etapas y dibujar un diagrama del proceso.

SOLUCIÓN:

Podemos representar la operación de la planta como sigue:

LIXIVIACIÓN

EXTRACCIÓN

RE - EXTRACCIÓN

[Cu+2] = 0.6 g/l

FA = 8.0 m3/min

[Cu+2] = 5.0 g/l

FA = 8.0 m3/min

Lo que se encuentra en el cuadro con línea       segmentada, corresponde a

SX

[Cu+2] = 5.13 g/l

FO = 7.6 m3/min

[Cu+2] = 0.5 g/l

FO = 7.6 m3/min

a)

Primero calcularemos el flujo de orgánico. Sabemos que la relación entre el flujo acuoso y el flujo de orgánico alimentado es igual a FO/FA =0.95; además el flujo de acuoso en la planta es igual a    8 m3/min. Luego,

Ahora, calculemos la concentración de cobre en el orgánico a partir de un balance de masa:

(¡OJO! Notar que en el caso del orgánico la concentración inicial es menor que la final, por eso deben hacer las restas de concentraciones con signo cambiado para cada flujo).

b)

La curva operacional se traza a partir de los puntos de concentración de partida y salida tanto en el orgánico como en la solución acuosa. Tenemos los siguientes puntos:

En la figura 5 se observa el trazado de la recta, que corresponde a la línea roja.

c)

Como la eficiencia de extracción no es del 100% las rectas escalonadas no alcanzan a la curva de equilibrio, llegando solamente al 80% del largo de ellas, como se muestra en la figura 5, donde se obtiene que el número de etapas es igual a 3.

d)

El diagrama del proceso se puede representar como en la figura 4.

Figura 4. Proceso de extracción por solvente en tres etapas

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

y0

x1

y1

x2

y2

x3

y3

x0

# Flujo Orgánico

Flujo Acuoso

Las salidas de cada etapa representan los estados de cuasi – equilibrio con eficiencia de extracción del 80%. Entonces, se tendrá a partir del gráfico que:

| Etapa i | yi | xi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.71 | 0.60 |
| 2 | 4.12 | 1.75 |
| 3 | 5.88 | 4.04 |

# Es importante notar que en el caso de la concentración final de orgánico (5.88 gpl) no estamos llegando al valor propuesto por la curva de operación (5.13 gpl) por lo que la cantidad de cobre en el acuoso alimentado debería ser mayor de 5.0 gpl para satisfacer el balance de masa global. En vista de esta situación, y considerando que el acuoso viene con las características de contenido de ión cúprico dadas desde el proceso de lixiviación, se establece como límite de extracción aquella concentración en el orgánico de salida obtenida del balance de masa en base a los datos de operación. Así, la eficiencia de la última etapa será menor al 80% dado que estamos extrayendo menos de lo posible (5.88 gpl):

Así, x0 = 5 gpl e y0 = 0.6 gpl.

Figura 5. Curvas de equilibrio y de operación, incluyendo el número de etapas