Procesos Hidro-Electrometalúrgicos                                                                      04-09-09

Prof: Tomás Vargas

Aux: Daniela Siñuela

P1

Se efectua una lixiviación en pila de un mineral que contiene crisocola (CuSiO3·2H2O) y atacamita Cu2(OH)3Cl), cuya ley total de cobre es de 1,2% y su densidad total aparente igual a 1,5 t/m3 (densidad de mineral apilado). La altura de la pila es igual a 6 m, mientras que la tasa de riego con solución ácida es de 15 l/h-m2. Al hacer análisis de costos, se determinó que la recuperación óptima es de 87%, la que es posible obtener al término de 80 días de lixiviación. Calcule, para una producción de 125.000 t/año de cobre:

- La masa diaria de mineral a procesar.

- Las dimensiones de la pila de lixiviación (considere que el largo es igual a 3 veces el ancho).

- El flujo de solución acuosa enviada a SX.

- La concentración de cobre en solución acuosa enviada a SX si la solución de riego utilizada contiene 0,5 gpl de Cu+2.

Solución:

- El flujo másico de mineral diario requerido se determina a partir del siguiente cálculo:

MMineral=Produción de CobreLey_mineral×Recuperación=125.000taño365díaano1,2100×87100

Mmineral=32.803,23 tpd

b)   Las dimensiones de la pila se determinan mediante el siguiente cálculo:

- Flujo volumétrico de mineral a tratar:

QMin=MMineralρAparente=32.803,23tdia1,5tm3=21.868,82 m3/día

- Volumen de la pila:

Vpila=QMin×tlixiviación=21.868,82m3dia×80dias=1.749.505,6 m3

- Área de la pila:

Apila=Vpilahpila=1.749.505,76m36m=291.584,27 m2

- Dimensiones de la pila:

Apila=Ancho×Largo=Ancho×3×Ancho⇒Ancho=Apila3=291.584,27m23⇒Largo=3×Ancho

⇒   Ancho=311,76 mLargo=935 ,28m

c)   El flujo acuoso enviado a SX se obtiene mediante el siguiente cálculo:

FA=Apila×TasaRiego=291.584,27m2×15lm2−h

⇒   FA=4.373.764,05lh

⇒   FA=4.373,76m3h

d)   La concentración de cobre en el flujo acuoso enviado a SX se obtiene mediante el siguiente cálculo:

Cu+20,A=Producción de CobreFA+Cu+2soluciónriego=125.000taño365diaaño1000000g1t4.373.764,05lh24h1día+0.5gpl

⇒   Cu+20,A=3,76 gpl