Procesos Hidro-Electrometalúrgicos                                                                      04-09-09

Prof: Tomás Vargas

Aux: Daniela Siñuela

P2

1. Se realiza un experimento de lixiviación en un pequeño lecho de partículas de mineral de cobre sulfurado, conteniendo 1% de cobre, con radio promedio igual a 1,5 cm, en una solución lixiviante que contiene 4 g/l de ión férrico. El análisis de los datos de recuperación de cobre en el tiempo indica que la velocidad de reacción está controlada por difusión del agente lixiviante en el interior de la partícula y que para este caso experimental, el tiempo necesario para alcanzar el 100% de lixiviación (τ) es de 5 meses. Determine:

- El tiempo necesario para lixiviar un 85% del cobre cuando el mineral tiene un radio promedio de 2,5 cm y se lixivia en una solución que contiene 2 g/l de ión férrico.

- Determine el área de la pila necesaria para  lixiviar 2 millones de toneladas de este mineral por año en las condiciones especificadas en (a). La altura de la pila es de 10 metros y la densidad del lecho mineral es aproximadamente 2 t/m3.

SOLUCIÓN:

a)

En primer lugar debemos tener claro que la velocidad de reacción está controlada por difusión del agente lixiviante en el interior de la partícula por lo que la ecuación representativa del proceso será:

t=τ⋅1−3⋅1−XB23+2⋅1−XB

, donde:

τ=ρB⋅R26⋅b⋅Deff⋅CAL

Para el caso experimental base se sabe que:

R = 1,5 cm

CAL = 4 gpl

 = 5 meses

Entonces,

τ=ρB6⋅b⋅Deff⋅R2CAL=cte⋅R2CAL→5meses=cte⋅1,5cm24gpl

Luego,

cte=5meses⋅4gpl1,5cm2=8,9meses⋅gplcm2

Ahora, para determinar el valor de  a las condiciones de operación del proceso en estudio tenemos que:

τ=cte⋅R2CAL→τ=8,9meses⋅gplcm2⋅2,5cm22gpl

τ=27,8meses

Finalmente, se obtiene el tiempo para lixiviar el 85% del cobre que será igual a:

t=27,8mesees⋅1−3⋅1−0,8523+2⋅1−0,85

t=12,6mesees

b)

Queremos tratar 2.000.000 t de mineral al año, lo que equivale a tratar pilas de:

mpila=2.000.000taño⋅112añomeses⋅12,6meses=2.100.000t

Luego, el volumen de la pila será:

Vpila=mpilaρpila=2.100.0002ttm3=1.050.000m3

Dado que la altura es de 10 m entonces su área será igual a:

Vpila=A⋅h→A=Vpilah=1.050.00010m2

A=105.000m2