## Slide 1: Auxiliar 1:
Controles Cinéticos
Semestre Primavera 2009
Mi51G Procesos Hidro-Electrometalúrgicos
Notes: <number>

## Slide 2
Notes: <number>

## Slide 3: Cinética Electro-Química
A + ze D
A + ze D D A + ze
Reacción Catódica Reacción Anódica
A se reduce a D D se oxida a A
Notes: <number>

## Slide 4: Ecuación de Faraday
m = Masa que reacciona electro químicamente (kg)
Pe = Peso Equivalente (kg/kmol de cargas)
I = Intensidad de corriente (A)
t = Tiempo (s)
F = Constante de Faraday (9.65 x 107 C/kmol)
Notes: <number>

## Slide 5: Ecuación de Faraday
Ejemplo: Calcular masa de cobre depositada en un cátodo con: I=300[A], t=2 horas. Para las siguientes reacciones:
1) Cu+2 + 2e  Cuo :
2) Cu+ + e  Cuo :
Notes: <number>

## Slide 6: Controles Cinéticos
Para que ocurra una reacción electro química:
1º Transferencia de Masa: el ion debe moverse hacia la superficie
2º Transferencia de Carga entre ion y electrodo
+
+
tm
i
Electrodo

## Slide 7: Controles Cinéticos
La velocidad de la reacción esta controlada por el PASO MÁS LENTO. Hay 3 casos posibles:
itm > > itc Control por transferencia de carga
itm < < itc Control por transferencia de masa
itm  itc Control mixto
Notes: <number>

## Slide 8: Transferencia de Carga
ia > |ic| i > 0 anódica
ia < |ic| i < 0 catódica
ia =| ic|=i0 i = 0 equilibrio
Empíricamente:
Cuando E=E0  i=i0
η = E-E0
Notes: <number>

## Slide 9: Transferencia de Carga
Ec. de Butler y Volmer:
i = Densidad de corriente (A/m2)
i0 = Densidad de corriente de intercambio (A/m2). η=0
αa, αc = Coeficientes de transferencia de carga anódico y catódico
η = Sobre potencial (V) = E - E0
R = Constante de los gases (8.314 J/mol K)
T = Temperatura (K)
Notes: <number>

## Slide 10: Coeficientes αa y αc
A  B
B + e  C Paso limitante
C  D
D + e  E
A + 2e  E
z = Nº de electrones en la reacción global
s = Nº de electrones transferidos antes del paso limitante de la velocidad de
reacción
n = Nº de veces que debe ocurrir el paso limitante para que la
reacción global ocurra una vez
r = Factor de reacción; r = 1 (reacción electroquímica)
r = 0 (reacción química)  = Factor de simetría  0.5
Notes: <number>

## Slide 11: Transferencia de Carga
Aproximaciones a la Ec. Butler y Volmer:
Campo Alto: Válido para   100 mV
Campo bajo: Válido para  < 20 mV
Notes: <number>

## Slide 12: Transferencia de Masa
i = Densidad de corriente, A/m2
z = Nº de carga
F = Constante de Faraday, 9.65 107 C/kmol
D = Coeficiente de difusión, m2/s
Cb = Concentración del reactante en el seno de la solución, kmol/m3
Cs = Concentración del reactante en el sitio de reacción, kmol/m3
δ = Espesor de la capa de difusión (m)  0.1 mm (acuosa, 25ºC)
Notes: <number>

## Slide 13: Transferencia de Masa
i límite: Cuando la concentración del reactante en el sitio de la reacción se hace cero (Cs=0), es decir, la velocidad de transferencia de carga es mucho mayor a la de transferencia de masa, se habla de densidad de corriente límite.
Efecto de propiedades del fluido:
1) Más agitación  menor δMayor iL
Notes: <number>

## Slide 14: Control Mixto
Ambas velocidades (Transferencia de carga y masa) son igualmente lentas y no se puede despreciar ninguna. Es el medio armónico entre las velocidades bajo CTC y CTM.
Utilizando aproximación campo alto e i límite:
Notes: <number>