## Slide 1: Auxiliar 2:
Electro Metalurgia
Mi51G Procesos Hidro-Electrometalúrgicos
Semestre primavera 2009
Notes: <number>

## Slide 2: Operaciones Electro Metalúrgicas
Electro Obtención: Operación forzada
(ΔG>0, consume energía eléctrica$)
Electro Refinación: Operación forzada
(ΔG>0, consume energía eléctrica$)
Cementación: Espontánea (ΔG<0 , gratis)
Notes: <number>

## Slide 3: Celda Electro metalúrgica
Las celdas de ER y EO de cobre son paralelepípedos rectos que llevan en su interior, alternadamente, ánodos y cátodos. Hay n cátodos y n+1 ánodos en cada celda.
n típico = 60 (60 cátodos y 61 ánodos)
volumen típico = 8 m3 Área de electrodo típica = 1 m x 1 m
La alimentación de corriente a los electrodos se efectúa por medio de dos busbars, una catódica y una anódica, perpendiculares a los bordes superiores de la celda.
Notes: <number>

## Slide 4: Balance y eficiencia de Corriente
En un proceso electro químico se igualan las intensidades de corriente:
Si, y sólo si Aa = Ac
La eficiencia de corriente catódica se define como:
Notes: <number>

## Slide 5: Consumos de Energía
El consumo específico de energía es la cantidad de energía (en kWh) requerida para depositar 1 kg de metal:
La energía necesaria para la electro deposición es:
Para la EO convencional de Cu, el consumo específico de energía es aproximadamente:
2 [kWh/Kg]
Notes: <number>

## Slide 6: Cosecha de Cátodos y Ánodos
Los cátodos en ER y EO se retiran de la celda (se cosechan) cuando alcanzan una masa predeterminada (ej. 60 kg). Para alcanzar esta masa debe pasar un período de tiempo que depende de la densidad de corriente de celda aplicada.
Típicamente son 8 días en ER de Cu y entre 4 y 7 días en EO de Cu
En ER, los ánodos (de cobre) se retiran (se cosechan) cuando se han reducido a una fracción predeterminada de su masa inicial (ej. a un 35%) y se reprocesan en la fundición.
Notes: <number>

## Slide 7: Electro Refinación
La ER de cobre es la última etapa en la secuencia aplicada a los
minerales sulfurados de cobre:
EXTRACCIÓN - CHANCADO - MOLIENDA – FLOTACIÓN-
FUNDICIÓN – ELECTRO REFINACIÓN (ER)
En ER, un ánodo de cobre “impuro” (99,5 %) se disuelve en electrólito ácido y se deposita “puro” (99,99 %) sobre un cátodo. Este proceso ocurre por aplicación de corriente.
El cátodo es una lamina inicial de cobre y el ánodo proviene de la fundición (de las ruedas de moldeo)
Notes: <number>

## Slide 8: Electro Refinación
R
Electrólito: CuSO4 - H2SO4
40 g/l Cu, 190 g/l ácido
Impurezas: As (10g/l), Sb, Bi, etc.
Aditivos: cola, tiourea
Barro anódico: Au, Ag, Pt, Ni, etc.
Reacción Catódica: Deposición de cobre
Reacción Anódica: Disolución de cobre

## Slide 9: Diagrama de Evans (detallado)
Notes: <number>

## Slide 10: Tensión de Celda en ER
Vcell, ER = a + |c| + IR
R = (1/) (dac/A)
η = sobre potencial (V)
R = resistencia eléctrica ()
I = intensidad de corriente (A)
 = conductividad (-1 m-1)
dac = distancia ánodo-cátodo (m)
A = área superficial del cátodo (m2) (por un solo lado)
Notes: <number>

## Slide 11: Problemas técnicos en ER
Al alimentar el electrolito desde un extremo de la celda y extraerlo por el extremo opuesto, la concentración de aditivos (cola y tiourea) va decreciendo a lo largo de la celda, lo que causa una calidad heterogénea de los depósitos en distintos sectores de la celda.
Si los contactos barra (busbar) - ánodo y barra - cátodo se ensucian (ej. por sulfatación), se genera una resistencia eléctrica en los contactos que aumenta la tensión de celda y con ello, el costo energético de la operación.
Habiendo Sb presente en el electrólito, conviene que haya una mayor proporción de As, ya que este elemento contribuye a la decantación de los barros en suspensión. Empíricamente se sabe que debe cumplirse la siquiente relación para minimizar la cantidad de barros en suspensión.
Notes: <number>

## Slide 12: Limitaciones de iCELL
La densidad de corriente límite (iL) de la deposición del cobre. icell debe
ser inferior a iL.
2) La densidad de corriente crítica (icrit) de la pasivación del ánodo de Cu. icell debe ser inferior a icrit. No queremos que se pasive el ánodo!(todo lo contrario a EO donde si queremos que se pasive o que se proteja).
3) La razón [As]/[Sb] en solución, puesto que esta influye sobre la cantidad de barros en suspensión. A mayor [As]/[Sb], menor es la cantidad de barros en suspensión.
icrit disminuye al aumentar la concentración de barros en suspensión (menor [As]/[Sb]), facilitando la pasivación (lo cual es malo).
Notes: <number>

## Slide 13: Electro Obtención (EO)
Es la última etapa en la secuencia de tratamiento de los minerales Oxidados de cobre y sulfuros de baja ley.
EXTRACCIÓN-CHANCADO-AGLOMERACION-LIXIVIACIÓN- EXTRACCIÓN POR SOLVENTES (SX)- ELECTRO OBTENCIÓN (EO)
La fuente de cobre es la solución proveniente de SX, con una concentración de Cu+2 aproximada 40 g/l.
Mediante Cátodos de acero inoxidable (1m2) y Ánodos de plomo sumergidos en la solución y con aplicación de corriente, el cobre en solución se deposita en el CATODO.
Notes: <number>

## Slide 14: Electro Obtención
R
Reacción catódica principal: Cobre se deposita
Reacción anódica principal: Evolución O2
Electrólito: CuSO4 - H2SO4
40 (g/l) Cu+2, 190 (g/l) ácido
Impurezas: Fe (1 g/l), Mn, Cl
Aditivos: CoSO4, guar
Neblina ácida (O2 + H2SO4)

## Slide 15: Diagrama de Evans (detallado)
Notes: <number>

## Slide 16: Tensión de Celda en EO (VCELL)
Vcell , EO= Ee + a + |c| + IR
R = (1/) (dac/A)
Ee = diferencia entre Ee rx. anódica y rx. catódica (V)
η = sobre potencial (V)
I = intensidad de corriente (A) , (I = icell×Area)
R = resistencia eléctrica ()
 = conductividad (-1 m-1)
dac = distancia ánodo-cátodo (m)
A = área superficial del cátodo (m2) (por un solo lado)
Notes: <number>

## Slide 17: Problemas Técnicos en EO
Presencia de Fe en el electrolito: La reducción de Fe+3 + eFe+2 reduce la eficiencia de corriente, ya que, consume corriente destinada a depositar cobre.
El aditivo sulfato de cobalto disminuye la corrosión de los ánodos de plomo y también la tensión de celda en alrededor 100 mV.
La goma guar produce deposición más homogénea sobre los cátodos
La neblina ácida se produce por el burbujeo de oxigeno desde los ánodos, arrastrando gotitas de electrolito hacia la atmósfera. Produce problemas respiratorios a los operadores y corrosión de equipos.
Corrosión de cátodos permanentes a causa del ataque del ión cloruro, lo que provoca que el cátodo de cobre depositado se adhiera fuertemente al cátodo permanente
Notes: <number>

## Slide 18: Cementación
La cementación es un proceso espontáneo que ocurre por acoplamiento de una reacción anódica (generalmente la disolución de un metal no noble) con una o más catódicas (comúnmente, deposición de un metal noble y evolución indeseada de hidrógeno gaseoso). La condición básica es:
Ee (deposición del Me noble) > Ee (disolución del Me ordinario)
Ejemplos:
Cu+2 + Fe  Cu + Fe+2
2 Au+3 + 3 Zn  2 Au + 3 Zn+2
Ni+2 + Fe  Ni + Fe+2
E
Au+3 + 3e Au
Zn+2 + 2e Zn
Notes: <number>

## Slide 19: Ejercicios
La pasivacion del ánodo es algo bueno, malo?? Refiérase a las operaciones de ER, EO.
Entendiendo que la pasivación es la protección de un metal causada por la formación de una capa superficial densa de sus productos de corrosión, esto dependerá de la operación en cuestión. En EO es algo bueno ya que se protege el ánodo de plomo y se evita su disolución. En ER es algo malo porque lo que queremos es la disolución del ánodo de cobre.
2) Derive una expresión para calcular el área anódica (Aa) en una operación de EO no convencional conociendo SÓLO: las densidades de corriente de dos reacciones catódicas (1 y 2), de tres reacciones anódicas (1,2 y 3) y el área catódica (Ac). Otros parámetros cinéticos NO son conocidos.
Notes: <number>

## Slide 20: Ejercicios
2) Ocupamos la relación fundamental que se aplica a toda la electro metalurgia:
Del enunciado tenemos dos reacciones catódicas (ic1, ic2) y tres reacciones anódicas (ia1, ia2, ia3) y el área catódica Ac.
(ia1 + ia2 +ia3)×Aa = |ic1 + ic2| × Ac  Aa =
Notes: <number>

## Slide 21: Ejercicios
3) Explique por medio de una ecuación y de un diagrama de Evans cómo se determina el potencial del ánodo en EO de cobre.
Notes: <number>

## Slide 22: Ejercicios
Nos piden EA: Suponiendo área del cátodo igual al área del ánodo, control por transferencia de carga para las dos reacciones principales y la aproximación de campo alto. Se ocupa la ecuación:
ia = i 0,H2O/O2 exp(αaFηa/RT) = | ic | = i 0, cu+2/cu0 exp(-αcFηc/RT)
Como ηa = EA-Ee (Ee de la reacción anódica), despejando:
Notes: <number>