## Slide 1: Clase 2: Sulfuros hipógenos
Metalogénesis otoño 2010

## Slide 2: Paragénesis
Al ocurrir estos cambios físicos y químicos
 minerales de mena y ganga se aproximan a sus respectivas constantes de equilibrio  depositados en cierta secuencia
 registro de la evolución en tiempo y espacio de una solución mineralizadora.
El orden cronológico de depositación mineral se conoce como la secuencia paragenética o paragénesis de un depósito mineral
En sentido petrogenético  asociación de varias fases minerales estables en un mismo intervalo de presión y temperatura

## Slide 3: Bornita
Cu5FeS4
11.13 % Fe
63.31 % Cu
25.56 % S
Color: fresca  bronce-pardo.
Al exponerse al aire pátina jaspeada púrpura y azul (“pecho paloma”)
Hábito: granular en matriz a masiva granular
Dureza: 3
Tenacidad: Frágil
Brillo: metálico
Raya: gris negro
Paragénesis: Calcopirita, calcosita (a menudo en fracturas), covellina, tetraedrita / tennantita, esfarelita,
Ocurrencia: suele darse diseminada o en vetillas
Etimología: Del mineralogista Von Borm
Notes: <number>
Cobre: Conducción eléctrica y de calor (alambres, cables, tubos), monedas, joyería, arte. Fontanería.

## Slide 4: Pirita
FeS2
46.55 % Fe
53.45 % S
Color: Amarillo Pálido
Hábito: Cristalino en formas cúbicas
Dureza: 6,5
Tenacidad: Frágil
Brillo: metálico
Raya: verdosa a pardo negra
Ocurrencia: suele darse diseminada, en vetillas o cúmulos
Paragénesis: Galena, esfarelita, pirrotita, calcopirita, arsenopirita
Es el sulfuro mas común de la corteza
Etimología: del griego “fuego” por su capacidad de prender chispas al golpearse con un eslabón.

## Slide 5: Calcopirita
CuFeS2
30.43 % Fe
34.63 % Cu
34.94 % S
Color: Amarillo Latón
Hábito: Mayormente masivo, puede ser en drusas o cristales
Dureza: 3,5
Tenacidad: Frágil
Brillo: Metálico
Raya: Negro verdoso
Ocurrencia: Se presenta generalmente diseminada y en vetas.
Paragénesis: Pirita, bornita, esfalerita, galena
Al oxidarse presenta una capa iridiscente o bronceada
Etimología: Del griego jalkos = cobre y pir = fuego

## Slide 6: Pirrotina
Fe2+0.95S
62.33 % Fe
37.67 % S
Color: Bronce, café oscuro, amarillo bronce
Habito: tabular, masivo
Fractura: mas irregular, no solo por el clivaje
Tenacidad: Frágil
Dureza:3.5 - 4
Raya: gris oscuro
Brillo: metálico
Magnetismo: variable (disminuye con mayor contenido de Fe)
Minerales asociados: Pirita, magnetita, calcopirita, galena, arsenopirita, Hematita
Del griego purros = amarillo rojizo

## Slide 7: Arsenopirita
FeAsS
34.30 % Fe
46.01 % As
19.69 % S
Color: Blanco plateado a gris plateado
Sistema cristalino: Monoclínico
Hábito: Masivo, diseminado, algunas veces en cristales
Dureza: 5
Brillo: metálico
Raya: Negra
Paragénesis: Galena, esfarelita, casiterita, tetraedrita, covellita, calcosita, entre otros
Ocurrencia: Diseminada, algunas veces en vetas
Frecuentemente muestra reemplazamiento por galena, calcopirita o esfarelita
Etimología: de su composición

## Slide 8: Galena
PbS
86.60 % Pb
13.40 % S
Color: gris claro a oscuro
Sistema Cristalino: Cúbico
Hábito: Cristalino en formas cúbicas
Dureza: 6,5
Tenacidad: Frágil
Brillo: metálico
Raya: negra verdosa
Densidad: 7.2 - 7.6
Ocurrencia: Masiva o en vetillas
Paragénesis: Blenda, pirita
Suele presentar un hábito en escalerita
Etimología: termino griego usado en un principio para todas las menas de plomo
Notes: <number>
se usa en recipientes para líquidos corrosivos (ácido sulfúrico)
Los alquimistas creían que el plomo era el metal más antiguo y lo asociaban con el planeta Saturno.
Usos: Protección frente a radiaciones, baterías (se emplea el metal y su óxido), municiones. Recubrimiento de cables, fontanería y fabricación de plomo tetraetilo (aditivo antidetonante de la gasolinas con plomo). Sus aleaciones se emplean en soldadura, caracteres de imprenta y varios metales antifricción.

## Slide 9: Blenda
(Zn,Fe)S
67 % Zn 30,5 % Zn
Fe 36,5% Fe
33 % S 33% S
Color: Negro , gris, amarilla, roja (esfalerita rubi), anaranjada (acaramelada) hasta verde
*impurezas comunes: manganeso y cadmio
Habito: istales son generalmente dodecaédricos y cubos
Diafanidad: opaco a traslucido según cantidad de Fe
Hábito: Euhedral, granular, puede presentarse fracturado con caras planas
Dureza: 3,5-4
Tenacidad: Frágil
Brillo: No metálico y resinoso a submetálico; también adamantino
Raya: castaño – rojizo
Densidad: 3.9 – 4.1
Ocurrencia: Vetillas, diseminada
Paragénesis: Galena, calcopirita, pirita, arsenopirita, pirrotita, magnetita
Es difícil diferenciarla de la galena
(falsa galena. Etimologia  del griego “traidor”, del alemán blende “ofuscar”)
Notes: <number>
Zn: 50% del consumo anual es el galvanizado del acero para protegerlo de la corrosión
las baterías "zinc-aire"  principal ventaja la posibilidad de ser recicladas sin límite, sin perder ni sus cualidades químicas, ni sus cualidades físicas.
25 % restante se emplea bajo las formas de óxido o de sulfuro de zinc. El óxido de zinc (ZnO) es utilizado en la fabricación de, pinturas, productos a base de caucho, plásticos, tintas de impresión, productos textiles, cosméticos, jabones y productos farmacéuticos El sulfuro de zinc se utiliza principalmente en la confección de pantallas de televisores, pinturas (poco tóxicas) y luces fluorescentes.

## Slide 10: Molibdenita
MoS2
59.94 % Mo
40.06 % S
Color: Gris plomo (violáceo)
Habito: foliado, diseminado, masivo
Dureza: 1.5
Clivaje: perfecto en láminas
Tenacidad: Séctil
Brillo: metálico
Raya: gris
*graso al tacto
Mineral hidrotermal de alta temperatura.
Paragénesis: esfarelita (blenda), galena, magnetita, entre otros
Etimología: de “Molybdos” que significa plomo, metal con el que se confundia el plomo
Notes: <number>
Otras fuentes comerciales son la wulfenita y powellita
Usos: Lámparas, cableado de válvulas y electrodos, filamentos de calentadores eléctricos, aleaciones, soldadura. Industrias aeronáuticas y de misiles.
Es estable al aire y a los ácidos no oxidantes al pasivarse su superficie. Los ácidos oxidantes (ácido sulfúrico concentrado y caliente, nítrico o agua regia) lo disuelven

## Slide 11: Tetrahedrita - Tenantita
(Cu,Fe)12Sb 4S13
10.20 % Fe
34.80 % Cu
29.64 % Sb (antimonio)
25.37 % S
Color: Gris acero, negro
Dureza 3.5 – 4
Brillo: Metálico
Frágil, fractura subconcoidal
Raya: café a rojo oscuro, negro
(Cu,Fe)12(Sb, As)4S13
(Cu,Fe)12As4S13
3.80 % Fe
47.51 % Cu
20.37 % As (Arsenico)
28.33 % S
Color: Gris acero a negro
Dureza: 3.5 -4
Brillo: metálico
Frágil, fractura subconcoidal
Raya: gris rojizo, negro, café rojizo
Etimología: Tetrahedrita por su forma cristalina y por el químico inglé S. Tennant

## Slide 12: Enargita
FeS2
48.41 % Cu
19.02 % As
32.57 % S
Color: Gris acero, gris negro, violeta oscuro
Habito: Masivo, euhedral, prismático, granular
Dureza: 3
Brillo: Metálico
Raya: negra
Estriada
Paragénesis: Tennantita, molibdenita, pirita, covellita, calcopirita, bornita, esfarelita, galena, calcosita, arsenopirita
Etimología: Del griego enarges = evidente